     磁铁矿粉技术规格书
1、项目简介及使用地点
本次招标磁铁矿粉使用单位为鹤煤所属矿井。
2、货物名称及供货范围 
	序号
	物资名称
	参考型号
	单位
	数量
	备注

	1
	磁铁矿粉
	磁性物含量≥95%
	吨
	3500
	

	备注
	采购数量为年度预估使用数量，拟签订年度单价供货协议，最终以实际供货使用量挂账结算。



3、技术参数
3.1 磁性物含量≥95%；
3.2 粒度-325目≥90%；
3.3 水分含量≤8%；
3.4 真密度≥4.5g/㎤；
3.5 硫份≤3%；
3.6产品状态无结焦，结块及粘结现象。
4、质量及验收要求
4.1磁铁矿粉质量标准执行MT/T 1017-2007《选煤用磁铁矿粉》，并提供2023年以来第三方专业检测机构出具的检测报告或质量检验证书。
4.2 结算量以各使用单位实际过磅重量为准。
4.3 根据使用单位检验结果或生产过程使用情况，如货物数量、质量或技术要求满足现场生产或证实货物有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，验收时发现的不予挂账；使用过程中发现的不予付款。
5、运输与贮存要求
5.1 供货方免费运输货物到鹤煤各使用单位指定地点，运输及装卸过程导致的产品质量、安全问题由供方负责。
5.2各种运输工具及产品中转堆放和贮存均应有防雨设施。
6、其它要求
6.1 供方送货前必须安排技术人员到买受人现场查看、测量或进行试验，进行技术交流，确保所供货物能满足现场实际需要。如因质量问题造成影响生产或者出现商品煤产品质量问题，一切责任由供方承担。
6.2供方所供磁铁矿粉应保证在使用单位生产工艺不变、介质回收设备无故障时正常洗选要求，如现场洗选和煤质条件发生变化，供方应根据现场实际条件免费进行相关测量和化验工作，并根据要求调整产品技术参数，直至满足生产需要。
6.3供方为需方提供24小时响应服务，出现产品质量问题时，出卖人应在2小时内做出答复，如需到达现场服务时，供方应在接到通知后48小时内到达现场予以解决。
6.4  本技术规格书所使用的标准如与供方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。
6.5 如因磁铁矿粉不按时供货或质量问题造成使用单位煤质事故、严重跑煤或产品质量有严重问题或给使用单位造成严重损失的，责任由供方承担并赔偿损失。
6.8  付款方式：供方需接受买受方付款条件，货到验收合格挂账后分期付款。
6.9本协议未尽事宜，双方协商解决。
