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一、项目简介及使用地点
瓦斯抽放封孔器主要用于井下区域瓦斯抽放钻孔的封孔、连孔等工艺。
二、货物名称及供货范围
	序号
	物资名称
	参考型号
	单位
	备注

	1
	瓦斯抽放封孔器
	FKJW-63/2.5
	套
	按照总长10米封孔器报价，实际需求长度在10~40米之间不等（根据矿方需求加工定制），超出10米部分，按照封孔管和注浆管延米单价计算增加。

	2
	注浆管
	φ16mm
	米
	壁厚≥2.2mm双向耐压强度≥3MPa

	3
	封孔管(PE)
	φ50
	米
	双向耐压强度≥3MPa

	4
	封孔囊袋
	
	个
	囊袋1m（±20mm）


三、主要配置参数要求
1、矿用封孔器（通管直联）由里中外三个弹性囊袋、滤网、封孔管（PE）、滤布花管、注浆管（四色注料管）、单向阀、快速接头、喉箍等辅助部件组成，为出厂已完成上述部件组织的成套封孔器。
2、封孔管分为φ50的PE管，每套封孔器配备的封孔管长度可根据施工要求定制，封孔管壁厚≥5mm，耐压强度（为外部压力、耐受管外向管内的压力值）≥2.0MPa，耐压强度（负压）≥-0.097Mpa，内、外壁表面电阻算术平均值不大于1.0×106Ω，同时要求阻燃，阻燃试验平均火焰时间≤3s，其中任一试件火焰持续燃烧时间≤10s，封孔管颜色为黑色。
3、封孔管带正反丝接头（与矿井现有实管、筛管匹配），便于与前端筛管连接。封孔管的接头可用“射钉+抹胶”的方式进行固定和连接（受限于材质），但射钉在内壁的外露长度不得大于0.5mm，且每个接头射钉数量不得少于6个且均匀布置。
4、囊袋为整体式囊袋，无缝合线，具有阻燃性和高弹性及透气滤水性能，里囊袋、中囊袋与封孔管直接扣压连接，使用机械扣压（禁用手动收紧螺丝），并具有一定的爆破压力（承受压力），外囊袋采用喉箍压紧，做到可调节。囊袋与封孔管之间扣压部分，囊袋应呈褶花状固定，以保证囊袋充分膨胀。每个囊袋长度为1m（长度误差不超过±20mm）。外囊袋与中囊袋间距根据可实际需要调整。
5、每套封孔器配4根注浆管，4根注浆管的颜色为黑、白、红、绿四色用于区分，型号为φ16mm、厚度不小于2.2 mm，双向耐压强度≥3MPa；白色注浆管用于里侧、中间囊袋注浆，黑色注浆管用于里、中俩囊袋中间封孔段注浆，红色注最外侧囊袋，绿色注外侧中间段，注浆管长度可根据使用需要定制。

封孔器组装示意图（提前与矿方结合）：
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6、在封孔管的管身外壁采用打码的方式，自里端囊袋向管口方向，以里端囊袋端头为0m起点、以1m为单位，标注出代表封孔管下设孔内长度的刻度，所表刻度误差不超过10mm。刻度标注的字体（字体高度不小于10mm）、颜色均应醒目、不易被擦拭，能够长久保持。每套封孔器外囊袋的端头300mm范围内显著标识该套封孔器封孔管长度、字体高度不小于40mm。
6、快速接头为注浆管连接使用，每套封孔器配备数量不少于2个、且须满足使用要求，快速接头的防脱力≥4 MPa；喉箍每套封孔器配备数量须满足使用要求（每50套配专用截管工具1个，每10套配透明胶布1卷）。
7、用注浆泵将封孔介质通过注浆管注入到囊袋中，囊袋内的注浆管上须有单向阀，保证注入进的浆液不会倒流。
8、囊袋注满浆后必须具有一定的弹性膨胀，且囊袋注浆后膨胀后的直径不低于260mm。
9、矿用封孔器使用方便，安全环保，无任何污染。
10、封孔管管体需有明确安全标识及压力等级标识。
四.技术参数
	序号
	项目
	技术参数

	1
	材质
	PE

	2
	封孔方式
	三堵两注

	3
	连接方式
	通管直联

	4
	适用钻孔直径
	94mm—260mm

	5
	封孔管直径
	50mm

	6
	封孔器工作压力（MPa）
	≥2.0

	7
	囊袋爆破压力（MPa）
	≥3.0

	8
	封孔器总长度
	10~40m不等（根据矿方需求加工定制）；封孔最终压力达2MPa时，不跑浆不漏浆。

	9
	封孔段长度
	根据矿方需求加工定制

	10
	封孔器囊袋长度
	囊袋1m（±20mm）

	11
	囊袋膨胀后直径（mm）
	160~260

	12
	注浆管
	4根(四色)

	13
	注浆管直径
	16mm


五、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件
1、产品生产制造必须按照国家技术标准和行业标准执行。
2、具有煤矿安全标志、说明书、产品合格证等有效证件。
3、具有产品第三方检验检测报告，产品的阻燃、抗静电试验报告、出厂前管路耐压试验报告等检测资料。
六、货物使用环境及范围
适用于煤矿井下瓦斯负压抽放、易燃易爆环境。
七、货物适用标准
1、《煤矿安全规程》（2022版）中的有关要求。
2、《防治煤与瓦斯突出细则》中的相关规定及要求。
3、GB50471-2008《煤矿瓦斯抽采工程设计规范》中的相关要求。
4、MT／T 1110-2011《矿用封孔器通用技术条件》标准。
5、产品检测执行GB3836：1－2010、矿用非金属制品相关国家标准和行业标准。
6、AQ1027-2006煤矿瓦斯抽放规范相关要求。
7、MT558.2-2005《煤矿井下用塑料管材第一部分、第二部分：聚氯乙烯管材》的要求。
8、MT181-88《煤矿井下用塑料管安全性能检验规范》。
9、AQ1071-2009《煤矿用非金属瓦斯输送管材安全技术要求》
八、质量及验收要求
1、包装完好、外观无损坏迹象，无防碍使用的缺陷或障碍。
2、产品符合相关标准规定的质量、规格和性能要求。
3、管路内外壁光滑、平整，管材整体无裂痕、针孔、无脱皮，无妨碍使用的缺陷或障碍。
4、每根管材表面均应清晰标志产品名称、规格型号、公称压力、煤安标志、生产厂家、生产日期等字样。
5、封孔管及附件的规格、参数符合相关国标要求，如因规格、参数不符造成与产品使用人在用瓦斯封孔管连接不上的，出卖人无条件退货。
6、每套封孔器使用期间需要的的快速接头由厂家提供。
7、每套封孔器使用期间注浆管实际长度以矿实际使用为标准，超出部分另行结算。
8、每批次封孔器均需提供数量比例不低于2%的成套检验品（不包含在该批次数量内），检验时，采取随机抽检的方式从该批次封孔器中选取。
九、安装、调试要求
1、初次使用时卖方负责现场培训和指导作业。
2、出卖人对其售出产品的材质依据有关规定在使用中出现的问题及后果负责，产生的费用均有出卖人承担。
3、产品符合国家标准及行业标准，必须确保产品性能可靠。
十、服务及质保要求
1、产品质量保证期为12个月。在质保期内确因卖方设计、制造原因事故、缺陷等问题由卖方负责，其一切费用由卖方承担。
2、在质保期内，接到产品质量问题应在24小时内到达现场。非人为原因造成零部件损坏，免费停工维修和更换。
十一、运输及包装要求
 1、接到送货通知后，供应商必须在7日内将产品送达买方指定地点，运输费用由供应商承担；
2、产品随行文件（产品合格证、使用说明书、安标证书、装箱单）装入塑料袋密封后放入包装箱内。
3、包装后的产品在避免雨雪直接淋袭的条件下，可使用于各种运输方式。
4、到货产品，必须确保完好，运输途中避免剧烈撞击、抛摔，严禁拖擦及用尖锐硬物划伤。发生的产品变形、损坏等问题，由供应商负责。
十二、供应商须提供技术资料要求
提供发货清单、产品质量合格证、产品使用说明书、煤矿矿用产品安全标志证书等，提供产品第三方检验检测报告，产品的阻燃、抗静电试验报告、出厂前管路耐压试验报告等检测资料。
十三、其它
1、本技术规范书中提出的要求是最低限度的要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，出卖人应提供符合本规范书要求和国家、行业标准的优质产品。本技术规范书所使用的标准如遇与出卖人所执行的标准不一致时，按较高标准执行。
2、提供的管件及配套管件必须与矿方提前沟通，现场考察，产品运到矿上前相关技术资料发送给矿方技术人员。
3、厂家自接到矿井供货要求后，7天之内货物运到矿上。

4、厂家投标前必须送样品，经通防科鉴定符合技术要求后方可允许报名。
技术联系人：黄成；联系电话：0370-5198750。


