
矿用薄喷材料（环纤基游离空间补偿剂）

技术规格书

项目单位（盖章）：车集煤矿   编制日期：2024年1月17日

	1
	项目简介及使用地点

	2
	货物名称及供货范围

	3
	主要部件（或设备）配置要求

	4
	设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件

	5
	货物使用环境及范围

	6
	货物适用标准

	7
	技术参数

	8
	质量及验收要求

	9
	安装、调试要求

	10
	服务及质保要求

	11
	运输及包装要求

	12
	供应商须提供技术资料要求

	13
	其他


编制人（签字）：                专业科室（签字）：        

分管矿领导（签字）：

1.项目简介及使用地点

车集煤矿密闭墙、巷道煤岩体表面整体快速高效密封密闭瓦斯和有害气体矿用无机薄喷材料（环纤基游离空间补偿剂），环纤基游离空间补偿剂为白色粉末状固体，按一定比例兑水搅拌后采用雾化喷浆机喷出，待固化后成膜状，适用于煤巷或岩巷防蚀、防风化工程，瓦斯抽放孔周边裂隙封闭以及防水的作用。采用锚网支护的岩巷（对锚网进行防锈）和有瓦斯溢出的煤巷硐室（隔绝瓦斯）内使用。

2.货物名称及供货范围

	序号
	物资名称
	参考规格型号
	数量
	备注

	1
	环纤基游离空间补偿剂
	 KADF-1
	/
	招标数量为估算量。


3.主要部件（或设备）配置要求

需要配套专用喷涂设备时，厂家应免费提供（具有安标证），并定期维护保养专用设备及更换专用设备的配件，确保矿方正常使用。现场施工无任何污染和回弹，不影响井下环境条件。

4.设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质

产品生产制造必须按照国家技术标准或行业标准执行。每种产品近两年必须在全国煤矿行业单位有销售业绩，并提供销售合同和发票，每次送货要提供相应的检验报告。

5.货物使用环境及范围

适用于煤矿井下永久密闭墙、盘区巷道围岩、易风化围岩巷道、软岩变形巷道、薄煤柱巷道、切顶泄压留巷巷道等围岩表面适应动压变形而防开裂、防漏风、防瓦斯等有害气体泄漏及协同锚杆网支护防护用。

6.货物适用标准

产品生产制造必须按照国家技术标准或行业标准执行。

7.技术参数

	性能项目
	性能指标

	初凝时间
	小于10min

	终凝时间
	小于480min

	7天强度
	不小于35MPa

	阻燃性
	阻燃

	抗静电
	抗静电

	抗压强度
	6.8MPa

	抗拉强度
	11.6MPa

	粘结强度
	5.5MPa


8.质量及验收要求

1）包装完好、外观无损坏迹象，无防碍使用的缺陷或障碍。包装上均应在明显位置注明产品执行标准、商标、产品名称、型号、净重、生产厂家等信息。

2）产品符合相关技术要求规定的性能指标，提供第三方检测报告。
9. 井下应用施工服务工作

1）免费提供现场跟班指导及监督服务，免费为矿井编制特殊条件下的施工方案，安排技术服务人员进行驻矿服务（必须清楚煤矿安全生产及施工要求，遵守煤矿安全管理），定期为矿井施工人员提供技术培训工作。
2）在满足保存条件的情况下，贮存期从产品包装之日起为6个月。在质保期内确因产品储存稳定性问题由出卖人负责，其一切费用由出卖人承担。

3）出卖人负责对其售出产品的材质有关规定在使用中出现的问题及后果由出卖人负责，产生的费用均有出卖人承担。产品在使用中如出现质量问题，出卖人应在24小时内赶到产品使用人现场进行服务。

4）需要配套专用喷涂设备时，厂家应免费提供（具有安标证），并定期维护保养专用设备及更换专用设备的配件，确保矿方正常使用。

5）产品运输、使用方便，可靠。

10.服务及质保要求

产品应用后的实际质保要求，应矿方对井下实际工程应用要求，具体负责，达不到要求，负责免费处理。

11.运输及包装要求

在运输与贮存时不得受潮，装卸过程中应注意轻搬轻放，防止包装破损。产品在阴凉干燥下未开封存放有效期6个月。

12.供应商须提供技术资料要求

提供产品合格证、说明书、出厂检验报告、第三方检测报告。

13.其他

（1）中标单位应在接到产品使用人通知，后2天内(遇特殊天气或情况除外)将产品加工完毕并送至车集煤矿。 

（2）中标单位应根据矿方要求，安排技术服务人员24小时内到矿，并下井施工作业服务。
1

