车集煤矿速凝剂技术规格书

编制单位：车集煤矿生产技术科

编    制：

审    核：                                  

           分管矿领导：
 2024年12月24日

车集煤矿速凝剂技术规格书

一、项目简介及使用地点

和水泥混凝土按比例混合，加速水泥混凝土凝结硬化的外加剂。

二、货物名称及供货范围

	序号
	物资名称
	规格型号
	单位
	预计

年需求量
	备注

	1
	速凝剂
	J85

（仅供参考，可提供本厂产品型号）
	公斤
	190000
	


三、技术要求

1、匀质性指标

	试验项目
	参数要求

	氯离子含量
	小于生产厂最大控制值

	总碱量
	小于生产厂最大控制值

	细度
	80um筛余应小于15%

	含水率
	≤2.0%


2、 掺速凝剂的净浆和硬化砂浆性能指标

	产品等值
	试  验  项  目

	
	净 浆
	砂 浆

	
	初凝时间（秒）
	终凝时间（秒）
	1d抗压强度（MPa）
	28d抗压强度比

	一等品
	≤3
	≤8
	≥7.0
	≥75%

	合格品
	≤5
	≤12
	≥6.0
	≥70%


速凝剂应采用有塑料袋衬里的编织袋包装，每袋重25 kg±0.5kg。

速凝剂掺入量不大于5%。

    四、符合标准

JC477-2005           喷射混凝土用速凝剂

五、质量及验收要求

1、质量验收

1.1外观：灰白色粉体，无毒、无味、无刺激。

1.2喷料粘聚性好，对钢筋无锈蚀作用，提高抗渗标号，凝结快，一次喷层厚：喷拱可达130mm，喷壁可达200mm以上。

1.3产品出厂时应提供产品说明书，产品说明书应包括下列内容：生产厂家、产品名称及型号、适用范围、推荐掺量、产品的匀质性指标、有无毒性、易燃状况、储存条件及有效期、试验报告、使用方法和注意事项等。
1.4对每批次到货物资，于16个不同点取样，每个点取样不少于250g，总量不少于4000g。将试样混合均匀，分为两等份，其中一份用作试验，另一份密封保存五个月，以备有疑问时，交双方认可的检验机构进行复验或仲裁。 

1.5出现受潮、结块、包装袋破损均判定为不合格产品。

1.6包装标识中行标准、商标、产品名称和质量等级、型号、净重、生产厂家、包装 日期和出厂编号等信息标注不全也属于不合格产品。
2.重量验收 
速凝剂以过磅验收为准，并辅以抽检。每批次随机选取20袋速凝剂过磅，每袋净含量误差不大于标示净重（25kg）的2%，总质量（含包装袋）不少于500kg；
六、包装及运输要求

1、包装上均应在明显位置注明产品执行标准、商标、产品名称和质量等级、型号、净重、生产厂家、包装 日期和出厂编号等信息。

2.速凝剂运输时须堆码平稳并加盖篷布，不得受潮。

3、装卸车时轻拿轻放，防止包装袋破损。

七、服务及质保要求
1、速凝剂在满足保存条件的情况下，贮存期从产品包装之日起不低于5个月。

2、产品在使用中如出现质量问题，出卖人应在24小时内赶到产品使用人现场进行服务。若属产品质量问题，所造成的损失由出卖人全部承担。
八、出卖人需提供技术资料 产品合格证，出厂检验报告

九、交货期  在接到产品使用人通知后1天内到货。

