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河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿
速凝剂项目技术规格书

编  制  人：

单位负责人：

分管矿领导：

日    期：2023年2月17日
城郊煤矿速凝剂技术规格书
一、项目简介及使用地点

在井下喷浆的过程中，速凝剂是混凝土加速凝固的外加剂。
货物名称及供货范围

	序号
	物资名称
	规格型号
	单位
	预计

年需求量
	备注

	1
	速凝剂
	J85

（仅供参考，可提供本厂产品型号）
	吨
	/
	


技术要求

1、匀质性指标
	产品等值
	试  验  项  目

	
	净 浆
	砂 浆

	
	初凝时间（分钟）
	终凝时间（分钟）
	1d抗压强度（MPa）
	28d抗压强度比

	一等品
	≤3
	≤8
	≥7.0
	≥75%

	合格品
	≤5
	≤10
	≥7.0
	≥70%


2、 掺速凝剂的净浆和硬化砂浆性能指标 

	试验项目
	参数要求

	氯离子含量
	≤0.1%

	总碱量
	小于生产厂最大控制值,其中无碱≤1.0%

	细度
	80um筛余应小于15%

	含水率
	≤2.0%


速凝剂应采用有塑料袋衬里的编织袋包装，每袋重25 kg±0.5kg。

四、设计、生产、制造、安装、检验检测所需物资文件 

提供产品合格证和第三方机构出具的检验报告
五、货物使用标准
GB/T 35159-2017           喷射混凝土用速凝剂

六、质量及验收要求

1、质量验收

1.1外观：灰白色粉体，无毒、无味、无刺激。

1.2喷浆时，喷料粘聚性好，对钢筋无锈蚀作用，提高抗渗标号，凝结快。喷射砼的配合比为：水泥∶砂子∶石子=1∶2∶2（重量比），速凝剂掺入量为P.O 42.5普通硅酸盐水泥重量的5%，能够保证一次喷层厚不掉落：喷拱不少于150mm，喷壁不少于200mm。

1.3产品出厂时应提供产品说明书，产品说明书应包括下列内容：生产厂家、产品名称及型号、适用范围、推荐掺量、产品的匀质性指标、有无毒性、易燃状况、储存条件及有效期、试验报告、使用方法和注意事项等。
1.4对每批次到货物资，于16个不同点取样，每个点取样不少于250g，总量不少于4000g。将试样混合均匀，分为两等份，其中一份用作试验，另一份密封保存五个月，以备有疑问时，交双方认可的检验机构进行复验或仲裁。 

1.5出现受潮、结块、包装袋破损均判定为不合格产品。

1.6包装标识中行标准、商标、产品名称和质量等级、型号、净重、生产厂家、包装日期和出厂编号等信息标注不全也属于不合格产品。
2.重量验收 
速凝剂以过磅验收为准，并辅以抽检。每批次随机选取20袋速凝剂过磅，每袋净含量误差不大于标示净重（25kg）的2%，总质量（含包装袋）不少于500kg。
七、服务及质保要求
1、速凝剂在满足保存条件的情况下，贮存期从产品包装之日起不低于5个月。

2、产品在使用中如出现质量问题，出卖人应在24小时内赶到产品使用人现场进行服务。若属产品质量问题，所造成的损失由出卖人全部承担。
八、包装及运输要求

1、包装上均应在明显位置注明产品执行标准、商标、产品名称和质量等级、型号、净重、生产厂家、包装 日期和出厂编号等信息。

2、速凝剂运输时须堆码平稳并加盖篷布，不得受潮。

3、装卸车时轻拿轻放，防止包装袋破损。

九、出卖人需提供技术资料 

产品合格证，出厂检验报告以及并第三方质量检验报告等技术文件。
十、交货期  

在接到产品使用人通知后7天内到货。

十一、技术联系人及联系方式
技术联系人：徐元元
电话：03705195087     手机号：15090608506
