河南龙宇能源股份有限公司车集煤矿
排水管路技术规格书
                编    制：
                审    核：

                机电副总：

                机电副矿长：
河南龙宇能源股份有限公司车集煤矿
车集煤矿排水管路技术规格书

一、项目简介及使用地点
为做好26采区中部泵房排水管路断裂重大风险管控工作，需购置φ426*14mm新排水管路，用于对现有锈蚀、挤压严重的排水管路进行更换，保证26采区排水系统安全可靠。
二、货物名称及供货范围
	序号
	货物名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	排水管路（带法兰）
	Φ426*14mm
	m
	/
	排水管路材质采用20#无缝钢管，配凹凸面对焊钢制管法兰PN6.4MPa，4000mm/根，累计10根，管路外壁进行热镀锌及防腐漆长效防腐。

	2
	排水管路（带法兰）
	Φ426*14mm
	m
	/
	排水管路材质采用20#无缝钢管，配凹凸面对焊钢制管法兰PN4.0MPa，4000mm/根，累计190根，管路外壁进行热镀锌及防腐漆长效防腐。

	3
	松套法兰
	和Φ426*14mm管路配套
	个
	/
	和Φ426*14mm管路配套，PN4.0MPa


三、主要部件配置要求
1、钢管选用材质为20#钢的无缝钢管，加工成排水管路成品长度为4000mm（考虑法兰自身宽度来截取无缝钢管的长度，成品管路长度不超过4000mm）。
2、钢管外壁喷砂、除锈、酸洗、热镀锌、刷漆永久防腐。

2.1喷砂除锈，处理Sa2.5级；
2.2管路外表除锈后，进行热镀锌，热镀锌平均厚度不小于100μm，单点最小厚度不小于80μm；
2.3热镀锌后刷环氧富锌底漆（不计厚度），平均厚度20μm；
2.4底漆结束后刷环氧云铁中间漆，平均厚度60μm；
2.5最后刷面漆，面漆采用黄丹漆，平均厚度80μm。
2.6总厚度不低于250μm。
法兰盘采用凹凸面对焊法兰，公称压力4.0MPa，法兰盘材质为20#钢，采用锻造工艺加工，对焊法兰焊接安装需要双面焊接，焊接后与管路一同按照上述工艺进行喷砂喷锌及刷漆（法兰盘刷漆不得影响法兰盘的接触面），法兰焊接断面与钢管中心线成垂直，偏斜度＜1.5mm，保证管路之间连接时不泄露。
4、排水管路整体无裂纹、针孔、砂眼、缩孔、夹渣，表面光滑，无任何其它妨碍使用的缺陷或故障。
5、排水管路出厂前经1.5倍以上额定压力耐压试验。

    四、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件
1、具有不低于直径426*14无缝钢管业绩，提供合同证明材料。
2、出卖人所提供的产品必须是具有产品质量检验合格证证件。
3、供货商在交货时必须提供无缝钢管的材质证明及有关质量的各种检测报告。
五、货物使用环境及范围
1、使用环境：接触具有化学腐蚀性的水以及空气，环境温度：0～60℃，相对湿度：80%-100%，使用地点可能具有一定浓度的瓦斯、煤尘等具有可燃性气体及粉尘。
2、使用地点：煤矿井下。
    六、执行标准
GB/T 9115-2010    凸凹面对焊钢制管法兰
GB/T 8163-2008  
输送流体用无缝钢管
GBT 700-2006     碳素结构钢
GB/T 17395-2008 
无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差
MT/T 5017-2011    煤矿井筒装备防腐蚀技术规范
GB 7691--2011     涂装作业安全规程
    七、永久防腐施工方案

表面预处理→喷砂除锈→热喷涂锌→喷涂或刷涂底漆→喷涂或刷涂中间漆→喷涂或刷涂面漆（管路内壁不需要刷漆）
    八、质量及验收要求
1、管路验收应由出卖人及产品使用人共同组织。在管道到货后一天内由出卖人提出验收申请，产品使用人组织相关人员与出卖人共同验收。
2、无缝钢管的内外表面不得有裂纹、折叠、轧折、离层和结疤。
3、出卖人所提供的产品必须是具有生产许可证、产品质量检验合格证等证件。
4、出卖人在交货时必须提供产品的材质证明及有关质量的各种检测报告。
5、无缝钢管采用国内知名钢厂生产的无缝钢管，如包钢集团、鞍山钢铁集团、湖南华菱钢铁集团、天津钢管集团、湖北新冶钢、宝钢集团、攀钢集团成都无缝钢管厂等，并提供出厂证明材料，以保证管材质量。
6、除锈等级严格按Sa2.5级标准检验。
7、喷砂处理
7.1严格按Sa2.5级标准进行验收,用模板对比法检查表面洁净度。
7.2用不小于7倍的放大镜或粗糙度仪检查粗糙度。
8、涂料封闭
8.1用温度计、湿度计控制现场温度和相对湿度。
8.2用粘度计控制涂料粘度。
8.3用转序单签证制控制层数。
8.4用测厚仪控制涂层厚度。
8.5用5—10倍放大镜目测涂层外观。
9、排水管路正常情况下使用期限不得低于15年。
九、安装、调试要求 
排水管路进行井下安装、调试工作时，产品使用人可要求出卖人提供现场指导。
十、服务及质保要求 
保质期为1年，保质期内如出现质量问题，出卖人应免费更换管路。
十一、运输及包装要求 
1、排水管路的管身、两端法兰用包装棉布进行防护。
2、装运的产品必须符合合同规定的设备名称、型号、规格、要求交货的数量，否则一切后果均由出卖人承担。
3、如果因包装或其防护措施不妥而造成产品损坏和丢失的，由出卖人承担全部责任和费用。
十二、出卖人须提供技术资料要求 
1、耐压试验报告
2、无缝钢管材质报告
3、无缝钢管及法兰盘质量检验报告及合格证
4、生产许可证
5、随机送货清单
十三、技术联系人
车集煤矿机电科  苗宇 0370-5192806  18338783825
