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城郊煤矿助滤剂技术规格书

1、项目简介及使用地点

本次助滤剂使用单位为河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿。城郊煤矿选煤厂是与城郊煤矿配套的大型矿井型选煤厂，采用全重介洗选工艺，主要产品有洗中块、洗小块、粒煤以及末精煤等。助滤剂用于辅助浮选精矿的脱水，提升加压过滤机及快开压滤机设备的脱水效果，其质量的好坏直接关系到矿细粒级煤的处理效果，影响整个洗选系统高效持续生产的进行。

2、货物名称及供货范围

（1）货物名称：助滤剂

（2）主要供货范围如下：

	序号
	名称
	规格型号
	预计年用量
	备注

	1
	助滤剂
	
	25吨
	根据月度计划送货，按实际使用数量结算。


3、货物使用环境及范围

本次招标的助滤剂作为城郊煤矿浮选精矿脱水辅助药剂添加到精矿槽中。

4、货物适用标准

本次招标的助滤剂应满足中华人民共和国国家标准的要求。

5、技术参数

乙方提供的助滤剂应无异味，对人体无毒副作用，且无腐蚀性。在产品使用人现场生产工艺不变情况下，使用了乙方提供的助滤剂后须达到以下要求：
（1）浮选精煤水分：≤19%；

（2）加压过滤机排料周期：使用后≤200s/次，快开压滤机排料周期：使用后≤500s/次，且在相同煤质情况下使用后较使用前降低1/3以上；

（3）助滤剂季度平均消耗量≤0.15kg/t浮选精煤生产量。
6、质量及验收要求
（1） 乙方应保证助滤剂在其使用周期内完全达到技术规格书规定的性能要求，并保证中标后供应的助滤剂质量优于招标前实验助滤剂（样品）的质量；
（2）如所提供的助滤剂的性能不能满足技术规格书要求，乙方自收到产品使用人通知后12小时内应作出明确答复，提出补救措施，但风险和费用将由乙方承担，如果长时间不能满足技术规格书要求，对甲方生产造成重要影响和损失，甲方有权拒绝支付从甲方给乙方反应该情况之日起的助滤剂的款项；

（3）助滤剂运抵现场后，产品使用人对重量进行过磅验收，根据实际验收重量作为最终结算依据，如乙方对验收重量有异议可提出到双方均认可的第三方过磅，但费用由乙方承担。

7、调试要求

乙方在接到中标通知后，3日内派人到产品使用人生产现场做浮选精煤过滤实验，调整药剂配方，以确保供货产品满足技术要求。7日内将真实实验报告通知产品使用人。实验仪器为城郊煤矿加压过滤机及快开压滤机，实验过程由相关技术人员现场监督，货到后再进行现场调试。

8、服务及质保要求

（1）现场调试阶段，乙方免费为产品使用人培训操作人员，培训时间不少于24小时，其中基本原理和操作使用等知识培训时间不少于12小时；

（2）在使用过程中若煤泥水发生变化，出卖人应无偿对助滤剂进行调试，确保药剂性能符合规格要求。
（3）助滤剂储存、运输用车辆应满足国家相关标准和危险化学品的包装要求。

9、供应商须提供技术资料要求

乙方送货到现场验收时应提供产品合格证等技术资料。
10、技术联系人及联系方式： 

供应商投标报价时如需了解矿具体生产、设备状况，或有其他技术方面问题需要沟通交流，请与以下人员联系:
技术联系人：姬吉星          联系方式：03705195412

