
赵固一矿煤矿加固煤岩体用聚氨酯材料

招标技术要求

编  制：

审  核：

审  批：

编制时间：    年  月  日

赵固一矿煤矿加固煤岩体用聚氨酯材料招标技术要求
一、项目简介

煤矿加固煤岩体用聚氨酯材料是双组份液体注浆材料主要用于加固煤岩体裂隙、补强不稳定煤层、巷道破碎顶板的加固和修复，并在特定时间内完成粘结加固。
二、货物名称

货物名称：煤矿加固煤岩体用聚氨酯材料。
三、技术参数

1.外观

煤矿加固煤岩体用聚氨酯材料各液态组分应分布均匀、无结块，各液态组分未混合前，无自反应、结块。
2.闪点

煤矿加固煤岩体用聚氨酯材料闪点应不高于80℃。
3.pH值

A组分：4.0～7.0；B组分：4.0～7.0。

4.密度
煤矿加固煤岩体用聚氨酯材料各液态组分密度为1～1.5g/cm3。
5.腐蚀性
煤矿加固煤岩体用聚氨酯材料基本无腐蚀或轻度腐蚀。

6.有害物质限量
游离甲醛（g/kg）
≤0.50；

苯（g/kg）
≤5.0；

甲苯+二甲苯（g/kg）
≤150；

甲苯二异氰酸酯（g/kg）
≤10；

总挥发性有机物（g/L）
≤700；

二氯甲烷（g/kg）、1,2-二氯乙烷（g/kg）、1,1,2- 三 氯 乙 烷 （g/kg）

三氯乙烯（g/kg）≤5.0。

7.固化时间（s）：30～180

8.最高反应温度(℃)：≤80

9.膨胀倍数(倍)：≥1.0

10.氧指数(％)：≥28。

11.抗压强度(MPa)
≥45

12.抗拉强度(MPa)
≥10

13.抗剪强度(MPa)
≥18

14.粘结强度(MPa)
≥5.0

15.最高反应温度(℃)
≤120

煤矿加固煤岩体用聚氨酯材料阻燃性能
	项目
	指标

	阻燃性能
	酒精喷灯燃烧实验
	有焰燃烧时间平均值(s)
	≤3

	
	
	有焰燃烧时间最大值(s)
	≤10

	
	
	无焰燃烧时间平均值(s)
	≤10

	
	
	无焰燃烧时间最大值(s)
	≤30

	
	
	最大火焰扩展长度(mm)
	≤280

	
	酒精灯燃烧实验
	有焰燃烧时间平均值(s)
	≤6

	
	
	有焰燃烧时间最大值(s)
	≤12

	
	
	无焰燃烧时间平均值(s)
	≤20

	
	
	无焰燃烧时间最大值(s)
	≤60

	
	
	最大火焰扩展长度(mm)
	≤250


四、适用标准

煤矿加固煤岩体用聚氨酯材料执行企标Q/XTK003.3-2023《煤矿加固煤岩体用聚氨酯材料A组分、B组分》和Q/XTK003.4-2023《煤矿加固煤岩体用聚氨酯材料》。
五、质量及验收要求

1.货物运输到指定地点后，由相关单位检查，如发现失效、破损等，将不予验收。

2.供货时需提供该产品检验合格证明、环评检验证明、矿用产品安全标志等相关资料。

六、服务及质保要求

1.出卖人应对提供产品质量给予保证，因质量问题造成的损失，由出卖人承担法律责任，并全额赔偿买受人损失。

2.出卖人接到使用人需求服务通知后，在无不可抗力因素和交通工具便利的条件下，出卖人必须12小时内响应技术服务。

3.出卖人应参与注浆加固方案制定，同时提供配套注浆设备及配件材料，并安排专业人员进行注浆操作，其他权责令订立施工技术协议。

七、运输及包装要求

1.包装要求：严格按照国家标准及规定进行包装和运输，确保产品装卸及运输过程中的安全性及可靠性，保证货物完好到达指定地点。

2.供货车辆必须为新能源车辆（具体以当地环保政策要求为准，环保政策要求变更时，需及时调整运输车辆标准），其他车辆不予进矿，否则造成后果(包括对矿方造成的影响及损失)均由委托人负责。
八、技术资料

1.提供详细技术资料：说明书2套（包括：产品检验合格证明、环评检验证明、矿用产品安全标志等相关资料），电子版说明书1份（PDF、word等格式）。

2.技术资料随合同中设备一同发货到矿。

九、供货要求及其他

1.供货期：供货期为合同签订后一年，交货期为接到矿方通知后24小时内。
2.交货地点：河南省新乡市辉县冀屯镇文庄村南赵固一矿，出卖人负责货物运输并承担相关费用，现场卸货由卖方负责。
3.付款方式：无预付款，按月结算，分期支付，付款方式为电子承兑，质保期6个月，质保金10%。

4.本技术要求中提出的要求是最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，出卖人应提供符合本规格书要求和国家、行业标准的优质产品。本技术要求中所使用的标准如遇与出卖人所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

                                                  第  页


