[image: image1.jpg]AR i g

HENAN FNEFRGY




顺和煤矿中空钻杆技术规格书

编制单位： 顺和煤矿通防科  

编    制：                 

科    长：                 

通防副总：                 
防突副矿长：               

总工程师：                 

2026年4月

顺和煤矿中空钻杆技术规格书
一、项目简介及使用地点

1.本中空钻杆专用于顺和煤矿井下顺层瓦斯抽采钻孔施工，核心用途为钻孔成型后通过钻杆内孔下设φ50mm筛管护孔，保障筛管顺利下放、孔壁稳定、瓦斯抽采通道畅通。

2.使用地点：矿井井下顺层钻孔施工区域，适配松软/破碎煤层、复合地层等复杂工况。

二、货物名称及供货范围

	序号
	物资名称
	参考型号
	单位
	数量
	备注

	1
	中空钻杆
	Φ89mm*1000mm
	米 / 根
	500
	


三、工作原理

专为顺层钻孔内下设 φ50mm 筛管设计，钻杆内通孔连续通畅，无台阶、无缩径，确保筛管全程顺畅通过。

四、技术参数

（1）整体铣削圆中空钻杆长度：1000mm。

（2）钻杆杆体壁厚：≥12mm。

（3）钻杆材质：管体部分为 45MnMoB（R780），接头部分为 42CrMo。

（4）钻杆扭矩≥12000Nm。

（5）钻杆硬度：接头部分调质硬度为30HRC-36HRC。

（6）钻杆内通孔直径：≥φ52mm，确保可顺利下设 φ50mm 筛管。

（7）其它要求：以上矿用钻杆产品，供应厂商提供的产品须与使用单位的钻机、钻头、射流器、水辫配套使用，如有不确定之处，请提前到使用单位进行现场落实。

五、产品要求
1.一体式整体铣削成型，杆体、接头一体化焊接，焊缝连续致密、无裂纹、气孔、咬边。

2.内外表面光滑无毛刺、无台阶，内孔通径一致，便于筛管下放与排渣。

3.接头密封面无裂纹、擦伤、砂眼，连接强度高，额定扭矩下不滑脱、不渗漏。

4.丝扣精度高，配合紧密，拆装便捷，与矿在用钻机、钻头、水辫完全兼容。

5.表面做防锈防腐处理，适应井下潮湿、含腐蚀介质环境。

6.适配钻机：矿井在用各类坑道钻机。

六、所需资质文件
1.出厂合格证、批次检验报告。

2.材质证明、焊接工艺评定报告。

七、质量及验收要求

1.外观质量：无缺陷、无变形、无锈蚀。

2.尺寸验收：内外径、长度、螺纹精度。
3.通径检验：确保 φ50mm 筛管可顺利通过。

4.次抽检比例、不合格处理。

5.合格证、标牌、资料验收。

八、服务及质保要求及其它要求

1.所有设备必须有质量检验合格证及相关材料。

2.验收采用现场验收方式，甲方技术人员现场对钻杆验收，确定设备的完好性。

3.该材料必须符合《煤矿安全规程》（2025版）的有关规定。
4.产品到货后，组织人员进行验收，查看产品外表及内在配置情况，发现有以次充好的现象，全部进行更换。

5.在质量保证期（至少一年）内，对于产品质量问题造成的自然损坏，卖方提供现场服务，更换不合格产品。

6.产品使用期间，凡发生质量问题或需要技术支持，卖方保证及时地提供买方提出的技术服务要求。

九、运输及包装要求

1.螺纹防锈、防护帽、清洗处理。

2.成捆包装、防变形、防雨、防撞。

3.运输防护、避免划伤、抛摔、挤压。

十、其它

1.本技术规范书中提出的要求是最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，出卖人应提供符合本规范书要求和国家、行业标准的优质产品。本技术规范书所使用的标准如遇与出卖人所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

2.如果出卖人没有以书面形式对本规范书的条文提出异议，则意味着出卖人提供的产品完全符合本技术规范书的要求。

3.技术联系人：李武警；联系电话：151366070607、03705193491
