[image: image1.jpg]AR i g

HENAN FNEFEFRGY




顺和煤矿煤矿用防爆橡胶密封圈

技术规格书

编制单位： 顺和煤矿机电科  
编    制：                 

审    核：                 

机电副总：                 

2026年3月
顺和煤矿煤矿用防爆橡胶密封圈技术规格书
一、项目简介及使用地点

顺和煤矿拟采购一批防爆橡胶密封圈，用于井下防爆电气设备进出线装置的接线封堵。
货物名称及供货范围

	序号
	名称
	规格（mm）
	单位
	备注

	1
	防爆密封圈
	Φ102*6*45
	个
	

	2
	防爆密封圈
	Φ110*6*55
	个
	

	3
	防爆密封圈
	Φ128*6*60
	个
	

	4
	防爆密封圈
	Φ16*8*22
	个
	

	5
	防爆密封圈
	Φ18*6*20
	个
	

	6
	防爆密封圈
	Φ18*8*20
	个
	

	7
	防爆密封圈
	Φ20*10*20
	个
	

	8
	防爆密封圈
	Φ20*6*20
	个
	

	9
	防爆密封圈
	Φ22*10*20
	个
	

	10
	防爆密封圈
	Φ22*6*25
	个
	

	11
	防爆密封圈
	Φ22*8*25
	个
	

	12
	防爆密封圈
	Φ25*10*25
	个
	

	13
	防爆密封圈
	Φ25*6*30
	个
	

	14
	防爆密封圈
	Φ28*10*25
	个
	

	15
	防爆密封圈
	Φ28*8*25
	个
	

	16
	防爆密封圈
	Φ30*10*25
	个
	

	17
	防爆密封圈
	Φ32*10*25
	个
	

	18
	防爆密封圈
	Φ33*10*25
	个
	

	19
	防爆密封圈
	Φ38*6*20
	个
	

	20
	防爆密封圈
	Φ40*6*30
	个
	

	21
	防爆密封圈
	Φ45*6*25
	个
	

	22
	防爆密封圈
	Φ48*6*30
	个
	

	23
	防爆密封圈
	Φ50*6*30
	个
	

	24
	防爆密封圈
	Φ55*6*30
	个
	

	25
	防爆密封圈
	Φ58*6*30
	个
	

	26
	防爆密封圈
	Φ60*6*40
	个
	

	27
	防爆密封圈
	Φ65*6*40
	个
	

	28
	防爆密封圈
	Φ68*6*40
	个
	

	29
	防爆密封圈
	Φ70*6*40
	个
	

	30
	防爆密封圈
	Φ72*6*40
	个
	

	31
	防爆密封圈
	Φ80*6*40
	个
	

	32
	防爆密封圈
	Φ85*6*40
	个
	

	33
	防爆密封圈
	Φ90*6*45
	个
	

	34
	防爆密封圈
	Φ95*6*45
	个
	

	35
	防爆密封圈
	Φ155*20*50
	个
	


三、主要部件（或设备）配置要求

满足本技术协议中货物适用标准及技术参数的要求。
四、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件

生产厂家必须有合格的企业资质，提供下列有关质量保证的各项文件，包括：生产许可证、产品合格证书（内容包括制造单位、产品名称、规格型号、制造日期或生产批号）、材料检测报告等。

防爆橡胶密封圈必须提供权威机构出具的阻燃性能检测报告，检测需严格依据MT/T 113-1995《煤矿井下用聚合物制品阻燃抗静电性通用试验方法和判定规则》及GB/T 10707-2008《橡胶燃烧性能的测定》标准执行，确保产品具备矿用合格阻燃性能。
五、货物使用环境及范围

用在煤矿井下潮湿、淋水、含煤尘及瓦斯的恶劣环境。

六、货物适用标准

保证提供符合技术协议和行业有关规范的优质产品，这些标准至少包括：

 GB/T 528-2009硫化橡胶或热塑橡胶拉伸应力应变性能的测定。

 GB/T 529-2008硫化橡胶或热塑橡胶撕裂强度的测定。

 GB/T 531.1-2008硫化橡胶或热塑橡胶压入硬度试验方法。

 GB/T 533-2008硫化橡胶或热塑橡胶密度的测定。

 GB/T 7759.1-2015硫化橡胶或热塑橡胶压缩永久变形的测定。

 GB/ 3836.1-2010爆炸环境 第1部分：设备通用要求。

《煤矿安全规程》（2025版）

七、技术参数

  拉伸强度≥11MPa

  撕裂强度≥15MPa

  硬度：满足绍尔氏硬度45度--55度及矿井要求

  永久变形≤40%

  密度大于等于1.20g/cm3

  老化最后硬度变化率≤20%

八、质量及验收要求

1、密封圈表面应光滑，色泽应均匀一致，不允许有脱层、裂缝，内部无气泡。表面无麻点、杂质、气泡等现象。

2、投标前分别提供1个Φ18*10*18\Φ22*6*25\Φ28*8*20\Φ58*6*30代表样品。

3、货到验收时，需提供该批产品材料检测报告，并按照标准对供货量的10%进行随机抽检。抽检发现质量问题，本批次全部退货。

九、服务及质保要求
1、产品质保期为壹年，在质保期内所有因产品质量发生的问题，供应商负责免费更换。

2、违反本技术要求的，签协议时发现的一律废标；验收时发现的不予挂账；使用期间发现的，不予付款。

3、卖方应向买方及时提供货品，到货后，买方对产品进行验收，质保期内出现质量问题，卖方必须给予免费更换，同时卖方承担运输费用。若产品验收合格则给予签收，若产品不合格，产生的费用由卖家承担。

4、在产品使用过程中出现紧急情况，卖方接到电话或传真1小时内应给予买方处理方案，需到现场的应在24小时内到达处理。

十、运输及包装要求

1、出卖人免费运输到永煤集团股份有限公司顺和煤矿，包装箱应注明制造厂名称和地址、产品名称和型号，包装完好。运输过程导致的产品质量问题由出卖人负责。

2、产品在运输过程中不得与酸、碱溶剂及油脂等液体、半固体物质接触。
3、出卖人负责设备的运输和卸车。矿方对出卖人产品验收时，发现产品不符合有关规定，有权退货、换货或责成出卖人限期处理，并可向出卖人索赔生产影响所造成的损失。

十一、其他

1、本项目技术协议提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，出卖人应提供符合本技术协议和工业标准的优质产品。

2、如果出卖人没有以书面形式对本技术协议的条文提出异议，则意味着供货方提供的密封圈完全符合本技术协议的要求。

3、本技术协议的要求与以上标准，产品规格和采购单之间相抵触之处应在制造前通知买方，以便买受人澄清，通常执行最严格的标准。

4、产品验收时，发现产品不符合有关规定，买受人有权退货、换货或责成出卖人限期处理，并可向出卖人索赔其影响生产使用所造成的损失。

5、在质保期内，因产品质量问题造成事故的，根据事故的具体原因出卖方需承担主要责任或连带责任。

技术联系人：王珂
电话：03705193442   19837053996

邮箱：673409071@qq.com 





