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尼龙柱靴技术规格书

一、使用地点和用途

尼龙柱靴是以尼龙为基材的柱靴，与单体支柱一并使用于工作面端头、回采顺槽超前、沿空留巷等地点。垫衬在单体支柱底部，增加受力面积，减小单体支柱钻底量。

二、货物名称及供货范围

	序号
	物资名称
	规格型号
	单位
	备注

	1
	尼龙柱靴
	Φ260 带链（XFD260）
	件
	一批

	2
	尼龙柱靴
	Φ280 带链（XFD280）
	件
	一批


三、主要技术参数

1.尼龙柱靴规格尺寸应符合MT542-1996标准要求，外径极限偏差为±4mm，厚度极限偏差为±0.5mm。

2.尼龙柱靴表面电阻≤1×109Ω，氧气指数值≥26。

3.尼龙柱靴抗拉强度≥80MPa，抗压强度≥100MPa，抗弯强度≥140MPa。

4.尼龙柱靴布氏硬度≥20HB，冲击强度≥60N.cm/cm2。

5.尼龙柱靴熔点≥223℃，连续耐热≥100℃。

四、设计、生产、制造、安装、检验检测所需物资文件

厂家需提供矿用产品安全标志证书

五、符合标准

MT542-1996   单体支柱柱鞋
六、质量及验收要求

1.尼龙柱靴表面不允许有影响使用性能的铸造缺陷(如裂纹、冷隔、缩孔、夹渣等)存在。

2.尼龙柱靴与链条(或钢丝绳)连接孔部位，应成弧状，不得有棱角；尼龙柱靴与链条(或钢丝绳)的连接应保证活动自如，拆换方便。

3.以额定载荷加载试验后，尼龙柱靴不得产生裂纹或底面的残余变形沿法线方向不得大于20mm。

4.破坏载荷试验所得破坏载荷值不得小于1.5倍的支柱工作阻力。

5.耐久性能试验时以额定载荷重复加载后，尼龙柱靴不得产生裂纹或底面的残余变形沿法线方向不得大于30mm。

6.当拉力小于等于20 kN时，鞋耳无残余变形或裂纹。

7.当拉力小于等于20 kN时，链条（或钢丝绳)不得出现裂纹或断裂。

8.当拉力小于等于15 kN时，不得拉脱。

七、质保期及服务要求

1.质保期：产品安装使用之日起12个月。

2.如出现质量问题，出卖人应在12小时内赶到产品使用人现场进行服务。若属产品质量问题，所造成的损失由出卖人全部承担。

八、保管保养、运输

1.尼龙柱靴的底部应铸上或标贴上清晰的产品型号和制造厂厂标；产品包装上应标出制造厂名、产品名称、产品型号和出厂日期。

2.不同规格型号的产品不得混装，应分类捆扎牢固，分类摆放。

3.在运输、装卸及贮存过程中，须防雨淋，防重物砸损，避开强酸、强碱，防日晒，避火源。

九、出卖方须提供技术资料要求

出卖方随货提供相关产品矿用产品安全标志证书、合格证、产品检验报告等文件。

十、交货期

接产品使用人送货通知后12小时内到货。

十一、技术联系人：花文雷    联系电话：0370-5195306 
