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河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿

TZJS-250-750型渣浆泵配件技术规格书

一、项目简介及使用地点

TZJS-250-750型渣浆泵用于选煤厂介质、混料、 煤泥水等物料抽运，为全厂关键设备，其运行情况直接影响全厂生产的连续性。现需采购渣浆泵配件用于设备维修。

二、货物名称及供货范围

详见明细表。

	序号
	物资名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	叶轮
	TZJS-250-750-WXT
	件
	3
	使用寿命不低于7个月

	2
	蜗壳
	TZJS-250-750-WXT
	件
	3
	使用寿命不低于7个月

	3
	出口短管
	TZJS-250-750-WXT
	件
	2
	使用寿命不低于7个月

	4
	入口短管
	TZJS-250-750-WXT
	件
	2
	使用寿命不低于7个月

	5
	前护板
	TZJS-250-750-WXT
	件
	2
	使用寿命不低于7个月

	6
	后护板
	TZJS-250-750-WXT
	件
	2
	使用寿命不低于7个月

	7
	反向轮
	TZJS-250-750-WXT
	件
	1
	使用寿命不低于7个月

	8
	轴承体组件
	TZJS-250-750-WXT
	件
	1
	使用寿命不低于12个月

	9
	拆卸环
	TZJS-250-750-WXT
	件
	2
	使用寿命不低于7个月

	10
	耐磨填料箱
	TZJS-250-750-WXT
	件
	3
	使用寿命不低于7个月

	11
	密封轴套
	TZJS-250-750-WXT
	件
	2
	使用寿命不低于7个月

	12
	机械密封
	TZJS-250-750-WXT
	件
	3
	使用寿命不低于7个月

	13
	托架
	TZJS-250-750-WXT
	件
	1
	使用寿命不低于12个月

	14
	泵皮带轮
	TZJS-250-750-WXT
	件
	1
	使用寿命不低于12个月

	15
	电机皮带轮
	TZJS-250-750-WXT
	件
	1
	使用寿命不低于12个月

	16
	泵壳总成
	TZJS-250-750-WXT
	件
	1
	使用寿命不低于12个月


三、主要部件（或设备）配置要求

1、按照相关制造标准、检验标准生产。 

2、材质：泵体、托架为灰铁；叶轮、护套、护板等过流部件为高铬铸铁铬28；轴套、泵轴采用调质45#钢。 

3、机械密封为双端面机械密封，轴封采用自循环冷却组合式机械密封。

4、叶轮应逐个进行静平衡和动平衡。 泵所产生的任何振动的量级，应遵循JB/T8097-1999（泵的振动测量与评价方法）标准的要求，在此范围内泵应能够操作平稳地通过，并达到操作转速。

5、配件需满足质量要求，方便安装与维护。配件必须保证与现场在用的配件尺寸一致。

6、入料粒度： 0-20mm。

7、水泵输送物料性质： 含煤、矸石、介质粉等混料。

四、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件

投标人为渣浆泵生产制造厂家或代理商，代理商必须获得渣浆泵生产制造厂家的授权证书。

投标人报名时需上传2023年1月以来此类型渣浆泵配件合同及业绩三份。
五、货物使用环境及范围

1、环境温度：+45～-22.8℃；

2、海拔高度：≤1000m；

3、环境湿度:周围空气湿度，年平均相对湿度大于60％；

4、安装场所：车间生产现场；

5、耐震能力：≥7度。

六、货物适用标准

设备应至少符合不限于以下最新版的国家及行业标准：

1、 离心式渣浆泵技术条件                  JB/T 5295-2013

2、 离心泵、混流泵、轴流泵、旋流泵试验方法 GB/T 3216-2016  
3、 水泵流量的测量方法                    GB/T 3214-2007

4、 泵的振动测量与评价方法                JB/T 8097-1999

5、 泵的噪声测量与评价方法                JB/T 8098-1999

6、 离心式渣浆泵产品质量分级             JB/T 53060-2000

7、 装配通用技术要求                      JB/T 5994-2019

8、《煤矿安全规程》
9、《选煤厂安全规程》
上述标准和规范均应为最新有效版本, 未列项目按国家标准执行，没有国家标准按行业标准执行。
七、质量及验收要求

1、保证所提供的配件均是全新的、未经使用的，且均选用优质的材料、采用卖方先进的设计、技术、加工设备和工艺进行制造和装配。

2、保证所供货物完全符合国家现行相关标准和约定的质量、规格和性能等要求。在质量保证期内,出卖人应对因设计、工艺或材料缺陷而发生的任何不足和故障负责。

3、配件的制造应做到技术先进、经济合理、安全适用、设计规范、确保质量。
4、本规范书所使用的标准如遇与出卖人所执行的标准不一致时，按较高标准执行。
5、外购件、外协件均应附有质量合格证书，必要时按相应标准进行检验，验收合格后方可装配。

6、按产品说明书、相关技术资料及上述配置要求对货物进行验收，验收不合格的应在3日内给予调换。
7、买受人在本规范书中提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。出卖人应保证提供符合本规范书和有关工业标准的并经鉴定的优质产品及其相应服务。同时必须满足国家有关安全、环保等强制性标准和规范的要求。

8、为了对设备配件生产期间的质量监督，买受人有权派人到出卖人所在工厂进行考验调研。

9、所用材料均应附有质量保证书，必要时应进行化验或鉴别，确认合格后方可使用。

10、出卖人在产品制造过程中和完工后，应对产品进行各项具体的检测和试验，提出检验报告，并对检验报告的准确性和完整性负责。
八、安装、调试要求

1、出卖人免费负责现场指导安装、检验和调试，直到完全符合技术要求和现场使用条件为止。

2、需要安装时，出卖人接到买受人通知后4小时内给予答复，24小时内派技术人员赴现场指导安装、调试。

九、服务及质保要求

1、出卖人为买受人提供24小时响应服务，出现产品质量问题或合同设备故障时，出卖人应在2小时内给予确切答复， 24小时内派技术人员现场服务。

2、在质保期内，非人为因素造成损坏由出卖人无偿负责，出现任何质量问题可免费调换。如因产品质量问题或交货拖延、选型设计不合理或技术性能达不到要求，影响使用人生产或造成事故，责任损失由出卖人方承担，买受人有权拒付设备配件款。

3、出卖人免费负责现场为买受人培训、维修和安装指导、调试工作。免费对买受人技术人员及操作维护人员进行培训，包括基本原理、操作使用和维修保养等知识。

4、在进行安装、调试和试运行过程中损坏的或有缺陷的零部件出卖人应及时更换，一切以满足安全生产为指标。

5、出卖人负责免费现场技术指导，指导施工人员安装和检验调试工作。安装完成并试机运行正常后，在质保期内出现非人为因素导致的配件损坏或因配件问题造成整机故障的，责任由出卖人承担，不得推诿扯皮。

十、运输及包装要求

1、设备配件应分类装箱并应遵循适于运输，便于安装和查找的原则。包装箱外壁应有明显的文字说明，如设备名称、用途及运输、储存安全注意事项等。

2、设备配件在运输过程中必须有防止变形的有效措施, 运输中严禁碰撞和摩擦, 以免设备受损伤。

十一、供应商须提供技术资料要求

供方应提供以下技术资料，但不限于此：a、产品合格证；b、产品说明书；c、装箱单等。
十二、其他

1、产品验收时，发现产品不符合有关规定，买方有权退货、换货或责成供方限期处理，并可向供方索赔其影响生产使用所造成的损失。

2、本规格书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范条文，供方保证提供符合本技术规格书和有关最新工业标准的成熟优质产品。

3、签订合同后，买方保留对本技术规格书提出补充要求和修改的权利，供方应予以配合。

4、本技术规格书所使用的标准如与供方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

5、本技术规格书为一整体，供方应满足其全部要求，如发生矛盾，按较高标准执行。

十三、技术联系人及联系方式

技术联系人：陈相辉、任国军，电话0370-5195421；刘春杰，0370-5195439。

附：1. 基本技术参数响应表（偏差表）

2. 服务及质保承诺书

附件1：

基本技术参数响应表（偏差表）

	序号
	矿方技术要求
	投标单位技术响应情况
	偏差说明
	备注

	1
	出卖人须确保所供配件能满足现场设备安装和使用需要，否则一切责任由出卖人负责。因渣浆泵属重点洗选设备，为保证渣浆泵设备后续使用安全和技术性能，出卖人提供渣浆泵配件的同时须对渣浆泵设备整机免费提供不低于原厂质量的质保、技术指导和售后服务等，后续若不能按买受人要求供货、不能提供渣浆泵设备技术服务及以其他理由随意弃标，视为不诚信行为，后续招标拉入黑名单，一切责任由出卖人负责。
	　
	　
	　

	2
	出卖人为渣浆泵的生产制造厂家或代理商。代理商必须获得具有渣浆泵生产制造资质的厂家授权文件。出卖人所供渣浆泵等配件在使用单位应用效果良好，未出现设备质量问题，满足选煤厂安全、工艺、煤炭产品质量等指标要求。
	
	
	

	3
	叶轮应逐个进行静平衡和动平衡。 泵所产生的任何振动的量级，应遵循JB/T8097-1999（泵的振动测量与评价方法）标准的要求，在此范围内泵应能够操作平稳地通过，并达到操作转速。
	
	　
	　

	4
	材质：泵体、托架为灰铁；叶轮、护套、护板等过流部件为高铬铸铁铬28；轴套、泵轴采用调质45#钢。 
	　
	　
	　

	5
	质保期：出口短管、入口短管、机械密封、过流部件质保7个月，剩余其他配件质保12个月。
	
	
	

	6
	安装后，调试时间不大于4小时，不得影响选煤厂生产。
	
	
	


投标人保证：除基本技术参数响应表（偏差表）列出的偏差外，投标人响应技术规范书及招标公告的全部要求。

法人或授权代表签字：

单位名称（盖章）：

日期：

附件2：

服务及质保承诺书
河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿：

本单位针对TZJS型渣浆泵配件项目，服务及质保方面承诺如下：

一、我方负责产品的长期售后服务，为矿方提供24小时响应服务，出现产品质量问题或设备故障时，在2小时内做出答复，如需到达现场服务时，在接到通知后24小时内到达现场予以解决。

二、在质保期内，出现任何质量问题或非人为因素造成损坏，配件达不到要求使用周期，或脱介、脱水、脱泥效果不能满足生产工艺要求，出卖人免费负责更换（赔偿）。如因产品质量问题或交货拖延、选型设计不合理或技术性能达不到要求，影响使用人生产或造成事故，责任损失由出卖人方承担，买受人有权拒付物资款。在质保期内对所有出现的配件故障进行免费保修与免费提供、更换各种零部件与配件。每年不少于一次到厂服务、指导，负责终身维修。

三、在进行安装、调试和试运行过程中损坏的或有缺陷的零部件我方及时更换，一切以满足安全生产为目标。

四、因渣浆泵属于重点洗选设备，为保证设备后续使用安全和性能，我方提供配件同时对设备整机免费提供不低于原厂质量的质保和售后服务。在协议期内，如因配件质量问题及由此引发的设备性能下降、影响生产问题，责任全部由我方承担。

五、协议期间，设备配件及渣浆泵整机技术指导、质保或售后服务不到位，视为我方违约，矿方有权扣除我方违约金2000元/次；如影响生产，我方赔偿矿方影响生产相关损失。

六、如因配件供应不及时、货物质量不符合标准或存在质量问题，造成的生产、安全、质量问题，我方承担由此引发的一切责任。影响生产的，赔偿矿方损失；造成设备损坏或性能下降的（矿方专业技术人员鉴定或设备原厂出具证明或报告）我方赔偿或修复设备；矿方有权从货款中扣除违约金，有权采取扣除货款、延迟支付货款等措施弥补损失。

七、设备配件指导安装期间，我方安排有经验的技术人员全程指导安装，安装完毕后出现的设备配件问题、安装问题等，责任由我方承担，不推诿给施工单位，绝不出现推诿扯皮现象。设备配件指导安装完毕后，我方调试设备时间不超过4小时，4个小时后保证设备正常运行，以不影响矿方生产为准。若调试时间超出4个小时，对因影响生产对矿方造成的损失由我方承担。

八、我方免费为使用人培训操作维护人员（在设备出厂前或现场调试阶段），培训时间不少于72小时，基本原理、操作使用和维修保养等知识培训不少于24小时。

（以上承诺为基本要求，出卖人若不能满足以上承诺内容，则不具备报名入围条件。承诺内容若高于以上要求，可在以上内容基础上，按照序号增加承诺条款。）

一旦中标，严格按承诺履行，否则，由此产生的一切后果由本单位自行负责。

法人或授权代表签字：

单位名称（盖章）：

日期：
