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安阳大众煤业有限责任公司
煤矿用钢丝网骨架聚乙烯抽放瓦斯管
技 

术
规
格
书
编    制：
审    核：
防突副总：
二〇二六年七月

煤矿用钢丝网骨架聚乙烯抽放瓦斯管技术规格书

项目简介及使用地点
该产品用于大众煤业公司井下21上05底板巷、21上03工作面下顺槽瓦斯治理使用。
货物名称及供货范围
	序号
	物资名称
	参考型号
	单位
	数量
	备注

	1
	煤矿用钢丝网骨架聚乙烯抽放瓦斯管
	SSPE-KW(-0.097)/250mm 
	米
	
	4米每根两头带法兰


主要技术数据
1、管路内外壁光滑、平整，不得有气泡、裂痕与明显的沟纹、凹陷等，外观色泽均匀，无妨碍使用的缺陷或障碍。

2、管路对接密封面平整度不得大于1mm，保证两根管路对接平整、严实。

3、φ250mm管路壁厚不低于14.8mm，公称压力不低于5.28MPa，负压不低于-0.097MPa。

4、φ250mm管材钢丝网所用钢丝的直径不小于1.2mm，断面钢丝条数不小于200根。

5、φ250mm管路两端配1.6MPa钢制松套法兰、φ250mm管材法兰为12个眼，并做镀锌防腐处理，厚度不小于29mm。每根管材两端面与轴线垂直，管路表面颜色为黑色。

6、管路为阻燃抗静电型，内、外壁表面电阻算术平均值不大于1.0×106Ω，阻燃试验平均火焰时间≤3s，其中任一试件的火焰持续燃烧时间≤10s。

7、供应商提供管路时，应配备内外径与之配套的阻燃橡胶密封垫。密封垫采用熟胶制作，具备良好的韧性和密封性，其厚度不小于6mm。

8、严格按照以下标准执行：

MT181-1988    煤矿井下用塑料管安全性能检验规范

MT558.1-2005  煤矿井下用塑料管材第1部分：聚乙烯管材

CJ /T189-2007 钢丝骨架塑料（聚乙烯）复合管材及管件

GB/T9121-2010 平焊环板式松套钢制管法兰

AQ 1071-2009  煤矿用非金属瓦斯输送管材安全技术要求

设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件
1、产品生产制造必须按照国家技术标准和行业技术标准执行；

2、须具备招标产品的煤矿安全标志证书。

货物适用标准
1、管路内外壁光滑、平整，不得有气泡、裂痕与明显的沟纹、凹陷等，外观色泽均匀，无妨碍使用的缺陷或障碍。

2、每根管材表面均应清晰标志产品名称、规格型号、公称压力、安全标志标识、生产厂家、生产日期等字样。

3、管路及管件的规格、参数符合相关国标要求，如因规格、参数不符造成与产品使用人在用管路连接不上的，产品使用人有权要求出卖人无条件退货。
安装、调试要求

管路敷设要求平直，对接密闭，无漏缝。

服务及质保要求

自产品安装使用之日起，质保期一年，产品在质保期内若出现问题，出卖人应免费更换，并在24小时内响应，由此产生的经济损失由出卖人承担。

运输及包装要求

产品两端须加防护包装，运输中应避免剧烈撞击、抛摔，严禁拖擦及用尖锐硬物划伤。

供应商须提供技术资料

提供煤矿井下用钢丝网骨架聚乙烯抽放瓦斯管说明书、煤安标志证书等，提供产品检验检测报告、产品的阻燃试验报告、出厂前管路耐压试验报告等检测资料。

其它

1、本技术规范书中提出的要求是最低限度的要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，出卖人应提供符合本规范书要求和国家、行业标准的优质产品。本技术规范书所使用的标准如遇与出卖人所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

2、如果出卖人没有以书面形式对本规范书的条文提出异议，则意味着出卖人提供的产品完全符合本技术规范书的要求。如有异议，应以书面形式“对要求的意见和同条件下的差异”为标题在专门章节中加以详细描述。
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