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铁矿精粉技术要求
一、项目简介及使用地点


本项目所需铁矿精粉主要用于赵固一矿选煤厂，为保障生产工艺的稳定性和生产效率，对铁矿精粉的各项技术指标及供货、服务等方面提出明确要求。

二、货物名称及供货范围

1、货物名称

铁矿精粉，采用代储代销形式，满足全年生产需求。
2、规格型号

规格型号：325钼磁性物含量不低于95%。
3、供货范围

包括符合技术要求的铁矿精粉本体、产品合格证、运输包装及相关技术资料等，确保所供货物完整、无缺损，满足现场使用及验收需求。
三、主要部件配置要求及技术参数

1、磁性物含量：≥95%。

2、真密度：要求≥4.5g/cm³。

3、粒度组成：-0.045mm（325目）粒级占比需≥85%，-0.074mm 粒级占比≥90%。
4、水分含量：≤8%。

四、相关规范及标准

本项目铁矿精粉的生产、检验、验收等各项工作均需符合国家及行业相关现行规范与标准（包括但不限于铁矿精粉相关产品标准、检测方法标准等）。

五、质量及验收要求

1、供货方需建立完善的质量保证体系，确保所供铁矿粉符合本技术要求及相关规范标准。

2、验收时供货方应派人员现场配合，供需双方共同取样留存，留存样品由双方共同签字封存。使用过程中出现影响使用的质量问题时，通知供货方到矿将样品送至有资质的第三方机构进行检验，检验结果不达标的货物按以下标准处理：

（1）325钼磁性物含量未达到≥95%或真密度不达标的，该批次货物不予结算。
（2）水分含量超标时，按实际超标比例进行扣吨处理，粒度组成指标不合格时，供货方需到矿进行查验，并制定切实可行的整改措施，确保验收合格，相关费用由供货方承担；若逾期未整改合格，需求方有权拒收并追究相关责任。

六、安装、调试、服务及质保要求

1、供货方需提供铁矿粉存储、使用相关的技术指导文件，必要时派人员到现场进行技术指导。

2、质保期：一年（自货物验收合格之日起计算）,质保期内若因产品质量问题导致无法正常使用，供货方需在接到需求方通知后4小时响应，免费提供更换等服务。

3、供货方应建立完善的售后服务机制，提供24小时技术咨询服务，及时解答需求方在使用过程中遇到的问题。

七、运输及包装要求

1、运输要求
供货车辆必须为纯电新能源车辆，其他车辆不予进矿，否则造成后果(包括对矿方造成的影响及损失)均由供货方负责。在运输过程中需采取有效防护措施，防止货物受潮、污染、损耗。

2、包装要求

采用符合铁矿粉特性的包装方式，包装应牢固、密封，明确标识货物名称、规格型号、数量、生产厂家、生产日期、批次号等信息，便于运输、存储及验收追溯。

八、资质、证件要求 

供货方需提供有效的营业执照、相关生产许可证（如适用）等资质文件。提供产品相关的质量认证证书（如适用）。

九、供货要求及其他

供（交）货期：供货期为合同签订后一年，交货期为矿方通知后3天内。货物运抵现场后，由供货方负责卸货至指定介质库并负责清理现场卫生。

付款方式：无预付款，按月结算，分期支付，支付方式为电子承兑汇票，质保金10%。
