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顺和煤矿混凝土采购项目
技术规范书
一、项目简介及使用地点
项目简介：为保障顺和煤矿矿区混凝土道路、场地硬化、地面附属设施，以及地面建筑物、构筑物的基建、维修、改造工程施工质量与长期使用耐久性，采购符合市政道路及建筑工程标准的商用混凝土，满足地面道路承重耐磨、建筑构筑物结构稳固、抗冻、防渗、抗开裂等核心工程需求，保障厂区通行安全、建筑及构筑物使用稳定。
使用地点：顺和煤矿矿区混凝土主干道、次干道、施工便道、场地硬化、露天地坪；地面建筑物、地面构筑物（设备基础、围墙、排水沟等）所有地面配套工程项目施工区域。
二、货物名称及供货范围
1.混凝土C20：200m³
2.混凝土C30：130m³
3.配套外加剂（高效减水剂、早强剂、抗裂防冻剂、防渗剂等，适配各等级混凝土地面道路、露天建筑构筑物施工），随混凝土同步配套提供。
3.工作环境：地面露天及室内作业环境，可适应日晒、雨淋、积雪、霜冻、四季温差变化，适配矿区常规露天、干燥、雨雪天气施工及室内建筑施工环境；
4.供货方所供混凝土及配套产品必须能在以上地面工况环境下长期稳定使用，保障道路路面平整耐久、建筑及构筑物结构牢固，无起砂、开裂、剥落、渗漏等质量问题。
三、主要技术参数及性能要求
抗压强度：标准养护 28d 抗压强度符合国标，单块试块强度不低于设计等级 95%。
抗折强度：厂区道路混凝土 28d 抗折强度重载道路≥4.0MPa、轻型便道≥3.5MPa，避免路面断裂。
工作性：浇筑坍落度 80～120mm，混凝土和易性良好，无离析、泌水、扒底，适配摊铺、浇筑施工。
抗渗性能：临水、露天构件混凝土抗渗等级不低于 P6。
氯离子含量：混凝土氯离子含量≤0.06%（胶凝材料质量占比），防止钢筋锈蚀。
原材料与配合比：采用 P.O42.5 及以上水泥；5～25mm 硬质碎石、洁净中砂，碎石含泥量≤1.0%、砂≤1.5%，不得使用风化石软弱骨料。
外加剂：外加剂执行 GB 8076-2008 标准，选用适配高效减水、防渗外加剂。
（一）核心技术参数
（二）结构及配套要求
1.全等级混凝土均为建筑、道路专用预拌成品，采用专用混凝土搅拌运输车密封运输，运输过程中低速搅拌，杜绝离析、泌水，保障C20/C30各标号混凝土和易性稳定，适配垫层浇筑、建筑结构浇筑、道路摊铺等不同施工工艺；
2.配套提供与混凝土强度等级、使用场景匹配的外加剂，需明确外加剂型号、掺量、作用及使用方法；
四、设计、生产、制造、安装、检测检验所需资质文件
1.供应商必须具备预拌混凝土专业承包资质；
2.本项目经销商若要参加，需有具备预拌混凝土专业承包资质厂商的授权委托书；
3.提供混凝土出厂检验合格证明。
五、货物使用环境及范围
适用于顺和煤矿厂区露天、室内地面常规环境，主要用于厂区混凝土道路、场地硬化、露天地坪，以及地面各类建筑物、构筑物工程，满足路面耐磨承重、建筑结构稳固、构筑物防渗抗冻、抗开裂等使用需求。
六、货物使用标准
1.《预拌混凝土》（GB/T 14902-2012）；
2.《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2015）；
3.《混凝土外加剂》（GB 8076-2008）；
4.《普通混凝土配合比设计规程》（JGJ 55-2011）；
5.《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）；
6.《普通混凝土力学性能试验方法标准》（GB/T 50081-2019）；
七、质量及验收要求
1.供应商出厂前必须按批次对混凝土的坍落度、和易性等工作性指标进行检验，产品送达现场需提供该批次出厂合格证；
2.混凝土送达现场后，由矿方会同供应商根据混凝土标号及使用场景针对性取样，道路、承重结构混凝土制作抗压、抗折试件，普通建筑、垫层混凝土制作抗压试件；
3.现场验收：混凝土送达后，矿方对坍落度、外观（无离析、泌水）进行检验，不符合技术要求的混凝土一律拒收，供应商需无条件退换，并承担由此造成的工期延误及经济损失；
4.若检测结果不合格，供应商需在24小时内到场处理，无偿更换不合格产品，并承担后续复检费用及工程返工损失；
5.本技术要求未尽事宜，由双方协商解决，协商结果以书面形式作为补充协议。
八、供应、浇筑配合要求
1.供应商需根据矿方提供的施工计划，提前确认供货时间、数量、强度等级及浇筑地点，确保按时、按量供货；
2.供应商负责混凝土的运输及泵送，选用符合要求的搅拌运输车、泵送设备，运输时间（从搅拌完成至现场浇筑）夏季≤1.5h，冬季≤2h，超出时间的混凝土需经现场检验合格后方可使用，不合格则拒收；
3.若矿方提出技术需求，供应商需派遣技术人员到现场指导混凝土浇筑、振捣及养护相关技术要点，配合矿方完成施工；
4.地面道路施工供货需遵守厂区安全管理规定，运输车辆规范通行，严禁撒漏污染厂区路面及环境。
九、服务及质保要求
1.质保期：混凝土道路、地面建筑及构筑物工程整体验收合格后2年，质保期内若因混凝土质量问题（强度不足、抗折不达标、起砂、开裂、脱皮、渗漏、耐磨不达标等）导致路面、建筑结构、构筑物损坏、无法正常使用，供应商需无偿承担维修、返工及相关经济损失；
2.供应商需提供24小时应急供货服务，接到矿方应急需求后，3小时内完成混凝土搅拌及运输准备，确保抢险工程及时供货；
3.免费提供混凝土施工技术方案咨询、配合比优化建议及现场技术培训服务；
4.若混凝土需调整强度等级、工作性等指标，供应商需在接到通知后4小时内提供技术方案及调整后的配合比；
未尽事宜，双方协商解决。
十、运输及包装要求
1.采用专用混凝土搅拌运输车密封运输，车辆需配备保温、防晒、防雨设施，确保混凝土运输过程中质量稳定；
2.运输车辆需保持清洁，罐体内无积水、积浆及杂物，防止污染混凝土；
3.送达现场后，需经矿方验收合格方可卸料，卸料过程中需避免混凝土撒漏，造成环境污染的由供应商负责清理。
十一、供应商提供技术资料要求
1.每批次供货时提供：混凝土出厂合格证、运输交接单等；
2.所有技术资料需与实际供货产品一致，格式规范、数据真实有效。
十二、其他
1.供应商需承诺供货过程中遵守国家及地方环保、安全相关规定，承担因运输、生产产生的环保、安全责任；
2.矿方可根据工程进度及实际需求调整供货数量，供应商需无条件配合，不得擅自变更价格或拒绝供货。
    十三、技术联系人及联系方式
技术联系人：王新建
联系电话：18790299832
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