顺和煤矿挡板、挡圈技术规格书

一、项目简介及使用地点

本项目采购矿用隔爆电气电缆引入装置配套挡板（封堵板）、挡圈（金属圈），主要用于井下各类隔爆开关、接线盒、综合保护装置空闲喇叭嘴（进线嘴）封堵，满足煤矿隔爆外壳电缆引入装置防爆要求，杜绝电气失爆隐患。使用地点：顺和煤矿井下采掘工作面、机电硐室、巷道内各类隔爆电气设备。

二、货物名称及供货范围

| 序号 | 名称 | 规格（mm） | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挡板（封堵板） | 配套不同规格喇叭嘴，圆形金属板，镀锌处理 | 个 | 用于封堵闲置进线嘴 |
| 2 | 挡圈（金属圈） | 配套不同规格喇叭嘴，不开口整环金属件，镀锌处理 | 个 | 用于进线嘴内部压紧调整 |

三、主要部件（或设备）配置要求

1.挡板、挡圈均为整体不开口结构，禁止拼接、切割开口件，不得使用焊接拼凑加工件。

2.表面全部做热镀锌防腐处理，镀层均匀完整，无漏镀、起皮、锈蚀现象。

3.挡板、挡圈边缘倒角处理，无毛刺、飞边、尖锐棱角，防止划伤密封圈、设备内腔。

4.挡板、挡圈为纯金属钢制件，严禁塑料、非金属材质替代。

5.同一规格批次产品厚度、外径尺寸统一，尺寸公差严格满足防爆检查细则要求。

四、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件

1.供应商须提供营业执照，具备金属制品加工生产能力。

2.随货提供产品出厂合格证、材质质量证明文件，提供镀锌工艺检测报告。

3.产品需符合 GB 3836.2 爆炸性环境隔爆外壳标准、《河南省煤矿防爆电气性能检查细则》相关技术要求。

4.供货时提供批次检测记录，入井前矿方防爆检查员可抽样检查，不合格产品直接拒收。

五、货物使用环境及范围

1.使用环境：煤矿井下，环境湿度大，存在煤尘、瓦斯，有淋水、潮湿工况。

2.适用范围：井下隔爆电气设备空闲电缆进线嘴封堵；螺旋式进线嘴内部压紧调整使用。

3.禁止用于直接承压壳体，仅作为电缆引入装置配套封堵零部件。

六、货物适用标准

1.GB 3836.2-2021《爆炸性环境 第 2 部分：由隔爆外壳 “d” 保护的设备》

2.GB 51145-2015《煤矿电气设备安装工程施工与验收规范》

3.《河南省煤矿防爆电气性能检查细则》

4.《煤矿安全规程》相关隔爆电气设备管理条款

七、技术参数

（一）挡板

1.厚度：普通规格挡板厚度≥2mm；挡板直径≥110mm 时厚度≥3mm。

2.直径公差：挡板直径与进线嘴内径差值≤2mm，差值超 2mm 判定失爆。

3.结构：实心圆形钢板，不开孔、不开口，整体热镀锌。

4.安装要求：闲置进线嘴装配顺序：密封圈→挡板，挡板严禁装在密封圈内侧。

（二）挡圈（金属圈）

1.厚度≥1mm，不开口整圆环结构。

2.外径与进线装置内径差值≤2mm。

3.整体热镀锌，无变形翘曲；螺旋进线嘴挡圈应放置挡板外侧。

4.仅用于压紧补偿调整，禁止多片叠加填充，不允许用挡圈替代挡板做封堵。

5.尺寸系列：供应商须提供矿方现有喇叭嘴匹配各规格（φ22、φ33、φ42、φ50、φ68、φ103 等）挡板、挡圈。

八、质量及验收要求

1.外观验收：挡板、挡圈无裂纹、变形、翘曲；镀锌层完整，无锈蚀、毛刺飞边。

2.尺寸检验：使用卡尺抽检厚度、外径，厚度、直径公差必须满足本规范第七条技术参数，尺寸不合格整批次拒收。

3.结构验收：全部为不开口整体件，切割开口、拼接焊接件直接判定不合格。

4.资料验收：每批次必须附带出厂合格证、材质证明，资料不全不予验收。

5.入井前，矿专职防爆检查员按照《河南省煤矿防爆电气性能检查细则》标准抽检，存在失爆风险零部件严禁入井。

九、安装、调试要求

1.本产品为配套零部件，不需要调试，按照隔爆设备安装工艺进行装配。

2.闲置进线嘴装配顺序：密封圈-挡板（-挡圈）；挡板不得放在密封圈内侧，挡圈在挡板外侧。

3.只允许装配 1 个挡板、最多 1 个挡圈，禁止多个挡圈叠加填充，不得使用棉纱、胶皮、杂物代替挡板挡圈。

4.装配完成后进线嘴压紧到位，不得松动晃动。

十、服务及质保要求

1.产品质保期：自到货验收合格之日起不少于 12 个月，质保期内因材质、镀锌工艺问题出现锈蚀、变形，供应商无偿更换。

2.供货规格与现场不匹配，供应商无偿调换。

3.按需提供技术答疑，配合矿方做好入井前技术核对。

十一、运输及包装要求

1.所有零部件分类包装，不同规格分开标识，包装防潮防锈，防止运输磕碰变形、镀层损坏。

2.包装箱外部清晰标注产品名称、规格、数量、生产厂家、生产日期。

3.送货至顺和煤矿指定库房卸货。

十二、供应商须提供技术资料要求

1.产品出厂合格证（每批次一份）；

2.钢板材质质量证明书；

3.热镀锌工艺检验相关证明；

4.产品规格明细表，列明供货全部挡板、挡圈外径、厚度参数；

5.提供产品满足 GB 3836.2 及河南省防爆电气检查细则要求的符合性说明。

技术联系人：王珂

电话：03705193442   19837053996

邮箱：673409071@qq.com