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外铠装胶管技术规格书

一、项目简介及使用地点

主要用于矿井巷道排水，工矿、土建工程雨季防洪抽排水等。

二、货物名称及供货范围

	序号
	物资名称
	规格型号
	单位
	内径公差（mm）
	备注

	1
	外铠装胶管
	Φ76mm×4mm×10m（3吋）
	根
	±1.5
	

	2
	外铠装胶管
	Φ102mm×4mm×10m（4吋）
	根
	±2.0
	

	3
	外铠装胶管
	Φ127mm*4mm*10m（5寸）
	根
	±2.0
	

	4
	外铠装胶管
	Φ152mm×5mm×10m（6吋）
	根
	±2.0
	

	5
	外铠装胶管
	Φ203mm×14mm×10m（8吋）
	根
	±2.5
	加厚

	6
	外铠装胶管
	Φ252mm×14mm×10m（10吋）
	根
	±2.5
	加厚


三、主要技术参数要求
1.外铠装胶管由内胶层、增强层、外胶层组成。

1.1内胶层由耐水天然或合成橡胶组成，其内表面应光滑，不均匀度不大于0.5mm，无影响使用的缺陷。

1.2增强层由织物材料组成，可带有金属或其它材料的螺旋线。

1.3外胶层由天然合成橡胶组成，外表面呈波纹状；另外，外铠装胶管表面应加金属螺旋线。

2.胶管不圆度不大于20%。

3.胶管外表面杂质痕迹深度不大于0.5mm，表面不允许有凹痕或局部隆起。

4.胶管放置痕迹不得超过外周长的8%。

5.胶管上应有永久标志，其主要内容包括：制造厂家、产品名称、规格型号、制造标准和生产日期等内容。
6.阻燃及抗静电符合煤矿井下要求。
7、工作压力：不低于1MPa。

四、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件
包括以下资质文件：营业执照。

五、适用标准
符合HG/T3035-2011《吸水排水用橡胶软管》标准。

六、质量及验收要求

1.胶管不允许有扭劲、脱层、裸露增强层等异常现象。

2.胶管内胶层不允许有裂口、海绵、沙眼以及起泡现象。

3.胶管内外表面应清洁，不允许有油污或外加杂质。

4.提供胶管的出厂检测报告，包含密封性、爆破压力等指标。
七、质保要求

产品质保期一年。在质保期内，接到产品质量问题电话应在24小时内到达现场，出卖人无偿更换或维修，否则出卖人承担由此引起的一切损失。

八、运输、包装及贮存要求

1.运输要求

1.1胶管应整齐码放在车厢内，长胶管伸出车厢部分必须有托架拖板垫衬，不得在胶管上堆放其它货物。

1.2产品运输时应避免与过热的物体接触，不应与油类、脂类、酸碱类、有机溶剂及易燃物混装。

1.3产品搬运时不应过度扭曲，外铠装胶管搬运时应轻放，避免金属螺旋线受损变形。

2.包装要求

内径在76mm及以上的外铠装胶管应采取平直包装，包装件上应具备抓持条带，条带数目和位置的确定以保证在搬运时能使胶管及组件保持足够的平直为原则。

3.贮存要求

产品在规定的运输、贮存条件下，供方应保证产品自生产之日起，贮存期1年内管体无老化现象，耐压性符合相关标准要求。
九、产品资料：

送货时需提供如下资料，否则需求方可以拒绝接收：产品质量检验合格证，出厂试验报告，装箱单等资料齐全。
十、技术联系人及电话

联系人：付申申

电话：17629772608
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