
[image: image1.jpg]T 44 LE SRl 7 WA 5 S
VAR BHY B AR A 1

WHEW: 2024 £6 411




城郊煤矿泡花碱、阻垢剂技术规格书

1. 项目简介及使用地点

河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿拟购买泡花碱、阻垢剂，泡花碱主要用于钻孔孔口管埋设及封堵各种钻孔，阻垢剂主要用于净化井下供水水质。
2. 货物名称

	名称
	参考规格型号
	单位
	数量
	备注

	泡花碱
	模数3.3，波美度40
	吨
	一批
	

	阻垢剂
	PTR900
	公斤
	一批
	


3.主要性能和技术参数

3.1泡花碱：一种水溶性硅酸盐，其水溶液俗称水玻璃，是一种无色、青绿色或棕色的固体或液体黏合剂。

（1）主要技术参数

	二氧化硅(%)
	氧化钠 (%)
	水不溶物(%)
	铁(%)
	波美度
	模数
	可溶固体(%)

	≥26.0
	≥8.2
	≤0.38
	≤0.09
	40
	3.3
	≥99


（2）产品主要性能

粘结力高，水玻璃硬化后的主要成分为硅凝胶和固体，比表面积大，因而具有较高的粘结力。但水玻璃自身质量、配合料性能及施工养护对强度有显著影响。

耐酸性好，可以抵抗除氢氟酸(HF)、热磷酸和高级脂肪酸以外的几乎所有无机和有机酸。

耐热性好，硬化后形成的二氧化硅网状骨架，在高温下强度下降很小，当采用耐热耐火骨料配制水玻璃砂浆和混凝土时，耐热度可达1000℃。因此水玻璃混凝土的耐热度，也可以理解为主要取决于骨料的耐热度。

耐碱性和耐水性差，因和混合后易均溶于碱，故水玻璃不能在碱性环境中使用。同样由于NaF、Na2CO3均溶于水而不耐水，但可采用中等浓度的酸对已硬化水玻璃进行酸洗处理，提高耐水性。

3.2阻垢剂:是具有能分散水中的难溶性无机盐、阻止或干扰难溶性无机盐在金属表面的沉淀、结垢功能，并维持金属设备有良好的传热效果的一类药剂。

（1）主要技术参数

	项目
	指标

	外观
	黄色透明液体

	PH（1%）
	3.0±1.5

	比重（25℃ g/cm³）
	1.10±0.05

	固含量
	25


（2）产品主要性能

1、能有效避免酸性物质对设备等造成腐蚀。

2、螯合功效稳定，能防止铁、锰等金属离子在膜管上形成污垢。

3、适用于各种膜管材料。

4、加药量少，节省加药成本，能够获得最经济的阻垢控制。

5、阻垢能力强，适用于各种水质，效果良好，能够减少对膜的清洗，延长膜使用寿命。

4.质量及验收要求

（1）包装完好，无妨碍使用的缺陷或障碍；

（2）符合GB/T 4209-2008等国家及行业相关标准规定的质量、规格和性能要求。

（3）产品到矿后，供应商与矿方人员共同验收，存在的质量问题由供应商负责解决。

5.运输及包装要求

供应商负责将所购买的产品送到矿内，避免因防护不到位导致损坏。

技术联系人：秦洋
        联系方式：03705195471
