
[image: image1.jpg]SRIBIE 78 B ISR R LR
BARRAE

2024 £ 5 H 24 H




城郊煤矿蒸压加气混凝土砌块
技术规格书

编    制：

审    核：

分管领导：

2024年5月24日

城郊煤矿蒸压加气混凝土砌块技术规格书
一、项目简介及使用地点

蒸压加气混凝土砌块用于煤矿井下永久风门、防突风门、永久密闭和永久调节风墙等永久通风设施的构筑。

使用地点：城郊煤矿井下。

二、货物名称及供货范围

	序号
	物资名称
	规格型号
	单位
	备注

	1
	蒸压加气混凝土砌块
	600×300×200mm
	块
	

	2
	蒸压加气混凝土砌块
	600×500×300mm
	块
	


三、主要部件（设备）配置要求

（一）货物规格

1、分类

蒸压加气混凝土砌块。

2、规格

砌块的外形为直角六面体，其长度、宽度、高度尺寸应符合所需要求。其他规格尺寸根据需要由供需双方协商确定。

（二）技术要求

1、尺寸允许偏差

样本平均偏差±4mm，样本极差≤10mm。

2、外观质量

砌块的外观质量应符合表1的规定。

表1  外观质量
（单位：mm）
	项  目
	指标值

	
完整面
≥
	一条面和一顶面

	
弯曲
≤
	4

	
杂质凸出高度
≤
	4

	
缺棱掉角的两个破坏尺寸
不得同时大于
	50

	
裂纹长度
≤
	贯穿一棱两面的裂纹长度不得大于裂纹
所在面的裂纹方向尺寸总和的
	1/3

	
	任一面上的裂纹长度不得大于裂纹方向
尺寸的
	1/2

	
	
大于以上尺寸的裂纹条数，条
≤
	2

	注：凡有下列缺陷之一者，不得称为完整面：

（1）缺损在条面或顶面上造成的破坏面尺寸同时大于20mm×30mm。

（2）条面或顶面上裂纹宽度大于1mm，其长度超过70mm。

（3）压陷、粘底、焦花在条面或顶面上的凹陷或凸出超过2mm，区域尺寸同时大于20mm×30mm。


3、砌块的抗压强度

砌块的抗压强度应达到A3.5强度级别，即，立方体抗压强度平均值≥3.5MPa，单组最小值≥2.8MPa。

4、砌块的干密度

砌块的干密度应达到B05级别，即，干密度≤500kg/m3。

5、表面疏松、层裂和油污

砌块不允许有表面疏松、层裂和油污。

四、使用环境及范围

能适用于煤矿井下各种环境中。

五、设计、生产、制造、安装、检验检测所需物资文件

生产厂家必须有合格的企业资质，提供下列有关质量保证的各项文件，包括：生产许可证、产品合格证书等。
六、适用标准

产品生产制造必须按照国家技术标准和行业技术标准执行，包括但不限于GB 11968-2006《蒸压加气混凝土砌块》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 2542-2012《砌墙砖试验方法》等。

七、质量及验收要求

1、产品出厂必须进行出厂检验。出厂检验项目包括尺寸偏差、外观质量和强度级别和密度级别。产品经出厂检验后方可出厂。

2、外观质量检验的试样采用随机抽样法，在每一检验批的产品堆垛中抽取。
八、包装及运输要求

1、根据用户需求按品种、强度级别分别包装，包装牢固，保证运输时不会摇晃碰坏。

2、产品装卸时要轻拿轻放，避免碰撞摔打。

3、产品应按品种、强度级别分别整齐堆放，不得混杂。
九、产品供应期限

供货商必须在接到供应科通知后5天内把产品按时送至城郊煤矿，如果有特殊产品需要一定的生产周期的，供货商可按生产周期进行送货，但是必须提前与矿方沟通，另外矿方所需的急需物资必须按照矿方要求时间送到。

十、违约责任

1、供货商应按矿方要求按期交货，否则每延期1天交货，供货商应支付给矿方该产品总额的1%作为罚金。（供货商提前通知要求延期的除外，但必须经矿方同意）。

2、在产品的使用过程中发现有不符合产品质量标准要求的，如经双方商定由第三方处理，则有关处理费用由供货商负责。

3、产品应保证所提供产品符合本规格书所要求的各项技术标准，因产品设计制造原因，达不到上述技术要求，供货商应免费进行处理，直到达到要求，且处理时间不能超过5天（特殊情况的不能超过3天），并承担由此给矿方造成的一切经济损失。超过10天不能处理的，矿方有权利拒绝付款，并向供货商要求赔偿因延误使用造成的经济损失。

4、供货商将产品运到矿方指定地点，并提交相关技术资料等，并经矿方验收合格，产品产权自动转移。在产权未转移前，发生自然灾害或运输事故，其损失由供货商承担，矿方不负任何责任。

5、违约大于等于二次，矿方产品使用单位有权取消其参与投标的资格。
6、本技术规格书所使用的标准如与供方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

7、本技术规格书为一整体，供方应满足其全部要求，如发生矛盾，按较高标准执行。

十一、技术联系人及联系方式

联系人：潘浩萌，电话：18238063703
