
河南龙宇煤化工有限公司

气化二厂滤袋

技术要求
2024年5月21日

1概述
1.1 范围

本技术协议规定了河南龙宇煤化工有限公司气化二厂滤袋的相关要求。
	序号
	位    号
	名        称
	物料
	数量
	型号

	1
	S03103A/B/C
	煤粉袋式过滤器滤袋
	煤粉+烟气
	2750条
	φ130×6500mm


1.2 计量单位和文字

出卖人提供的文件，其中包括设备数据表、投标书及设计图纸和文件采用的计量单位为中华人民共和国法定计量单位，采用的文字为中文。
1.3 本技术协议所提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。出卖人应保证提供符合本技术协议和现行工业标准的优质产品。本技术协议、招标文件、投标文件、澄清函均作为合同的一部分，与合同具有同等的法律效力。

1.4出卖人的供货应满足本技术协议提出的技术要求，如有偏离应取得买受人的书面认可。

1.5符合本技术协议所规定的要求并不能解除出卖人按照规定的设计条件进行正确设计、材料选择和制造加工的任何责任。

2 袋滤工艺描述及技术要求

2.1  工艺描述    携带合格煤粉的惰性化气体（烟气与循环气混合而成，氧含量小于8%(vol)）进入煤粉袋式过滤器（S03103A/B/C），分离后的煤粉依次通过旋转给料机（不在供货范围内）、袋滤器排料螺旋输送机（不在供货范围内）和排料螺旋输送机（不在供货范围内）排出，送至常压仓（不在供货范围之内）贮存。尾气部分排放，部分循环。

2.2  技术参数如下：

煤粉袋式过滤器（S03103A/B/C  共3台）

袋滤器型号：       JDDM3310

过滤面积：         3310㎡

处理烟气量：       198600m3/h

过滤风速：          0.6～1.0m/min

处理烟气温度:
      ＜150℃

滤料材质:           Ryton

除尘制式:           负压外过滤

清灰方式:           在线清灰

排放浓度:           ＜10mg/Nm3

设备阻力:           ＜1500Pa

喷吹压力:           0.2～0.35Mpa

滤袋尺寸:           φ130×6500

能源消耗：

	类  别
	状 态
	消耗量

	清灰压缩氮气
	0.25～0.4MPa
	2.0Nm3/min

	伴热低压蒸汽
	0.35MPa
	300Kg/h


2.3  技术要求
 滤料应有高的集尘效率，应用买方认可的适于抗静电的进口材料制成（均应采用“Ryton”）。风量和滤料面积的比率（m3/min/m2）不能超过数据表中规定的数值。过滤风量和滤料面积的比率是在“有效过滤面积”的基础上确定的。“有效过滤面积”是指在收尘过程中，可用于集尘的截面积。滤料应适合于在规定的设计温度范围内工作。
滤料应采用抗静电材料制造。滤料应支撑在直径不小于滤袋直径的钢笼架上。钢笼架应同袋滤器的壳体相连，保持袋滤器在工作时始终电气连续接地。卖方应在袋滤器的框架上提供接地板。设备应满足GB/T 17919-1999《粉尘爆炸危险场所有收尘器防爆导则》的要求。
 滤袋须为圆袋，滤袋上所有的缝应为双线型缝线或热合型，足以承受滤袋在现场各种外部条件下滤袋清理产生的振动力。滤袋口通过弹性涨圈嵌入花板的袋孔内，以防止泄漏并方便安装。
  由于进气的含尘量较高，为了保证有高的集尘效率和防止煤粉对滤袋的冲刷，应组织好气流的分布，同时滤袋之间有足够的间隙（≥60mm）。
●滤袋材料为PPS（Ryton），并覆膜
●滤袋织布和基布原材料（纤维）
 滤袋的克重不得小于550g/m2，使用寿命不得小于3年。
