[image: image1.jpg]T P A8 IR RV AT R A WSS ™
S 71 it Al 00 Rl A R AR A S

TS
Gl B : 2095 6 A0 B




河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿

定向随钻测量钻杆技术规格书 

编      制： 

            单位负责人：

            分管矿领导：
   编制日期： 年   月   日

河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿

定向随钻测量钻杆技术规格书

一、项目简介及使用地点

城郊煤矿拟购买定向随钻测量钻杆一批，配合ZYWL-4000DS（重庆煤科院）及ZDY12000LD(西安煤科院)定向钻机打钻施工，钻杆杆体采用整体镦粗工艺加工而成，并经过热处理，具有良好的综合机械性能和数据传输性能。
二、货物名称及供货范围

	序号
	名   称
	参考规格型号
	单位
	备注

	1
	定向随钻测量钻杆（三棱）
	φ73mm×1500mm
	根
	

	2
	定向随钻测量钻杆（三棱）
	Φ89mm×1500mm
	根
	

	3
	定向通缆钻杆（刻槽）
	φ73mm×1500mm
	根
	


三、主要部件配置及使用要求
    1、定向随钻测量钻杆需满足我矿定向钻机泥浆脉冲随钻测量系统使用要求，定向通缆钻杆需满足我矿定向钻机通缆随钻测量系统使用要求。
2、钻杆采用摩擦焊工艺加工而成，并经过热处理，具有良好的综合机械性能，内部为大通径结构，可实现孔底测量探管与孔口防爆计算机之间的通讯，信号传输稳定可靠，具有良好的综合机械性能。

3、三棱钻杆杆体应为整体铣削式，钻杆接头经过表面硬化处理，可有效提高钻杆螺纹的抗粘扣性能。

4、规格φ73mm定向随钻测量钻杆需要满足与ZSZ1500泥浆脉冲随钻测量系统、φ73mm孔底螺杆马达及φ96mm定向钻头配合使用，与我矿现用的随钻测量系统、钻杆及水便扣型匹配，不得添加变径接头。

5、规格φ89mm定向随钻测量钻杆需要满足与YHD3-3000(A)泥浆脉冲随钻测量系统、φ89mm孔底螺杆马达及φ120mm定向钻头配合使用，与我矿现用的随钻测量系统、钻杆及水便扣型匹配，不得添加变径接头。

6、规格φ73mm定向通缆钻杆内部设计有信号传输装置，可实现孔底测量探管与孔口防爆计算机之间的双向通讯，与无线随钻测量系统相比，具有传输效率高，实时性好的特点。同时可由孔口防爆计算机通过钻杆内部通缆装置直接向测量探管供电，简化了测量探管的孔底供电装置。

6.1、规格φ73mm定向通缆钻杆需要满足与我矿通缆随钻测量系统、φ73mm孔底螺杆马达及φ96mm定向钻头配合使用，与我矿现用的随钻测量系统、钻杆及水便扣型匹配，不得添加变径接头。
7、材质要求：宝钢等知名厂家生产的不低于G105钢级，到货验收时提供钻杆材质证明、国家授权资质的安全生产勘探设备检测检验中心出具的钻杆主要性能指标检测报告，报告内容包括但不限于本钻杆主要技术指标第1至第6项。
8、应标产品必须符合NB/T 10175-2019 煤矿井下有线随钻测量钻杆标准。

9、应标产品必须符合SY/T 5824《钻杆分级检验方法》。
四、主要技术参数

(一)定向随钻测量φ73mm×1500mm钻杆主要技术参数：
1、规格型号：Φ73mm×1500mm；    钻杆长度：1500mm；

3、钻杆接头外径：≥73mm，        杆体外径：73mm；

4、 抗扭强度：＞12000N.M；       连接形式：子母螺纹连接；

5、钻杆体采用整体镦粗工艺加工而成，杆体壁厚≥10mm，符合标准要求。

(二)定向随钻测量φ89mm×1500mm钻杆主要技术参数：
1、规格型号：Φ89×1500mm；    钻杆长度：1500mm；

2、钻杆接头外径：≥89mm；      杆体外径：89mm；

3、抗扭强度：＞17000N.M；      连接形式：子母螺纹连接；

4、钻杆体采用摩擦焊接工艺焊接而成，杆体壁厚≥12mm，符合标准要求。

(三)定向通缆φ73mm×1500mm钻杆主要技术参数：

1、规格型号：Φ73mm×1500mm；     钻杆长度：1500mm；

2、钻杆内通径：50mm；             导体电阻：＜0.5Ω；

3、绝缘电阻：﹥20MΩ；

4、钻杆接头外径：≥73mm，杆体外径：≥73mm；

5、抗扭强度：＞12000N.M；        连接形式：子母螺纹连接；

6、螺旋槽法向宽度：≤25mm，刻槽深度：≤3mm；
7、钻杆体采用整体镦粗工艺加工而成，杆体壁厚≥10mm，符合标准要求。

五、质量及验收要求

1、钻杆表面平整、无凹凸面，圆弧面与平整面一体成型。

2、焊接表面成形均匀，无裂纹、气孔、弧坑、咬边和焊接飞溅。

3、接头密封面无裂纹、擦伤、毛刺和砂眼。

4、钻杆进行气密试验，钻杆通透、无漏气、无损伤、无异常变形。

5、从同一批次钻杆中随机抽取10%钻杆，按照标准进行验收。若抽检产品合格（仅代表外观验收合格，并不排除产品可能存有的内在质量问题）则给予验收入库，否则，本批次产品全部予以退货，由此产生的费用由卖家承担。

6、质量判定合格标准：在排除人为操作不当和地质条件等外因下，同一批次的一组钻杆应当承受钻进进尺≥10000m，否则，无条件退货或者更换合格产品。

7、产品如发生质量问题双方协商不能解决，共同随机抽取样品送至国家有资质鉴定机构进行第三方检验，费用由供货方承担。

8、因产品质量问题或交货期拖延，技术性能达不到要求，影响生产或造成事故，责任损失由供货方承担。

六、服务及质保要求

1、卖方应向买方及时提供各种附件，并定期回访和及时提供技术服务。

2、在产品使用过程中出现紧急情况，卖方接到电话或传真12小时内应提供解决方案，若需到现场的，应在24小时内到达处理。

3、产品发生因制造质量或资质认证方面问题时，责任由卖方承担。

七、运输及包装要求

1、运输期间须采用防止钻杆变形或雨雪直接侵蚀的措施，钻杆两端丝扣需拧上塑质防护帽。

八、供应商须提供技术资料要求

1、钻杆应具有合格证、材质证明、产品名称、规格型号、制造日期、生产批号及第三方性能指标检验报告。

九、其它

1、本技术规范书中提出的要求是最低限度的要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，出卖人应提供符合本规范书要求和国家、行业标准的优质产品。本技术规范书所使用的标准如遇与出卖人所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

2、如果出卖人没有以书面形式对本规范书的条文提出异议，则意味着出卖人提供的产品完全符合本技术规范书的要求。如有异议，应以书面形式“对要求的意见和同条件下的差异”为标题在专门章节中加以详细描述。

3、出卖人在接到产品使用人通知后10天内把产品按时送至指定地点。

技术联系人：袁韧 15993406756
PAGE  
2

