
[image: image3.png]



城郊煤矿井下通信光缆技术规格书
编制单位（盖章）：调度室        编制日期：2024年6月24日

1、项目简介及使用地点
河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿井下通信电缆项目主要用于井下万兆环网、自动化环网和安全监控系统网络维护。

2、货物名称及供货范围
	序号
	物资名称
	规格
	单位
	备注

	1
	煤矿用阻燃通信光缆
	MGXTSV 12B
	米
	


3、主要部件（或设备）配置要求、技术参数
（1）矿用阻燃通信光缆 型号：MGXTSV 12B

[image: image2.png]HHREMHEMG X T S V-1 JEET A

\— AB (ANZBOLL. B AEEOLL)

HEFEHL: 2. 4. 6. 8. 10, 123
RAZIIME

R AR
TR
LR

BG4




主要技术参数：

★结构特征（如图所示）：

a.中心松套管；

b.缆芯填充油膏；

c.一周细钢丝铠装；

d.双面涂塑轧纹钢带粘接PE内护套；

e.阻燃外护套；

f.敷设方式：竖井、巷道。

[image: image1.jpg]TR IERHEL A R A RISREE IR
HTEERBB AN




（2）技术特点：

独特的套管设计，使套管具有良好的柔韧性和抗侧压性能；精确的余长控制工艺，使光缆具有优异的机械和环境性能；外径小，具有优越的抗拉性能便于安装敷设；一周钢丝进行铠装，抗侧压性能优良，具有防鼠防弹能力。

	光纤芯数
	光缆外径
	最小弯曲半径
	光缆拉伸性能
	压扁性能

	
	mm
	mm
	N
	N/100mm

	
	
	静态
	动态
	短期
	长期
	短期

	8（12）
	11.4
	10D
	20D
	1500
	600
	1000


注：D表示矿用光缆外径。

（3）性能要求

a.光缆中的单模光纤特性，单模光纤衰减系数在波长(B1.1)1310nm下不大于0.40dB/km。1550nm下不大于0.25dB/km，截止波长和传输特性应符合GB/T9771-2007规定。

b.护层性能

1） 钢带应在光缆纵向保持电气导通。

2） 聚氯乙烯外护套老化前，老化后机械性能应符合表2要求。

3） 聚氯乙烯外护套的其它性能应符合GB/T2952-2008的有关规定。

表2
	序号
	试验项目
	技术要求

	
	
	聚氯乙烯外护套

	1

1.1

1.2

2

2.1
	老化前机械性能

抗张强度        （N/mm2）

断裂伸长率        （%）

热老化试验

试验温度           ℃）

试验时间          （h）

断裂伸长率变化率  （%）
	≥12.5

≥150

80±2

7×24

  ≤±20


c.光缆的机械性能

光缆的机械性能应包括光缆的拉伸、压扁、反复弯曲、扭转项目。

d.光缆允许承受的拉伸力和压扁力应符合表3规定。

表3光缆的允许拉伸力和压扁力

	       允许拉伸力（量小值）
	       允许压扁力（量小值）

	FST

(N)
	FLT

(N)
	FSC

(N/100mm)
	FLT

(N/100mm)

	1500
	600
	1000
	300

	注：FST-短暂拉伸力；FLT-长期拉伸力；FSC短暂压扁力；FLT-长期压扁力。


e.在适用温度范围内光缆受到拉伸时，光纤在拉伸和弯曲共同作用下产生的应变及衰减变化和光缆应变应符合表4规定。

表4光缆拉伸的允许变化

	受力情况
	单模光纤
	光缆的应变

	
	光纤的应变
	光纤的衰减变化
	

	短暂受力
	最大0.10%
	附加衰减

＜0.1dB
	拉伸力去除后无明显残余应变

	长期受力
	无明显附加应变
	无明显附加衰减
	-


4、设计、生产、制造、安装、检验检测所需符合以下文件要求
国家标准及其它相关标准：

 GB/T 2951-2008   电缆绝缘和护套材料通用试验方法 

GB/T 3048-2007   电线电缆电性能试验方法    

 GB/T 3953-2009   电工圆铜线 

 GB/T 3956-2008   电缆的导体 

GB/T 6995-2008   电线电缆识别标志  

 GB/T 7594-1987   电线电缆橡皮绝缘和橡皮护套  

JB/T 8137-1999   电线电缆交货盘 

MT 818.9-2009   煤矿用移动轻型软电缆  

 MT 818.1-2009   煤矿用阻燃电缆 第1部分：一般规定     

 MT 386-1995     煤矿用阻燃电缆阻燃性的试验方法和判              

                定规则
5、货物使用环境及范围
a、电缆长期允许工作温度为-40～+70℃，月平均相对湿度为95％（+25℃时）；

b、电缆允许敷设与安装的温度应不低于-10℃。

6、质量及验收要求

（1）符合技术参数及相关配置要求，符合《煤矿安全规程》及相关行业标准。

（2）所需的配件必须符合原主体产品的质量、技术、《煤矿安全规程》、行业标准的要求，并能与主体产品配套使用。

（3）矿方会严格按照技术要求及相关规程、规定验收。

7、服务及质保要求

（1）协助矿方进行初次安装调试。

（2）提供终身服务保障，包括故障的及时响应和处理（远程协助处理或技术人员2天内到达现场处理）.

（3）质保期内出现质量或其他问题免费更换和维修，终身提供技术服务。
8、运输及包装要求

装箱产品在避免雨雪直接淋袭的条件下，能适应飞机、轮船、火车、汽车等运输方式。运输中应有遮蓬，注意防止高温及阳光下暴晒、防止水分侵入电缆、防尘埃、防止严重弯曲及其他机械损伤；应避免酸、碱及其它腐蚀性气体的腐蚀；避免强烈颠簸震动与撞击。

9、供应商须提供技术资料要求
出卖方应向买方提供产品矿用安全产品标志证书、合格证及所有工厂试验及抽样试验项目报告、阻燃试验证明等。另配有使用说明1份、产品合格证1份、装箱清单1份，其他有特殊要求的按照矿方要求执行。

10、产品供应期限
供货商必须在接到供应科通知后15天内把产品按时送至城郊煤矿，如果有特殊产品需要一定的生产周期的，供货商可按生产周期进行送货，但是必须提前与矿方沟通，另外矿方所需的急需物资必须按照矿方要求时间送到。

11、违约责任
（1）供货商应按矿方要求按期交货，否则每延期1天交货，供货商应支付给矿方该产品总额的1%作为罚金。（供货商提前通知要求延期的除外，但必须经矿方同意）。

（2）在产品的使用过程中发现有不符合产品质量标准要求的，如经双方商定由第三方处理，则有关处理费用由供货商负责。

（3）产品应保证所提供产品符合本规格书所要求的各项技术标准，因产品设计制造原因，达不到上述技术要求，供货商应免费进行处理，直到达到要求，且处理时间不能超过7天（特殊情况的不能超过3天），并承担由此给矿方造成的一切经济损失。超过10天不能处理的，矿方有权利拒绝付款，并向供货商要求赔偿因延误使用造成的经济损失。

（4）供货商将产品运到矿方指定地点，并提交相关技术资料等，并经矿方验收合格，产品产权自动转移。在产权未转移前，发生自然灾害或运输事故，其损失由供货商承担，矿方不负任何责任。

（5）违约大于等于二次，矿方产品使用单位有权取消其参与投标的资格。                                    

  12、技术联系人：王鹏博；联系号码：19837011888
PAGE  

