赵固一矿橡塑制品材料

招标技术要求

             编  制  人：          
             区队负责人：          
             分管矿领导：          
橡塑制品招标技术要求
一、采购材料规格型号、数量
橡塑制品，共计29项。
二、与采购材料相关基本情况介绍
本次招标采购橡胶制品材料，主要用于煤矿设备的运转部位。

采购材料执行标准及标准要求

（一）V型带

1、采购一般传动用普通V带执行标准：GB/T1171-2006，阻燃V带执行标准：GB/T 12731-2014（部分井下使用必须有煤安证）；

2、V型带外观尺寸符合要求；

3、带角胶帆布破损率累计长度不超过带长的30%；

4、不允许出现胶帆布搭缝脱开、带身压扁、鼓泡、海绵等现象；

5、质检报告中24h中心距变化率（%）≤2.0 。

（二）聚氨酯销子

1、聚氨酯材质，外观尺寸符合要求；

2、产品内部不允许出现气泡、外部不鼓包。

四、采购物资明细及配置要求

	序号
	物资名称
	规格型号
	计量单位
	预估数量
	备注

	1
	聚氨酯销子
	19*36
	个
	300
	

	2
	聚氨酯销子
	19*50
	个
	200
	

	3
	聚氨酯销子
	29*50
	个
	120
	

	4
	聚氨酯销子
	29*65
	个
	200
	

	5
	聚氨酯销子
	29*80
	个
	600
	

	6
	聚氨酯销子
	38*55
	个
	300
	

	7
	聚氨酯销子
	38*70
	个
	300
	

	8
	聚氨酯销子
	38*100
	个
	300
	

	9
	聚氨酯销子
	38*110
	个
	600
	

	10
	聚氨酯销子
	43*75
	个
	120
	

	11
	聚氨酯销子
	48*78
	个
	320
	

	12
	聚氨酯销子
	48*110
	个
	100
	

	13
	聚氨酯销子
	53*105
	个
	50
	

	14
	聚氨酯销子
	58*153
	个
	150
	

	15
	尼龙销子
	29*50
	个
	200
	

	16
	尼龙销子
	38*55
	个
	200
	

	17
	B型V带
	B型 1120
	根
	500
	煤安证

	18
	B型V带
	B型 1250
	根
	30
	煤安证

	19
	SPB窄V带
	SPB型 1765
	根
	100
	

	20
	SPB窄V带
	SPB型 1770
	根
	100
	

	21
	SPB窄V带
	SPB型 2000
	根
	200
	

	22
	SPB窄V带
	SPB型 2500
	根
	300
	煤安证

	23
	SPB窄V带
	SPB型 3550
	根
	50
	

	24
	SPB窄V带
	SPB型 4320
	根
	50
	

	25
	SPC窄V带
	SPC型 5600
	根
	500
	煤安证

	26
	15N(5V)窄V带
	15N(5V)型 4320
	根
	50
	

	27
	聚氨酯密封圈
	115*75*55
	个
	500
	

	28
	钢丝吸浆管
	DN60
	米
	1000
	

	29
	钢丝吸浆管
	DN75
	米
	500
	


五、技术培训及售后服务事宜
1、产品在正常使用期间非人为损坏、出现质量问题的，投标方负责免费维修或更换，并在2小时做出响应，如需现场处理，需在48小时内到达，因此产生的费用由投标方全部承担，给招标方造成损失的，招标方有权向投标方追偿。

2、投标方应根据招标方需求免费提供技术服务。                               
六、其他要求
1、须保证所提供的材料是全新的，满足生产需求，并对质量保证、性能试验以及供货的完整性负责。

2、供货期：供货期为合同签订后一年，交货期为交到矿方通知后14天内。

3、付款方式：无预付款，按月结算，分期支付，支付方式为电子承兑，质保金10%。

4、在合同有效期内采用分批次的形式进行送货、交货，委托人保证在接到受托人送货通知后，将代储物资运至受托人指定现场并提供产品合格证等相关资料，对受托人安全生产或抢险救灾所需的急用物资应保证在接通知后双方协商，以最短时间到货，确保使用。

5、交货地点：河南省新乡市辉县冀屯乡文庄村南赵固一矿，中标方负责到货前的运输并承担相关费用，现场卸货由中标方负责。

6、车辆运输：供货车辆必须为新能源车辆（具体以当地环保政策要求为准，环保政策要求变更时，需及时调整运输车辆标准），其他车辆不予进矿，否则造成后果(包括对矿方造成的影响及损失)均由中标方负责。

