
赵固一矿水洗机制砂招标技术要求
编  制：

审  核：

审  批：

编制单位：生产技术科
编制时间：2025年12月
赵固一矿水洗机制砂招标技术要求
一、项目简介

水洗机制砂主要用于煤矿地面及井下巷道喷浆、设备基础、地坪等工程。

二、货物名称及供货范围

	序号
	物资名称
	规格型号
	计量单位
	预估数量

	1
	水洗机制砂
	中粗 0.075mm至4.75mm
	立方米
	6000


经除土处理（可水洗），由机械破碎、筛分制成的、粒径介于0.075mm至4.75mm的坚硬岩石颗粒（但不包括软质岩、风化岩石的颗粒）。
三、主要技术参数

水洗机制砂为中粗机制砂，主要用于强度C20～C40的混凝土。

（一）规格要求

	规格
	系度模数Mx
	平均粒径

	粗砂
	3.7～3.1
	0.5mm以上

	中砂
	3.0～2.3
	0.35～0.5mm


机制砂的级配

	筛孔尺寸
（mm）
	累计筛余量（%）

	
	Ⅰ类（≥C60）
	Ⅱ类（C30～C55）
	Ⅲ类（≤C30）

	9.5
	0
	0
	0

	4.75
	10～0
	10～0
	10～0

	2.36
	35～5
	25～0
	15～0

	1.18
	65～35
	50～10
	25～0

	0.60
	85～71
	70～41
	40～16

	0.30
	95～80
	92～70
	85～55

	0.15
	97～85
	94～80
	94～75


除4.75mm和0.60mm筛孔外，实际级配与所列的积累筛余量相比，允许稍有超出分界线，但各级累计筛余超出值总和不应大于5%。

机制砂的石粉含量和泥块含量（直径小于0.08mm）

	指标
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	Ⅲ类

	石粉含量（%）
	≤3.0
	≤5.0
	≤7.0

	泥块含量（%）
	≤0
	≤0.5
	≤1.0


机制砂的坚固性

	指标
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	Ⅲ类

	硫酸钠溶液循环浸泡五次后的质量损失率（%）
	≤6.0
	≤8.0
	≤10.0


机制砂的压碎指标

	指标
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	Ⅲ类

	单级最大压碎指标（%）
	≤20
	≤25
	≤30


机制砂中有害物质含量限值

	指标
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	Ⅲ类

	云母含量（按质量计算，%）
	≤1.0
	≤2.0
	≤2.0

	轻物质含量（按质量计算，%）
	≤1.0
	≤1.0
	≤1.0

	硫化物和硫酸盐含量（折算成SO3按质量计，%）
	≤0.5
	≤0.5
	≤0.5

	有机物含量（用比色法实验）
	合格
	合格
	合格

	氯离子含量（%）
	≤0.01
	≤0.02
	≤0.06b

	备注：砂中含有颗粒状硫酸盐或硫化物，则应进行混凝土耐久试验，满足要求方可使用。


水洗机制砂其他要求

1.表观密度：＞2500kg/m³。

2.松散堆积密度：＞1400kg/m³。

3.空隙率不大于44%。

4.碱活性试验后，混凝土试件应无裂缝、酥裂、胶体外溢等现象，在规定实验龄期膨胀率应小于0.1%。

四、适用标准

（一）符合《GB/T14684-2022建筑用砂》
（二）最新版《煤矿安全规程》

五、质量及验收要求

（一）货物运输到矿后，由相关单位检查，如发现丢失、杂物，将不予验收；

（二）供货时需提供该产品检验合格证明等相关资料。

六、服务及质保要求

（一）出卖人应对提供产品质量给予保证，因质量问题造成的损失，由出卖人承担法律责任，并全额赔偿买受人损失；

（二）出卖人接到买受人需求服务通知后，在无不可抗力因素和交通工具便利的条件下，出卖人必须24小时内响应技术服务。

七、运输及包装要求

（一）运输要求：供货车辆必须为新能源车辆（具体以当地环保政策要求为准，环保政策要求变更时，需及时调整运输车辆标准），其他车辆不予进矿，否则造成后果(包括对矿方造成的影响及损失)均由出卖人负责。

（二）严格按照国家标准及规定进行包装和运输，确保产品装卸及运输过程中的安全性及可靠性，保证货物完好到达指定地点。

八、供货要求及其他

（一）供货期：供货期为合同签订后一年，交货期为接到矿方通知后24小时内。
（二）交货地点：河南省新乡市辉县冀屯镇文庄村南赵固一矿，出卖人负责货物运输并承担相关费用，现场卸货由卖方负责。
（三）付款方式：无预付款，按月结算，分期支付，付款方式为电子承兑，质保金10%。
（四）本技术要求中提出的要求是最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，出卖人应提供符合本规格书要求和国家、行业标准的优质产品。本技术要求中所使用的标准如遇与出卖人所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

                                                  第  页


