
煤矿加固煤岩体用硅酸盐改性材料
招标技术要求

编  制：

审  核：

审  批：

编制时间：2025年12月

煤矿加固煤岩体用硅酸盐改性材料招标技术要求
一、项目简介

煤矿加固煤岩体用硅酸盐改性材料主要用于破碎煤岩体的黏结和加固，并在特定时间内完成粘结加固。
二、货物名称

煤矿加固煤岩体用硅酸盐改性材料

三、技术参数

1.外观

煤矿加固煤岩体用硅酸盐改性材料由两种组分组成，它由A料和B浆组成，A料为编织袋包装，B浆为塑料桶包装，各组分单体重量不超过25公斤，便于井下运输。各组分应分布均匀、无结块，各组分未混合前，无自反应、结块现象。

组分特征

A料加水（水灰比0.3～0.35），用气动搅拌桶搅拌均匀即为A浆。A浆初凝时间≥2小时，A浆终凝时间≥3小时；A浆初始流动度≤60秒；B浆长期稳定。A浆、B浆可以使用9:1气动注浆泵注浆。

3.固化时间（强制性指标）
（1）常温下：流动时间≥40秒，凝固时间≤150秒；

（2）低温下：流动时间≥40秒，凝固时间≤150秒。

4.初凝时间和终凝时间
1分钟≤初凝时间≤3分钟；终凝时间≤6分钟

5.强度特征

（1）1小时抗压强度≥13兆帕，抗折≥4兆帕；

（2）3天抗压强度≥17兆帕，抗折≥5兆帕；

（3）28天抗压强度≥28兆帕，抗折≥11兆帕。

6.反应温度

最高反应温度＜50℃

四、包装储运

A料为防潮编织袋包装，B浆为塑料桶包装，且单体重量不超过25公斤。储运应防雨、防潮、防破包（桶），保质期6个月。

五、适用标准

符合《煤矿安全规程（2025）》、《煤矿井下反应型高分子材料安全管理办法（试行）》、Q/HBR 003.1—2023《煤矿加固煤岩体用硅酸盐改性聚氨酯材料A 组分、B 组分》和 Q/HBR 003.2—2023《煤矿加固煤岩体用硅酸盐改性聚氨酯材料》国家及行业颁布的最新环保和安全标准规范。
六、质量及验收要求

1.货物运输到指定地点后，由相关单位检查，如发现失效、破损等，将不予验收。

2.供货时需提供该产品检验合格证明及附件等相关资料。

七、服务及质保要求

1.出卖人应对提供产品质量给予保证，因质量问题造成的损失，由出卖人承担法律责任，并全额赔偿买受人损失。

2.出卖人接到使用人需求服务通知后，在无不可抗力因素和交通工具便利的条件下，出卖人必须24小时内响应技术服务。

3.出卖人应参与注浆加固方案制定，同时提供配套注浆设备及配件材料，并安排专业人员进行注浆操作。
八、运输及包装要求

1.运输要求：供货车辆必须为新能源车辆（具体以当地环保政策要求为准，环保政策要求变更时，需及时调整运输车辆标准），其他车辆不予进矿，否则造成后果(包括对矿方造成的影响及损失)均由出卖人负责。

2.包装要求：严格按照国家标准及规定进行包装和运输，确保产品装卸及运输过程中的安全性及可靠性，保证货物完好到达指定地点。
九、技术资料

1.提供详细技术资料：说明书2套（包括：产品检验合格证明），电子版说明书1份（PDF、word等格式）。

2.技术资料随合同中物资一同发货到矿。

九、供货要求及其他

1.供货期：供货期为合同签订后一年，交货期为接到矿方通知后2日内。
2.交货地点：河南省新乡市辉县冀屯镇文庄村南赵固一矿，出卖人负责货物运输并承担相关费用，现场卸货由卖方负责。
3.付款方式：无预付款，按月结算，分期支付，付款方式为电子承兑，质保期6个月，质保金10%。
4.本技术要求中提出的要求是最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，出卖人应提供符合本规格书要求和国家、行业标准的优质产品。本技术要求中所使用的标准如遇与出卖人所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

                                                  第  页


