赵固一矿木垫板招标技术要求

编 制 人：

审    核：

审    批：

编制单位：生产技术科

编制时间：    年    月   日
赵固一矿木垫板招标技术要求
一、项目简介及使用地点

木垫板主要用于煤矿井下单轨吊系统及皮带机架的安装调整，作为承载与调平部件。产品需具备足够的抗压强度、抗冲击韧性及优异的井下耐潮湿腐蚀环境能力。

二、货物名称、规格及数量
	序号
	物资名称
	规格型号
	计量单位
	预估数量

	1
	木垫板
	200*200*50mm
	个
	5000

	2
	木垫板
	200*100*50mm
	个
	30000


三、技术参数

小木垫板：长×宽×高 = 200mm × 100mm × 50mm，中心预钻孔直径φ30mm。

大木垫板：长×宽×高 = 200mm × 200mm × 50mm，中心预钻孔直径φ30mm。

[image: image1.wmf]200

100

50

200

30

?

30

200

200

?

30


加工质量：尺寸允许公差：长度/宽度±2mm，厚度±1mm，孔直径±1mm，孔位置偏差±1.5mm。
外观：六面光洁，无树皮，无贯通节疤、腐朽、虫眼和可见裂纹。
含水率：出厂含水率应 ≤25%。
其它要求：供应厂商提供的产品与使用单位的大、小木垫板如有不确定之处，请提前到使用单位进行现场落实。

四、质量及验收要求
从同一批次大、小中随机抽取10%，按照标准进行验收。若抽检产品合格则给予验收入库，否则，本批次产品全部予以退货，由此产生的费用由卖家承担。
五、服务及质保要求

（1）卖方应向买方及时提供各种附件，及时提供技术服务；

（2）在产品使用过程中出现紧急情况，卖方接到电话或传真1小时内应提供解决方案，若需到现场的，应在24小时内到达处理。

六、其它 

（1）当产品发生因制造质量问题时，责任由卖方承担。

（2）供货期：供货期为合同签订后一年，交货期为接到矿方通知7日内。（首次执行时，交货期由双方协商）。

（3）交货地点：河南省新乡市辉县冀屯乡文庄村南赵固一矿，供方负责到货前的运输并承担相关费用，现场卸货由卖方负责。

（4）付款方式：无预付款，按月结算，分期支付，支付方式为电子承兑汇票，质保金10%。。

（5）车辆运输：供货车辆必须是新能源车辆（当地环保政策变更时，需及时调整运输车辆排放标准），其他车辆不予进矿，否则造成后果(包括对矿方影响后果)均由供货单位负责。

