
加固材料技术规格书

一、使用地点和用途

加固材料侧重于粘结裂隙发育的煤岩体，材料是由体积相等的A、B两种组份组成的有机高分子聚合物，当其高压注入煤岩体后，A、B两种组份等量充分混合且发生一系列复杂的化学反应，生成对煤岩体具有较高粘结性的有机弹性体，并与煤岩体坚固粘结。有机弹性体在破碎煤岩体内形成网络骨架，对破碎煤岩体起到补强加固作用，人为地改善了松软破碎煤岩体的物理力学性能，提高了工作面顶板的整体强度及完整性，为工作面回采创造安全的施工条件。

二、货物名称及供货范围

	序号
	物资名称
	参考型号
	单位
	预估年度用量
	备注

	1
	加固材料
	A料、B料
	吨
	150
	


根据产品使用人加固材料需求计划，及时供应加固材料及注浆泵、注浆管、管箍等附件。出卖人需提供注浆泵不少于3台（其中1台为备用），注浆管、管箍等附件与加固材料同比例配送。
三、主要技术参数

1、闪点、氧指数

加固材料各液态组分的闪点应高于100℃，且各组分的闪点应高于材料最高反应问题。

加固材料氧指数应不小于28%。

2、有害物质限量

加固材料产品中有害物质限量应符合GB18583-2008规定中溶剂型有关其他胶黏剂部分的相关标准规定。

表1  溶剂型胶黏剂中有害物质限量值

	序号
	项目
	其他胶黏剂/指标

	1
	游离甲醛/(g/kg)
	-

	2
	苯/(g/kg)
	≤5.0

	3
	甲苯+二甲苯/(g/kg)
	≤150

	4
	甲苯二异氰酸酯/(g/kg)
	-

	5
	二氯甲烷/(g/kg)
	总量≤50

	6
	1,2-二氯乙烷/(g/kg)
	

	7
	1,1,2-三氯乙烷/(g/kg)
	

	8
	三氯乙烯/(g/kg)
	

	9
	总挥发性有机物（g/L）
	≤700

	10
	注：如产品规定了稀释比例或产品有双组份或多组分组组成时，应分别测定稀释剂和各组分中的含量，再按产品规定的配比计算混合后的总量，如稀释剂的使用量为某一范围时，应按照推荐的最大稀释量进行计算。


3、理化性能
	序号
	项目
	指标

	1
	反应温度，℃
	≤100

	2
	膨胀倍数
	1～3倍

	3
	乳化时间
	5～10s

	4
	不沾手时间
	30～40s

	5
	抗老化性能，（80℃±2℃；168h）
	表面无变化，质量无损失

	6
	阻燃

性能
	酒精喷灯燃烧

试验
	有焰燃烧时间，s
	≤3

	
	
	
	无焰燃烧时间，s
	≤10

	
	
	
	无焰扩展长度，mm
	≤280

	
	
	酒精灯燃烧试验
	有焰燃烧时间，s
	≤6

	
	
	
	无焰燃烧时间，s
	≤20

	
	
	
	无焰扩展长度，mm
	≤250


表2  基本性能

表3  加固材料主要性能表
	序号
	产品特性
	A组份
	B组份

	1
	粘度（25℃）
	100-200mpa.s
	200-350mpa.s

	2
	密度（25℃）
	1230±10kg/m3
	1020±10kg/m3

	3
	使用配比
	1:1

	4
	开始反应时间（25℃）
	40-60s

	5
	终止反应时间（25℃）
	60-180s

	6
	膨胀倍数
	1-3倍

	7
	抗压强度
	10-50MPa

	8
	粘结强度
	3-5MPa

	9
	阻燃性能
	阻燃

	10
	其它
	A、B组份充分混合反应后，用手折不断、撕不开、掐不动


四、符合标准

加固材料应至少符合以下最新版的国家级行业标准：

1、《煤矿安全规程》

2、MT 113-1995《煤矿井下用聚合物制品阻燃抗静电性通用试验方法和判定规则》

3、GB 5085.4-2007《危险废物鉴别标准》

4、AQ/T 1089-2020《煤矿加固煤岩体用高分子材料》
五、质量及验收要求
1、检验证件

供货清单、矿用产品安全标志、产品合格证、出厂检验报告、使用说明书、第三方机构出具的检验报告及相关技术资料的检验证件，并对提供资料真实性负责。

2、包装检验

应用塑料桶或金属桶密封包装，包装物不回收。不同组分之间包装应有明显区分标志。每批产品应附使用说明，产品使用说明应写明材料配比、可操作时间、储存条件、施工注意事项等内容。
3、实物外观检验

检查塑料包装桶是否密封严实，打开桶盖检验后，要注意密封防水。

外观分布均匀，无结块。

4、由产品使用人对产品进行质量验收，对不符合要求的产品予以退回，责任由发货商承担。
六、质量验收及服务要求

1、出卖人应有负责质量保证活动的专职人员。

2、出卖人所供应的材料和提供的设备、材料应满足国家有关部门标准、规范要求，并应充分考虑井下使用环境和条件的影响。

3、出卖人应提出施工现场安全注意事项及保证使用效果施工方法。

4、产品最终应通过现场应用效果而通过验收。

5、技术规范书中提出要求是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范条文。出卖人应保证提供符合本协议和有关工业标准的并经鉴定的优质产品及其相应服务。同时必须满足国家有关安全、环保等强制性标准和规范的要求。

6、产品使用说明书应注明材料构成（成分）及其识别方法、化学反应及作用原理、性能特点及材料用途，运输储存方法及注意事项，产品使用过程中的危害健康信息、安全风险、注意事项以及出现危险事件时的紧急应对措施，产品的有效期、失效识别和检验方法，失效产品的处置要求，使用配比及不同配比浓度下化学反应的差异性说明等。

7、如出现质量问题，出卖人应在12小时内赶到产品使用人现场进行服务。若属产品质量问题，所造成的损失由出卖人全部承担。

8、质保期：质保期为产品到货之日起6个月，到货产品应为最新生产日期，非人为因素造成的损坏由出卖人负责；出现质量问题或验收不合格，出卖人应及时免费更换，不得影响产品使用人使用；影响使用所造成的损失或责任，由出卖人承担，买受人有权拒付货物款。

七、保管保养、运输

1、不同型号的加固材料应分类摆放，不得混装。

2、运输及装卸过程中，应避免划伤、挤压变形，保证塑料包装桶的密封性。

3、运输过程中应避免日晒、雨淋、及剧烈冲击和包装破损，运输时轻拿轻放。

4、应储存于干燥、通风处，注意防晒;码放高度不应超过1.5m。

5、接送货通知后五天内到货，如矿方急需加工材料，48小时内到货。
八、出卖人须提供服务

根据产品使用人要求派驻专业技术人员在井下施工现场进行注浆操作与技术指导，确保注浆泵出现故障后能够及时维修，并根据注浆工程量随车提供足够数量专用注浆泵、注浆管及相关备件（提供注浆泵的煤安证）。
附件1：
基本技术参数响应表（偏差表）
	序号
	矿方技术要求
	投标单位技术响应情况
	偏差说明
	备注

	1
	最高反应温度不大于100℃；阻燃性能良好，酒精喷灯燃烧试验时有焰燃烧时间不大于3s，无焰燃烧时间不大于10s，无焰扩展长度不大于280mm；酒精灯燃烧试验时有焰燃烧时间不大于6s，无焰燃烧时间不大于20s，无焰扩展长度不大于250mm。
	
	
	

	2
	加固材料25℃条件下开始反应时间为40-60s，终止反应时间为60-180s；抗压强度10-50MPa、黏结强度不小于3-5MPa。
	
	
	

	3
	加固材料各液态组分的闪点应高于100℃、氧指数应不小于28%。
	
	
	

	4
	依法取得煤矿矿用产品安全标志，产品符合国家标准及行业标准。
	
	
	

	5
	A、B组分材料分类运输和存放，且有明显的标识，属于化学危险品的应满足化学危险品运输、存放的相关规定。
	
	
	

	6
	煤矿井下使用的高分子材料应按照《煤矿安全规程》规定进行安全性、环保型评估。使用时，井巷空气成分应符合《煤矿安全规程》要求。
	
	
	

	7
	有营业执照、安全生产许可证、煤矿矿用产品安全标志证书、出厂检验报告（产品合格证）、型式检验报告、产品使用说明书等材料。产品使用说明书应注明高分子材料构成（成分）及其识别方法、化学反应及作用原理、性能特点及材料用途，运输储存方法及注意事项，产品使用过程中的危害健康信息、安全风险、注意事项以及出现危险事件时的紧急应对措施，产品的有效期、失效识别和检验方法，失效产品的处置要求，使用配比及不同配比浓度下化学反应的差异性说明等。
	
	
	

	8
	A、B组分材料包装应完整，包装上应有明确的产品名称、构成（成分）、生产日期、有效期、用途及适用场所。属于化学危险品的应有化学危险品分类标志，明确标示出材料的潜在危害性及其防范措施。
	
	
	


投标人保证：除基本技术参数响应表（偏差表）列出的偏差外，投标人响应技术规范书及招标公告的全部要求。
                        法人或授权代表签字：
                        单位名称（盖章）：
                        日           期：
附件2：
服务及质保承诺书
贵单位：
我司针对煤矿注浆加固有机材料采购项目，服务及质保方面承诺如下：
1、使用期间我司会根据产品使用人要求派驻专业技术人员负责现场施工和指导作业。

2、质保期为产品到货之日起6个月。在质保期内如出现质量问题，我司在12小时内赶到产品使用人现场进行服务。若属产品质量问题，所造成的损失由我司全部承担。

3、我司负责对其售出产品的材质，在使用中出现的问题及后果由我司负责，产生的费用均有我司承担。

4、产品符合国家标准及行业标准，产品性能可靠。

5、我司是售后服务现场安全生产的直接责任主体，对所提供的设备和售后工作在安全、质量上全面负责，按有关规定采取有效的安全防护措施。在售后服务范围内发生的安全问题给使用人带来连带责任的，由我司负责并承担相关费用。
6、我司依法为售后服务人员参加工伤社会保险，为售后服务现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，足额缴纳保险费用；如我司没有依法为售后服务人员购买工伤社会保险，则出现事故后责任由我司全部承担。
7、我司保证现场有技术人员组成的服务团队，负责指导安装和调试、测试、售后服务等工作，费用含在总报价内。
（以上承诺为基本要求，出卖人若不能满足以上承诺内容，则不具备报名入围条件。承诺内容若高于以上要求，可在以上内容基础上，按照序号增加承诺条款。）
一旦中标，严格按承诺履行，否则，由此产生的一切后果由我司自行负责。
                        法人或授权代表签字：
                        单位名称（盖章）：
                        日           期：

