赵固一矿全螺纹式树脂锚杆玻璃纤维增强

塑料杆体招标技术要求

编 制：            

审 核：            
批 准：            
编制单位：赵固一矿

全螺纹式树脂锚杆玻璃纤维增强塑料杆体

一、项目简介及使用地点

矿用树脂锚杆主要用于煤矿井下巷道临时支护或短周期巷道支护使用。

二、货物名称、数量
货物名称：全螺纹式树脂锚杆玻璃钢纤维增强塑料杆体

      规格型号：MGSLφ20

预估数量：15000米
三、技术要求
（一）外观

杆体外观应质地均匀，无气泡、无毛刺、无裂纹及其他影响强度的缺陷，符合MT/T1061-2008 标准中有关规定。 
（二）杆体几何尺寸及偏差

杆体外形尺寸：直径为20mm，长度为1.5m、2.4m及其他需求长度，根据需求可以定制。
	杆体的几何尺寸及偏差

	长度偏差/mm
	直径偏差/mm
	杆体不平直度/（mm·m-1）
	尾部螺纹长度/mm

	±10
	±1
	≤2
	≥100


（三）力学性能

1.抗拉强度（MPa）：≥300

2.抗剪阻力（kN）：≥75
3.扭矩（N·m）：≥40
（四）锚固力

杆体在锚固长度380mm±50mm的条件下，锚固力不低于70kN。

阻燃性能

杆体应具有阻燃性能，试件在做酒精喷灯实验时，每组六条试件的有焰燃烧时间总和不得超过30s，其中任何一条试件的有焰燃烧时间不得超过15s；每组六条试件的无焰燃烧时间总和不得超过120s，其中任何一条试件的无焰燃烧时间不得超过60s。
四、设计、生产、组装、检验检测所需资质文件

产品应遵照国家及行业的相关设计、生产、组装、检验检测规则。

五、适用标准

产品应满足行业专用标准MT/T 1061-2008《树脂锚杆玻璃钢纤维增强塑料杆体及附件》规定。

六、质量及验收要求

（一）产品制造加工及验收应严格执行国家及行业的相关制造验收标准。

（二）外观：表面应光洁，不应有损伤等缺陷。

（三）验收时出示出厂检验合格证、矿用产品安全标志证书、检验合格证。

七、安装、调试、服务及质保要求

（一）出卖人做到免费指导使用。

（二）出卖人接到使用人需求服务通知后，在无不可抗力因素和交通工具便利的条件下，出卖人必须24小时内响应技术服务。

（三）试用期一个月，如试用期内出现质量问题，供应厂商应承担相关责任及赔偿一切经济损失。

八、运输及包装要求

（一）免费汽运到指定地点。

（二）包装要求：产品严格按照国家标准及规定进行包装和运输，确保产品装卸及运输过程中的安全性及可靠性，保证货物完好到达指定地点。

（三）在搬运过程中，不得与尖硬物撞击，不得在地上拖拉，运输过程中应避免雨淋。

九、技术资料

（一）提供详细技术资料：产品说明书1套，电子版说明书1份（PDF格式）。

（二）发货时装箱配带的资料：质量检验合格证1份、出厂试验报告1份、MA证1份等。

（三）技术资料随合同中产品一同发货到指定地点。

十、其他要求

（一）本技术要求中提出的要求是最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，出卖人应提供符合本规格书要求和国家、行业标准的优质产品。本技术要求中所使用的标准如遇与出卖人所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

（二）未尽事宜，协商解决。

