
赵固一矿矿用前探梁卡招标技术要求

编  制：

审  核：

审  批：

编制时间：2026年2月
赵固一矿前探梁卡招标技术要求

一、使用范围

前探梁卡具适用于12#工字钢单棚，在架棚巷道支架（工字钢）顶梁下配合工字钢起到临时支护的作用。

二、名称、规格及数量

1.名称：前探梁卡

2.规格：工钢棚单梁专用，适用于12#矿用工字钢顶梁的单梁支护

3.预估数量：40个

三、技术要求

1.前探梁卡具各构件组成，见下图。

2.最大调节行程：水平方向（顶梁宽度方向）≥60mm；垂直方向（前探梁升降）≥80mm。

3.丝杆规格：梯形螺纹或锯齿形螺纹，螺纹精度不低于8级。

4.铸件不允许有影响机械性能的夹渣、冷隔、缩孔等缺陷，整体锻造/铸造而成。

5.焊缝成型不允许有间断、裂纹的存在，焊渣必须清理干净。

6.丝杠联接各部位进给顺畅，丝杠沟槽无漆块堆积。

7.产品表面应平整、光滑、丝杠锐边倒角。

8.额定静载荷：≥ 60 kN（单卡）。

9.卡具的挂钩部分必须设有可靠的防脱锁紧或闭锁装置（如可旋转的闭锁块、防脱销或自锁楔形结构），确保在受到振动、偏载时，卡具不会从工字钢顶梁上意外脱落。

四、适用标准

1、材质：

    铸造件（挂钩、底板等）、丝杆（工钢紧固丝杆、前探梁进给丝杆）、销轴、滚轮等，其化学成分、力学性能及铸造质量应符合 GB/T 11352-2009《一般工程用铸造碳钢件》 的规定。

所有焊缝应符合 GB/T 12467-2009《金属材料熔焊质量要求》 中关于承载结构焊缝的要求。焊缝应饱满、连续，无裂纹、夹渣、未熔合等缺陷，并进行无损探伤抽检。

五、检验与验收

出厂检验：供方应对每个卡具进行检验，并提供检验报告。

外观与尺寸检验：无铸造缺陷，尺寸符合图纸，活动部件运转灵活。

六、其它

1.当产品发生因制造质量问题时，责任由卖方承担。

2.交货期：双方签订合同后，接到发货通知10日内到货（首次执行时，交货期由双方协商）。

3、质保期（正常连续使用时间，期间发生质量问题，修复或更换后重新计算）：≥6个月，质保金10%。

4、交货地点：河南省新乡市辉县冀屯乡文庄村南赵固一矿，供方负责到货前的运输并承担相关费用，现场卸货由需方负责。

5、付款方式：无预付款，按月结算，分期支付，支付方式为电子承兑汇票。

6、车辆运输：供货车辆必须为新能源车辆（具体以当地环保政策要求为准，环保政策要求变更时，需及时调整运输车辆标准），其他车辆不予进矿，否则造成后果(包括对矿方造成的影响及损失)均由委托人负责。

7、未尽事宜，双方协商解决。

[image: image1.png]3 2 )
- L _ \ =
(T ™ TN
SEiveD O
4 TN N
) ™
6
S -
N
_ q J
IR AR A
. fim e ER AL
B AR EREE W2 THERER
B HEENEEIEY
6.5 1:2
il £ % i K





图 12#工字钢单棚前探梁卡具示意图

1.前探梁进给丝杆  2.底板  3.滚轮  4.挂钩  5.丝母  6.工钢紧固丝杆


                                                  第  页


