
赵固一矿定向钻具招标技术要求
编制人：                      

审核人：                      

审批人：                      
单位名称：焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司

2026年3月13日
赵固一矿定向钻具招标技术要求
一、无磁螺杆马达

1.规格型号
	名称
	规格
	单位
	级数
	备注

	螺杆马达
	5LZ73x7.0-5(1.25°)
	根
	5级
	

	超短螺杆马达
	C7LZ73*7.0
	根
	3级
	

	等壁厚螺杆马达
	H5LZ73*7.0
	根
	3级
	


2.主要技术参数指标

（1）扶正器尺寸：Φ114mm。

（2）弯壳体角度：1.25°。

（3）上连接螺纹：23/8REG。

（4）下连接螺纹：23/8REG。

（5）泥浆泵输出压力3MPa时，扭矩不小于1100N·m；泥浆泵输出压力5MPa时，扭矩不小于1700N·m。

（6）压降：1.5-2MPa。

（7）转速：150r/min。

二、胎体式钻头
1.规格型号

	名称
	规格
	单位
	备注

	胎体式钻头
	Φ94mm
	个
	


2.主要技术参数指标

（1）适用环境

环境温度：0～+40℃；

平均相对湿度：≤95%6 (+25℃）；

大气压力：80～106KPa；

适用于具有甲烷混合物及煤尘爆炸危险的煤矿井下；

储存温度：-20～+60℃。

（2）基本尺寸与精度
钻头公称直径94mm，实际直径偏差+0.3～+0.8mm，磨损后最小直径不低于93mm。

钻头高度常规38～45mm（可定制），高度偏差≤±0.5mm；芯管内径适配岩芯规格，偏差≤±0.2mm。

螺纹连接端符合API标准，螺纹精度6H，无滑牙、崩齿，配合间隙≤0.15mm。

钻头端面与轴线垂直度≤0.05mm/100mm，外圆与内孔同轴度≤0.1mm。

（3）胎体基体材料要求

屈服强度>392MPa，伸长率>14%，抗拉强度>637MPa；

胎体材质采用高强度、高耐磨性的铜基合金或铁基合金，分别适用于软地层和中硬地层。

金刚石钻头胎体与钢体的结合强度≥150MPa。

水口/水槽：常规3～4个螺旋水口，水槽宽度8～12mm、深度5～8mm，流畅无堵塞，保证排粉与冷却。

（4）金刚石镶焊要求

金刚石品级：软－中硬地层选用MBD8～MBD12，晶形完整度≥80%，杂质含量≤0.5%。

金刚石粒度：16/18～30/35目（根据钻进速度定制），分布均匀，无团聚、漏镶。

金刚石浓度：胎体工作层浓度75～100%（100%=4.3ct/cm³），保径层浓度≥100%，浓度偏差≤±5%。

镶焊深度：金刚石出刃高度0.3～0.8mm（胎体表面），保径金刚石出刃≥0.5mm，无倒伏、脱落。

三、定向通缆钻杆（刻槽）
1.规格型号

	名称
	规格
	单位
	备注

	定向通缆钻杆（刻槽）
	Φ73mm×1500mm
	根
	


2.主要技术参数指标

（1）整体抗扭强度（静态）≥12000Nm，抗拉强度≥1000kN。

（2）钻杆导体电阻小于0.5Ω，绝缘电阻大于10MΩ，耐压大于8MPa。

（3）钻杆接头需经过特殊处理，钻杆螺纹应具有抗粘扣性能。
（4）钻杆主要结构参数见下表：

	序号
	参数
	数值

	1
	钻杆通径
	Φ48mm

	2
	钻杆最大外径
	Φ73mm

	3
	钻杆有效长度
	1500mm

	4
	钻杆重量
	≥40kg

	5
	螺旋槽头数
	2

	6
	螺旋槽法向宽度
	30mm

	7
	螺旋槽深度
	3—5mm

	8
	螺旋槽导程
	500mm


四、无磁钻具

1.规格型号

	名称
	规格
	单位
	备注

	通缆上无磁钻杆
	φ73mmx1500mm
	根
	

	探管外管
	φ73mmx1200mm
	根
	

	下无磁钻杆
	φ73mm*1500mm
	根
	

	无磁变扣接头
	φ73mmx300mm
	个
	


2.主要技术参数指标

（1）杆体材质：无磁钢

（2）螺旋槽宽：22

（3）螺旋槽深：5

（4）头数：≥3头

（5）导体电阻：＜1.5Ω

（6）绝缘电阻：﹥2MΩ

（7）抗扭强度：≥10000N.m

（8）屈服强度：≥800MPa

五、资质要求

1.要求供应商为生产厂家，不允许代理商参加，生产厂家必须具备螺杆马达、无磁钻具、胎体式钻头及通缆钻杆生产能力，并拥有相关生产和检测设备、提供生产和检测设备照片、铭牌照片及购置发票。

2.提供有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书及API认证证书（API Q1及API7-2），提供证书扫描件及查询截图。具有售后服务认证证书。

3.企业具有与投标产品相关的有效发明专利，提供证书扫描件及查询截图。

4.生产厂商研发人员要求持有高级机械工程师证书不少于3份，检测人员要求持有二级无损检测证书不少于2份，并提供在职社保证明。

5.提供近三年的定向钻具合同不少于5份。
六、售后服务事宜

1.需与赵固一矿在用的钻机及随钻测量系统、钻具相匹配。
2.螺杆马达质保期3个月，无磁钻具、通缆钻杆质保期24个月或50000米，质保金10%，产品存在质量问题的须免费更换，在质保期内免费维修，终身免费技术指导。

3.厂家及时提供技术服务，做到迅速、及时、彻底。定向钻具在使用过程中出现任何问题，厂家在接到甲方通知后1小时内做出有效反应，服务人员在24小时内到矿，处理问题不留隐患。

七、其他要求

1.合同类型：一年期代储代销合同。

2.交货期：交货期为接到矿方通知后10日内。
3.付款方式：无预付款，货到验收合格后入库，出卖人按买受人实际出库量开具增值税专用发票，买受人按资金情况分期承兑付款。

4.交货地点：河南省新乡市辉县冀屯乡文庄村南赵固一矿或招标人指定地点，中标方负责到货前的运输并承担相关费用，现场卸货由中标方负责。

5.车辆运输：供货车辆必须为新能源车辆（具体以当地环保政策要求为准，环保政策要求变更时，需及时调整运输车辆标准），其他车辆不予进矿，否则造成后果（包括对矿方造成的影响及损失）均由中标方负责。

6.未尽事宜，双方协商解决。



