
河南龙宇能源股份有限公司装备制造分公司
定子硅钢片组件技术规范书

编    制：

审    核：

单位（盖章）：河南龙宇能源股份有限公司装备制造分公司
二零二六年四月

河南龙宇能源股份有限公司装备制造分公司

定子硅钢片组件技术规范书

1、项目简介及使用地点
本次所需定子硅钢片组件用于河南龙宇能源股份有限公司装备制造分公司（以下简称“龙宇装备”）生产制造的185kW矿用隔爆型三相永磁同步电动滚筒。
2、货物名称及供货范围

	序号
	名  称
	参考型号(或图号)
	预估数量(套)
	备  注

	1
	定子硅钢片组件
	YC185-0102
	2
	


3、主要部件（或设备）配置及技术要求

（1）成品定子硅钢片组件需满足185kw矿用隔爆型三相永磁同步电动滚筒配套的使用要求；

（2）定子硅钢片采用牌号：50W470，性能参数需满足GB 2521-2016《全工艺冷轧电工钢 第一部分：晶粒无取向钢带（片）》的规定；
（3）该定子硅钢片具体形状尺寸按图纸的要求，无要求的按GB 2521-2016《全工艺冷轧电工钢 第一部分：晶粒无取向钢带（片）》的规定进行；

（4）绝缘涂层应可耐受绝缘漆、变压器油、机械油等介质的侵蚀。冲片绝缘采用半有机涂层，叠装系数不小于0.98，涂层绝缘电阻不小于3Ω·cm2/片，附着性B级以上。
（5）成品定子硅钢片需生产厂家按照定子铁芯长度的要求叠装成型，所需螺杆及定子加强板由生产厂家提供，具体参数要求以图纸为准；

（6）所有成品定子硅钢片不允许有磕碰、划伤和锈蚀等妨碍使用的缺陷，绝缘涂层应附着良好，颜色均匀，不应有剥离现象；

（7）叠装成型的定子铁芯应能保证经过加热225℃±5℃温度持续保持24小时后空冷到环境温度仍能符合性能需求。且涂层不得脱落。
4、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件

（1）供货商应具有营业执照等相关文件。

（2）如供货商不是产品生产厂家的，需同时提供生产厂家的合法营业执照和质量管理体系认证文件，同类产品性能检测报告，生产厂家需提供同类产品近三年业绩合同至少一份。
5、货物使用环境及范围
（1）工作环境温度-15°C~+180°C；

（2）海拔高度小于1000m；

（3）使用位置：永磁同步电动滚筒定子铁芯；

（4）组装滚筒使用位置：煤矿井下潮湿、粉尘场合； 

6、货物适用标准

（1）各项性能参数满足GB 2521-2016《全工艺冷轧电工钢 第一部分：晶粒无取向钢带（片）》的规定。
（2）定子硅钢片的磁性能检验方法按GB/T 3655-2008《用爱泼斯坦方圈测量电工钢片（带）磁性能的方法》。

（3）定子硅钢片的绝缘涂层的检验方法按照GB/T 2522-2017《电工钢带（片）涂层绝缘电阻和附着性测试方法》的规定进行。

（4）产品尺寸、形位偏差采用满足精度要求且符合国家计量标准的量具检测。

7、技术参数

（1）定子硅钢片牌号：50W470
（2）线圈适用的电机型式：外转子电机，电机工作电压1140V。
（3）定子槽数：144个。

（4）定子铁芯长度：800mm，需定子硅钢片约1600片，具体数量以叠压情况为准，叠装系数不小于0.98。
（5）定子硅钢外径：φ885mm，内径：φ685mm。
（6）所用螺杆材质、直径及数量：45冷拔圆钢、φ12×24根。

8、质量及验收要求

   产品质量应符合以上货物标准及技术参数要求，对收到的产品按以上相关标准及本技术规范要求规定进行验收。每批产品应由同一牌号、同一生产工艺制成的同一规格和尺寸的材料组成。 
9、 安装、调试要求

   如有需要，安装、调试阶段，供货方需派技术人员到施工现场协助安装、调试及试运行工作。

10、服务及质保要求

（1） 在加工、检验和发货前，买方有权派人进行现场监制。监制时，对供货方制造、工艺和检验中提出的合理意见和建议，供货方应充分考虑，但被采纳的意见或建议不作为产品性能不能保证、延期交货或增加费用等的理由。

（2）买方有权进行重新检查或试验，凡发现供货方产品达不到设计要求的，供货方必须在24小时内无偿更换，并赔偿由此给买方造成的所有损失。
（3）在使用过程中，因产品质量问题给买方造成损失的，供货方除无偿更换有质量的产品外，还应承担相关损失。
（4）供货方须保证产品质量，在正常使用寿命期限内出现质量问题应免费维修、更换。

（5）产品质量保证期：产品质保期为自设备投入使用之日起一年或到货十八个月（先到为准）。如出现质量问题，供货方应在24小时内赶到产品使用现场进行服务。

11、运输及包装要求

（1）产品在定子硅钢片、螺杆及定子加强板组装完成后交货。 

（2）产品用箱(盒)包装，并保证在运输和贮存过程中不损坏。产品的包装要求应符合相应运输和贮存方式的相应规定，保护设备的性能及其使用价值。每个包装箱(盒)应附标签，注明：
a) 制造商的名称和商标；
b) 产品名称、牌号、规格尺寸；
c) 批号；
d) 净重、件数；
e) 出厂日期。
（3）产品在运输过程中应小心轻放，存放于通风良好、干燥、无腐蚀气氛的场所。
  （4）设备的包装能极大限度的满足装卸、运输、搬运等安全方面的需要，以保证设备完好如初的运送到使用现场。

12、供应商须提供技术资料要求

（1）每批产品应附质量证明书，注明： 

a) 供方名称； 

b) 产品名称、牌号、规格尺寸；
c) 批号；
d) 净重、件数；
e) 各项检验结果和供方质量技术检验部门印记；
f) 标准编号；
g) 检验日期；
h) 出厂日期。
（2）出厂时需提供产品的主要性能参数检验报告单及装箱单等资料。
13、交货期

按合同执行，运送到施工现场（河南省永城市东城区产业集聚区河南龙宇能源股份有限公司装备制造分公司院内）。

河南龙宇能源股份有限公司装备制造分公司

2026年04月12日

[image: image1.jpg]RAZi%21 X ¥ L Wi | o | 04
Eg&mﬁﬁﬁe 5 90 s M&M wz“
"] i3 'R Ty
OF‘J\SQm [§] E 2 1 wa«MM wow M#
(%O Hpt
10-¢010-581 JA
A iy
=51 W0
Q00FE | |
LS w ==
S gy = = -
| o
LTI
hw,k
15
06
08 @mw |l
[T
il
L4
v

80°0-588¢
0

TURGHEN /U3 OELVSEUHHIE 06 O RE KT FINEFUHF A E

VOV EHEY L 0L YWY (00 04 Y ZHER LK
B6L-1091 L/ 894 F Vb YE Y% “CIHAG6L-081 1/ 004 VHY R “0LH6L-108L 1/ 804 F - YEh
OV ORH YRS BRIV Y S0 04 Y m3 &

¥E¥H

L1

LEL]

HEY

&HEYE

=

-

=

Y(185-0102-01






[image: image2.jpg]BTV £ #ll 8 ¢ R
Eg&mﬁmze o | e T
mmmm@ N L S ' %ﬂm
W £
(0-2010-58] JA ’
uy
AT
e
ol
57
|
3
b o]
£

<

58¢

HLBEGEELY
THEWRE
TELHIHE L

UUZLA Rl R EH |

TEY%

e LEL]

HEY

&HEYE

=2
o
=

Y(185-0102-02






[image: image3.jpg]£0-0L0-581JA

I I
= = M2
|
0
12-0.05
I
N MR
| !
KAER
1HHRRAEIMES FARES, HRAEAE:
) EMPIKEL, TRANR, BHERERERAHRY
JEREM
. L ARKBRT AR 20 5.
L 5.4 k4,
BEBAE
o Y0185-0107-04
T MIF
AR o< 5% |88
ioA Rt [ B # kR T § i 45
B A HE# # % AR o
HER B i 075 131 oL RERGAR AT
:)ﬁt ;i I * % % % ‘IE R lEpad






[image: image4.jpg]A2z 2% b ¥ h L Koo | 4 500(L000 434 | 8y (NEFE# 196L-E61/80| 4
w@gmsgﬁm%w&ze i 0704 P o M&M w«;“ IR RIK7 I £0-2010-58L0A| S
- KRR IR ¥¥ | ¥ ¥
t\mw Wa| %% i
TR
UL 0L TR R WU 0LV HBREE WU 0LV DERRT THEHES
B TR EYRTY
1 i 5 5
i 1| #% L i ¥y ad a4 EEAACTE E i RV SRS Ik S 24
95011 990 0LM05 09l gy 10-2010-98LA| | BECTTRCR TVNE ) TH RN A
yig| LE g5€0| ¢ Wy LY 00-000-S81Jh| ¢ BeEales TS R R T A AL AL 2t e T E A 3
) 4 f:t 120 =
850(2100 434 | 90 U il e S0Z-0L19 1/89| € ¥EVY
088
v 4]
008
I , i
|
|
|
|
|
|
|
q ” =]
g ” :=}
““““““ AT“““““\
= ” 3]
|
=2 | B
|
=: ] ” =]
|
|
i |
I
U | i
L _ ¥y
|

e LEL]

HEY

&HEYE

) #

Y(185-0102






