[image: image1.jpg]7R WA E T HAARD

5 #: 55\ xwmxs

I A B Gm VN

G % B M 202 @%ﬁﬁﬁm
b Gx)
dv =

\M/,m,





矿用膏体充填草苫子技术规格书

              编      制：

              审      核：

              分管矿领导：
 编制日期：2026年3月31日

一、使用地点和用途

在Z207工作面矸石膏体充填开采工艺中，为防止充填浆体，从顶板与支架顶部间隙渗出，采取使用草苫子进行封堵。草苫子以天然草为主，配以织物材料编织而成。
二、货物名称及规格型号

	序号
	物资名称
	数量（片）
	备注

	1
	草苫子
	5000
	


三、技术及质量要求

1.材质要求。选取的原材料应为质地较为蓬松的水稻秸秆或农作物秸秆，且使用材质应无杂草。
2.整体性要求。在施工及转运过程中为避免产品出现结构松散，应采用压脚均匀抚平秸秆密度，并每隔80mm用尼龙线进行缝合编制（1.2m宽15道，1m宽13道）。

3.表面要求。制品表面应编织紧密、均匀，无明显瑕疵，针码间距应≤20mm。

4.厚度。为起到良好的封堵效果及缓冲作用，产品厚度应≥15mm。

5.含水率。草苫子从地面至采空区使用，需经多次人工转运，为减轻工作量及防止暂存期间发霉腐烂影响封堵效果，出厂产品含水率应≤10%。

6.质量。制品到货其重量应≥1kg/㎡。

7.侧边要求。码放使用制品时需多个对接，为防止拼接间隙渗浆体，制品侧边应整齐、平顺、易于拼接。

8.针头及金属异物。为防止转运及施工期间人员受伤，制品中不应含有针头及金属异物。

9.尺寸。两支架间距过大时，需从上至下敷设草苫子，长度应≥5m，两架左右各搭接0.5m，宽度应≥1m。
四、验收及服务要求

1.出卖人应严格按照技术参数要求进行加工生产，按照采购计划及时送至指定地点。

2.由供应科组织相关科室、区队对每次到矿产品进行质量验收，对不符合矿使用要求的产品予以退回，责任由卖方商承担。

3.如出现质量问题，出卖人应在12小时内赶到产品使用人现场进行服务。若属产品质量问题，所造成的损失由出卖人全部承担。
五、交货期
按照合同约定接到通知后发货，运输费用由出卖人承担。

技术联系人：柳洪杰 03705195222
