[image: image1.jpg]7 B Bk 753+ T A HAR FLAE





矿用膏体充填土工布技术规格书

              编      制：

              审      核：

              分管矿领导：
 编制日期：2026年3月31日

一、使用地点和用途

在Z207工作面矸石膏体充填开采工艺中，为防止充填浆体渗出，采用PET18长丝土工布形成密闭空间隔离采空区。PET18长丝土工布以聚酯为原料，经纺织、铺网、针刺加固而成（非织造布）。
二、货物名称及规格型号

	序号
	物资名称
	数量（㎡）
	备注

	1
	土工布
	30000
	


三、技术及质量要求

1.纵横向抗拉强度。为有效约束充填后膏体，纵横向断裂强度应≥18kN/m。
2.CBR顶破强度。为避免锚杆、锚索、矸石、支架顶角等锋利物件对土工布造成损坏，CBR顶破强度应≥2.9kN。

3.纵横向撕破强度。为避免土工布损坏后，缺口继续扩大，纵横向撕破强力应≥0.43kN。

4.垂直渗透系数。垂直渗透系数应尽量接近最大值10cm/s。
5.重量。每平方米土工布重量为300g，单位面积质量偏差为±5%。
6.尺寸。土工布需求宽幅=采高+支架顶部压实长度（1m）+支架底部埋实长度（1m）+富余量（≥0.5m），偏差为±0.5%（具体长度需根据实际情况确定）。

四、验收及服务要求

1.出卖人应严格按照技术参数要求进行加工生产，按照采购计划及时送至指定地点。

2.由供应科组织相关科室、区队对每次到矿产品进行质量验收，对不符合矿使用要求的产品予以退回，责任由卖方商承担。

3.如出现质量问题，出卖人应在12小时内赶到产品使用人现场进行服务。若属产品质量问题，所造成的损失由出卖人全部承担。
五、交货期
按照合同约定接到通知后发货，运输费用由出卖人承担。

技术联系人：柳洪杰 03705195222
