
永煤公司顺和煤矿加固煤岩体用材料技术规范书

编      制：

审      核：

分管矿领导：

2026年 3月9日

   永煤公司顺和煤矿加固煤岩体用材料技术规范书
一、使用地点和用途
井巷施工期间存在揭煤、过断层等地质构造、过围岩破碎带等特殊条件施工，施工期间围岩破碎、支护困难，易出现片帮、冒顶事故。通过对破碎的煤岩体中注入加固煤岩体材料，达到快速加固松散的煤岩体，改善围岩状况的目的，防止出现片、冒等情况，从而保障井下安全生产。

二、货物适用标准

符合JC/T986, JTJ/T-F50的要求和《GB/T50448-2014水泥基灌浆材料应用技术规范》。配套的专用注浆充填设备、搅拌设备均为气动设备，具有煤安证。

三、主要技术参数
	项目
	单位
	数值

	5h抗压强度
	MPa
	≥25

	1d 抗压强度
	MPa
	≥30

	3d 抗压强度
	MPa
	≥45

	7d 抗压强度
	MPa
	≥60

	5h 抗折强度
	MPa
	≥4

	1d  抗折强度
	MPa
	≥5

	7d 抗折强度
	MPa
	≥6

	初凝时间
	s
	70-120

	施工温度
	℃
	5-35


四、质量及验收要求

1.包装完好、外观无损坏迹象，无防碍使用的缺陷或障碍。包装上均应在明显位置注明产品执行标准、商标、产品名称和质量等级、型号、净重、生产厂家、包装日期和出厂编号等信息。否则不予验收，由此造成的损失由出卖方全部承担。

2.产品符合相关技术要求规定的性能指标。

五、服务和质保期要求

1.安排1～2人到现场施工作业服务或指导施工作业服务。

2.在满足保存条件的情况下，贮存期从产品包装之日起为6个月。在质保期内确因产品储存稳定性问题由出卖人负责，其一切费用由出卖人承担。

3.出卖人负责对其售出产品的材质有关规定在使用中出现的问题及后果由出卖人负责，产生的费用均由出卖人承担。产品在使用中如出现质量问题，出卖人应在24小时内赶到产品使用人现场进行服务。

4.产品符合国家标准及行业标准，必须确保产品性能可靠。

5.产品出厂时按照产品说明书的要求配备随机配件等。

6.产品运输、使用方便，可靠。

7.产品应用后的实际质保要求，应矿方对井下实际工程应用要求，具体负责，达不到要求，负责免费处理。

六、运输及包装要求

在运输与贮存时不得受潮，装卸过程中应注意轻搬轻放，防止包装破损。产品在阴凉干燥下未开封存放有效期6个月。

七、供应商须提供技术资料要求

提供产品合格证、出厂检验报告。

八、其他要求

1.中标单位应在在接到产品使用人通知后5天内(遇特殊天气或情况除外)将产品加工完毕并送至顺和煤矿。

2.中标单位应根据矿方要求，安排技术服务人员24小时内到矿，并下井施工作业服务。
技术联系人：王元康
电话：0370-5193492                手机号：13525167953
1

