
煤矿用聚乙烯管技术规格书

一、项目简介及使用地点

车集煤矿井下正常生产需要，需购置煤矿用纤维增强聚乙烯液体管及煤矿用钢丝增强聚乙烯耐磨填充复合管进行安装，用下井下巷道作为压风、供水管路使用。

二、货物名称及供货范围

	名称
	规格
	管路及法兰额定压力
	颜色
及标准编号
	数量
	备注

	煤矿用纤维增强聚乙烯液体管
	FRPE-KML2.5/110*4米/根 黄色
	2.5Mpa
	中黄

Y07
	1000m
（250根）
	壁厚≥8.5mm，一端金属扣押凹面碳钢镀锌法兰，另一端金属扣押凸面碳钢镀锌法兰，为固定法兰。

	煤矿用纤维增强聚乙烯液体管
	 FRPE-KML2.5/160*4米/根黄色
	2.5Mpa
	中黄

Y07
	500m
（125根）
	壁厚≥13mm，一端金属扣押凹面碳钢镀锌法兰，另一端金属扣押凸面碳钢镀锌法兰，为固定法兰。

	煤矿用钢丝增强聚乙烯耐磨充填复合管
	SSMPE-KCT 6.3/110*4米/根 绿色
	6.3Mpa
	艳绿

G03
	1500m
（375根）
	壁厚≥14mm，一端金属扣押凹面碳钢镀锌法兰，另一端金属扣押凸面碳钢镀锌法兰，为固定法兰。


三、主要部件配置要求

（一）黄色聚乙烯管技术要求

1、管路连接方式：所有管路连接方式为法兰连接。

2、法兰技术要求：供风管两端配套金属扣押PN2.5Mpa凹凸面碳钢镀锌法兰。符合钢制管法兰（GB/T9116-2010）标准要求。

3、管路材质：管路采用煤矿用纤维增强聚乙烯液体管，工作压力不低于2.5MPa，出厂前经1.5倍以上额定压力耐压试验，不漏气，供货时提供试验报告，满足井下压风管路使用需求。
（二）绿色复合管技术要求

1、管路连接方式：所有管路连接方式为法兰连接。

2、法兰技术要求：供水管两端金属扣押DN100 PN6.3Mpa凹凸面碳钢镀锌法兰。符合钢制管法兰（GB/T9116-2010）标准要求。

3、管路材质：管路采用煤矿用钢丝增强聚乙烯耐磨充填复合管，工作压力不低于6.3MPa，出厂前经1.5倍以上额定压力耐压试验，不漏水、不漏气，供货时提供试验报告，满足井下供水管路使用需求。
（三）其他要求
供应商必须提供产品的煤安标志证书、业绩证明书及发票。

四、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件

1、产品具备对应管材压力、规格、型号的煤安认证证书（MA）（煤矿用纤维增强聚乙烯液体管、煤矿用钢丝增强聚乙烯耐磨充填复合管）。

2、本次投标“煤矿用纤维增强聚乙烯液体管”、“煤矿用钢丝增强聚乙烯耐磨充填复合管”必须经过多次实际运行和检验过的产品，不带有任何试验性质，必须满足煤矿井下使用，两种管材有不低于2家大型煤矿应用记录，提供合同及发票。
五、货物使用环境及范围 

1、使用环境：接触具有化学腐蚀性的水以及空气，环境温度：-10～60℃，使用地点可能具有一定浓度的瓦斯、煤尘等具有可燃性气体及粉尘。

2、使用地点：煤矿井下。

六、货物适用标准

《钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管材及管件》（CJ/T 189-2007）

《多层钢丝缠绕改性聚乙烯耐磨复合管》（CJ/T 537-2019）   

《煤矿井下用塑料管材 第1部分：聚乙烯管材》（MT/T 558.1-2005）

《塑料管道系统 用外推法确定热塑性塑料材料以管材形式的长期静液压强度》（GB/T 18252-2008）         

《煤矿井下用塑料管安全性能检验规范》（MT/T 181-1998）             

《涤纶工业长丝》（GB/T 16604-2017）          

《给水钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合管管道工程技术规程（附条文说明）》（CECS 181-2005）

《钢制管法兰 第1部分：PN系列》（GB/T 9124.1-2019）

CJ/T 120-2008

给水涂塑复合钢管

GB/T 9116-2010   凹凸面带颈平焊钢制管法兰

MT 181—1988     煤矿井下用塑料管安全性能检验规范

煤矿安全规程     最新版

按照国家标准有关规定设计、制造、检验、确保产品质量达到国家标准。 

七、技术参数

1、管路采用煤矿用纤维增强聚乙烯液体管及煤矿用钢丝增强聚乙烯耐磨充填复合管，管路公称外径、公称壁厚及偏差等技术要求应符合《钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管材及管件》（CJ/T 189-2007）的要求；

2、管路、管件的外表面应色泽均匀，无明显划痕、无气泡、无针眼、无脱皮和其他影响使用的缺陷；内表面应平滑、无斑点、无异物、无针眼和无裂纹等缺陷；

3、绿色管路供水管一端金属扣押6.3Mpa凹面碳钢镀锌法兰，另一端金属扣押6.3Mpa凸面碳钢镀锌法兰。（GB/T9116-2010）。

4、黄色管路压风管一端金属扣押2.5Mpa凹面碳钢镀锌法兰，另一端金属扣押2.5Mpa凸面碳钢镀锌法兰（GB/T9116-2010）。

5、管材用抗静电、阻燃原料，其基料应为管道专用料，且制品表面电阻、阻燃性能应满足MT/T558.1-2005标准要求。管材生产厂家具备优质抗静电、阻燃专用原料的制造能力。管材入场进行抽检，并符合以下检测要求。

管材入场检测要求
	检测项目
	检测结果

	管材的表面电阻
	外壁，Ω
	≤1×106

	
	内壁，Ω
	≤1×106

	管材的酒精喷灯燃烧
	有焰燃烧时间s
	单条试样最大值≤10

	
	
	6根试样的算术平均值≤3

	
	无焰燃烧时间s
	单条试样最大值≤60

	
	
	6根试样的算术平均值≤20


6、短期静液压试验：管材试验温度为20℃，2倍公称压力的试验压力下保压1h，不破裂、不渗漏。爆破压力：管材在试验温度为20℃，60s-70s内升压至爆破，爆破压力≥3倍公称压力；

7、管路不圆度应不大于0.015de；

8、煤矿用纤维增强聚乙烯液体管和煤矿用钢丝增强聚乙烯耐磨充填复合管须具备抗阻燃及静电要求，满足煤矿井下使用的安全要求；同时应按《钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管材及管件》（CJ/T 189-2007）中规定进行短期静液压强度及爆破压力试验，试验后其性能满足要求；

9、煤矿用纤维增强聚乙烯液体管采用钢纤和高强工业长丝多层混合编织加树脂粘接而成（不得使用预浸带等其他增强工艺代替），内缠绕纤维丝不少于2层，管材任意横截断面纤维条数不少于104根；钢纤丝不少于1层。管道为高压粘结柔性复合管，管道压扁平后纤维增强层不受损，管壁无裂纹，不影响工作压力和管道的其他性能。

10、煤矿用纤维增强聚乙烯液体管每根管材应有不低于8根纵向加强筋，直径≥1.0mm，纵向加强筋应分布均匀，不得有明显堆积；管材表面不得有明显纵向加强筋痕迹；端面垂直度满足两个端面与管轴线垂直，端面垂直度为（90±5）°。

11、粘结树脂的性能满足CJ/T189-2007标准要求，管材生产厂家具备优质粘结树脂（热熔胶）的制造能力。

	密度/（g/cm3）
	熔融指数/（g/10min）
	维卡软化点/℃
	断裂伸长率/（%）

	≥0.940
	≥1.5
	≥120
	≥500


12、煤矿用钢丝增强聚乙烯耐磨充填复合管采用4层钢丝编织加树脂粘合生产工艺（不得使用预浸带等其他增强工艺代替），耐磨层≥2.0mm，管道压扁平后钢丝层不受损，管壁无裂纹，不影响工作压力和管道的其他性能。

13、管材其他性能要求

	项目
	要求
	试验条件

	端面垂直度
	端面切割平整并与轴线垂直，端面垂直度应为90±5°
	使用平面直角尺选取3个点取平均值

	受压开裂稳定性
	无裂纹、和开裂现象
	按标准规定进行试验

	剥离强度N/cm
	剥离强度值≥100
	详见GB/T2791

	落锤冲击
	无裂纹和破坏
	按MT558.1-2005规定的方法执行


八、质量及验收要求

1、管材到达指定地点后，双方进行清点、验收(以长度等作为验收标准)，做出检验记录，双方签字。对于因不能安装使用，发现不了的质量问题，买方发现后电话通知卖方，卖方必须在24h内赶到，对所存在的问题进行处理解决。

2、对于到达指定地点验收，发现不符合国标、部标和设计要求的，应采用退货处理，所造成的经济损失应由卖方承担。

3、矿用管两端法兰带有水线，保证管路之间连接时不泄露。

4、矿用管颜色根据要求提供，供货时如颜色色差度相差较大，厂家免费更换。

5、矿用管正常情况下，使用期限不得低于10年。

九、安装、调试要求 

供应商提供“煤矿用纤维增强聚乙烯液体管”、“煤矿用钢丝增强聚乙烯耐磨充填复合管”的煤安证书，符合要求后再进行批量生产。

十、服务及质保要求

1、管路质保期为安装使用2年或到矿验收合格后36个月，质保期内如出现质量问题，供应商免费更换管路，同时供应商承担运输费用。

2、质保期间若出现质量问题，供应商接到电话或传真后，应在1小时内给使用人答复，24小时内到达现场进行处理。

3、卖方定期对买方进行回访，并对买方提出的问题及时进行解决。

4、因质量问题导致管路破损、断裂造成买方人员伤亡的，由供应商承担相应赔偿损失。

5、使用过程中因法兰接头焊接质量问题出现沙眼，造成高压水安全事故，由供应商承担相关赔偿责任。

十一、运输及包装要求

1、供应商负责管材的包装，包装应能适应中国境内的运输及气候变化。

2、装卸、运输过程中不得损坏管材。

3、材料在运输和储存期间应有防止损坏、腐蚀、内部污染的保护措施。为了运输而采用的包装应保证设备以良好状态到达目的地。

4、矿用管两端法兰用包装棉布进行防护。

5、交货地点:河南省永城市车集煤矿供应科。

十二、供应商须提供技术资料要求

管材到货时供应商同时提供本批次管材出厂检验报告、第三方检验报告（耐压试验报告、阻燃性能报告、抗静电性能报告等）、产品合格证、煤安证（煤矿用纤维增强聚乙烯液体管和煤矿用钢丝增强聚乙烯耐磨充填复合管）、成套供货清单等资料，各种报告合格、有效。

十三、其它

1、管材到货后，可由矿方联系第三方检测检验机构进行阻燃性能及抗静电性能检验，若检验不合格，供应商需免费更换合格的管路，同时供应商承担运输费用。

2、矿用管表面必须有清晰的煤安证号及煤安标志、执行标准、生产厂家、压力等级等信息。

3、交货期：接产品使用人通知后 30天到货。

4、技术联系人：倪良志 电话：15138587091



