
型号：SK-2-1.1   

经线/材质：  表0.20/PET 里0.30/PET       

纬线/材质 ： 表0.20/PET 里0.45/PET

透气率 127Pa：250～300（L/m2.S）  CFM ：50～60

透气率 200Pa：350～400（L/m2.S）  CFM ：70～80

透水率1200Pa：23～25（L/m2.s）

厚 度（mm）：1.1
经向断裂强度: 1500N/cm

经向断裂伸长率%:32.5

定力伸长率%  500kg/m：0.64

重 量:810g/m2

截留精度：30～35μm

最高安全使用温度/℃：130

