
[image: image1.jpg]T RS 48 TE ARl A B2 ] SRR R
W F S B AR A TS

: //Liwﬁ%

H %: jz/ﬂi}FJIXEl





河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿

矿用电缆挂钩技术规格书

编 制 人：
审 核 人：
科    长：

机电副总：

日    期：    年  月  日
河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿

矿用电缆挂钩技术规格书

一、项目简介及使用地点

河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿根据矿井生产需要拟采购一批矿用电缆挂钩，用于煤矿井下架设电缆。

二、货物名称及供货范围：

1、货物名称：矿用电缆挂钩

2、供货范围

	序号
	设备名称
	型号规格
	单位
	备注

	1
	矿用电缆挂钩
	GL-T-PVC13/5
	个
	


三、主要部件（或设备）配置要求

1、产品材质必须符合抗静电、阻燃要求，抗静电及阻燃性能均符合煤矿行业标准。

2、电缆挂钩整体采用全新阻燃抗静电改性工程塑料注塑成型，以全新树脂为基材，严禁使用回收再生料、掺混废料。材料应具有良好的抗冲击、耐老化、耐潮湿、耐腐蚀性能，适应煤矿井下复杂环境，长期使用不开裂、不变形、不褪色。
四、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件

1、产品应具有运行业绩证明（提供不少于一次的销售业绩证明）。

2、出卖人应向买受人提供产品煤安证，投标时需提供至少3个样品，质量审查合格后方可参与报名。
五、货物使用环境及范围

主要适用于有甲烷和煤尘爆炸危险的煤矿井下，替代传统用钢材制作电缆挂钩及相应的支承件，供煤矿井下架设电缆用。

六、货物适用标准

本技术条件除满足投标定货技术条件外，还符合以下国家标准及其它相关标准。

1、MT113-1995      《煤矿井下用聚合物制品阻燃抗静电性 

                    通用试验方法和判定规则》

GB/T 14866-2018   《电线电缆用固定装置》

七、技术参数

1、结构简单、使用方便、安全可靠，具有高强度，能够长时间承受负荷；

2、良好的回弹性，能够弯曲而不变形，同时能保持韧性，抵抗反复冲击；
　　3、高化学稳定性，耐碱、醇、醚、碳氢化合物、弱酸、润滑油、洗涤剂、水（海水），并具有无臭、无毒、无味、无锈的特点；

4、电缆挂钩表面应光滑平整，无毛边、气孔、炭化和起颗粒现象；反光标志清晰、张贴位置正确，反光标志在黑暗处灯光照射下的观察距离应达到10m以上；

5、挂钩上下表面电阻(抗静电值)应不大于3×108Ω；

6、挂钩阻燃性能(酒精喷灯燃烧性能，5s)：有焰燃烧时间(平均值)≤3s，有焰燃烧时间(最大值)≤10s。无焰燃烧时间(平均值)≤10s，无焰燃烧时间(最大值)≤30s。火焰扩展长度≤280mm。

7、GL-T-PVC13/5型电缆挂钩

（1）电缆挂钩挂杆最大拉断力应不小于2500N；挂钩承重不小于210kg，挂钩弧形钩承重50kg时，直杆段挠度应小于10mm；

（2）电缆挂钩  直径：13±2mm，长度：190±2mm，宽度：44±2mm。

8、电缆挂钩外观统一要求为黑色，反光标志为红色；能够与矿方现有电缆挂钩有效配套使用，电缆挂钩应避免受力部位宽度有突变等设计制造缺陷造成应力集中，容易破损，确需编号的要有加强措施。
八、质量及验收要求

1、出卖人应有负责质量保证活动的专职人员；

2、产品的设计应满足国家的有关部门标准、规范的要求，并应充分考虑产品使用地环境和使用条件的影响；

3、产品用材应采用能满足其使用条件的优质材料。产品应以技术先进、成熟可靠、安全耐用为基本原则。严禁采用国家公布的淘汰产品；

4、出卖人应提出施工现场安装注意事项及安装质量保证方法；

5、货物到矿后买受方的地面验收不做为最终产品合格的保证，产品最终应通过现场使用考验而通过验收。验收时，按照标准对供货量的30%进行随机抽检。抽检发现质量问题，本批次全部退货；

6、出卖人应向买受人提供产品矿用安全产品标志证书、合格证及所有工厂试验及抽样试验项目报告、国家机构检测报告、阻燃试验证明等；

7、出卖人提供的产品保证能快速、方便、准确的与买受人的在用产品相配，不致发生配合上的错误，否则不予通过验收入库；

8、验收时，相关规格尺寸如果不能与城郊煤矿在用同类电缆挂钩不能有效配套使用的，本批次全部退货。

九、服务及质保要求

1、电缆挂钩所需材质采用国内外一线品牌，产品正常使用年限不低于10年，单批次出现断裂的要整批次调换，1年内出现超过3次断裂脱钩的要拉入黑名单，按送货批次抽检，抽检不合格退货，出卖方负责支付第三方检测费用；

2、违反本技术要求的，签协议时发现的一律废标；验收时发现的不予挂账；使用期间发现的，不予付款和办理质保金，若厂方撤走电缆挂钩，必须等矿方工程结束并将电缆挂钩拆除升井，具体时间由矿方根据生产情况确定；

3、卖方应向买方及时提供货品，到货后，买方对产品进行验收，质保期内出现质量问题，卖方必须给予免费更换，同时卖方承担运输费用。若产品验收合格则给予签收，若产品不合格，产生的费用由卖家承担；

4、在产品使用过程中出现紧急情况，卖方接到电话或传真1小时内应给予买方处理方案，需到现场的应在24小时内到达处理；

5、产品质保期为电缆挂钩投用后1年或到货之日起18个月，在质保期内所有因产品质量发生的问题，出卖方负责免费更换，出卖方终生提供技术、维修、优质服务等。

十、运输及包装要求

1、电缆挂钩应成箱包装，包装箱外壳应标注产品厂家、型号、规格、个数等，反光标记应清楚、醒目、耐檫、耐油、耐水。附带有产品批次检测合格证等；

2、出卖人免费运输到河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿，包装箱应注明制造厂名称和地址、产品名称和型号，包装完好。运输过程导致的产品质量问题由出卖人负责；

3、出卖人负责设备的运输和卸车。矿方对出卖人产品验收时，发现产品不符合有关规定，有权退货、换货或责成出卖人限期处理，并可向出卖人索赔生产影响所造成的损失；

4、由供货方负责送货至指定地点，现场验收交货；
5、供货商应按矿方要求按期交货，否则每延期1天交货，供货商应支付给矿方该产品总额的3%作为罚金。（供货商提前通知要求延期的除外，但必须经矿方同意）。

十一、出卖人须提供技术资料

1、产品检验记录、外观质量及几何尺寸检验报告；

2、出卖方应向买方提供产品矿用安全产品标志证书、合格证及所有出厂试验检测报告、阻燃试验证明。

十二、其他

1、产品验收时，发现产品不符合有关规定，买受人有权退货、换货或责成出卖人限期处理，并可向出卖人索赔其影响生产使用所造成的损失；

2、如果设备在使用过程中，出现质量问题，出卖人必须无条件为买受人进行处理，直到达到要求为止；

3、在质保期内，因产品质量问题造成事故的，根据事故的具体原因出卖人需承担主要责任或连带责任。

十三、技术联系人与联系方式

技术联系人：丁少华（13837069265） 胡起诚（15090608535）  

办公室电话：0370-5195183 

附件1基本技术参数响应表（偏差表）
附件2服务及质保承诺书

附件1：

基本技术参数响应表（偏差表）

	序号
	矿方技术要求
	投标单位技术响应情况
	偏差说明
	备注

	1
	高化学稳定性，耐碱、醇、醚、碳氢化合物、弱酸、润滑油、洗涤剂、水（海水），并具有无臭、无毒、无味、无锈的特点；
	
	
	

	2
	电缆挂钩表面应光滑平整，无毛边、气孔、炭化和起颗粒现象；反光标志清晰、张贴位置正确，反光标志在黑暗处灯光照射下的观察距离应达到10m以上；
	
	
	

	3
	GL-T-PVC13型电缆挂钩

（1）电缆挂钩挂杆最大拉断力应不小于2500N；挂钩承重不小于210kg，挂钩弧形钩承重50kg时，直杆段挠度应小于10mm；

（2）电缆挂钩  直径：13±2mm，长度：190±2mm，宽度：44±2mm。
	
	
	

	4
	电缆挂钩外观统一要求为黑色，反光标志为红色；能够与矿方现有电缆挂钩有效配套使用。
	
	
	

	5
	产品需响应技术规格书第9项服务及质保要求中的内容。
	
	
	


投标人保证：除基本技术参数响应表（偏差表）列出的偏差外，投标人响应技术规范书及招标公告的全部要求。

                               法人或授权代表签字：

                           单位名称（盖章）：

                           日           期：

附件2：
服务及质保承诺书

河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿：

本单位针对矿用电缆挂钩项目，服务及质保方面承诺如下：

一、产品安装合格后1年或货到之日起18个月，保质期内如出现任何质量问题，厂家应免费维修及更换,同时承担运输费用。
二、出卖人在质保期及质保期之后都要提供技术服务，由专门的工程师受理用户咨询，保证需方在使用产品的过程中，及时得到技术上的支援,并可通过咨询可以获得初步解决问题的指导方法。若出现需要出卖人到现场解决的问题时，出卖人须在24小时内赶到现场并处理问题。

三、出卖人应保证所供货物关键制作材质，完全符合国家现行有关质量标准和合同规定的质量、规格和性能的要求。出卖人应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

四、根据产品使用人当地有关部门检验结果或者在安装、运行及质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符合或证实货物有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，验收时发现的不予挂账；使用期间发现的，不予付款和办理质保金。

五、出卖人应对需方实施项目的全过程及时提供免费的技术培训和免费的操作指导。

（以上承诺为基本要求，出卖人若不能满足以上承诺内容，则不具备报名入围条件。承诺内容若高于以上要求，可在以上内容基础上，按照序号增加承诺条款。）

一旦中标，严格按承诺履行，否则，由此产生的一切后果由本单位自行负责。

法人或授权代表签字：

单位名称（盖章）：

日           期：

