焦作煤业（集团）新乡能源有限公司

成品单丝滤布招标技术要求
              编    制：
              审    核：
              审    批：
编制单位：焦作煤业（集团）新乡能源有限公司
成品单丝滤布招标技术要求

一、总 则    

1、本技术条件的使用范围仅限于焦作煤业（集团）新乡能源有限公司选煤厂生产系统。

2、供方提供的文件，其中包括设备数据表及设计图纸和文件采用的计量单位为中华人民共和国法定计量单位，采用的文字为中文。

3、供方应保证提供符合相应技术条件和工业标准的优质产品。

4、本技术协议作为定货合同的附件。

5、未经生产考核及鉴定的新技术不能在产品设计中采用，只有经过实际生产验证或技术性能有确切保证的设备方能被接受。

6、必须严格按国家、行业规定的相关技术标准和规范执行。

7、投标方投标前必须到招标方进行实地查看所需的设备状况，确保符合相关标准、规定，否则一切损失由投标方承担。

二、招标内容

	序号
	名称
	规格型号
	计量单位
	预估数量
	材质

	1
	成品单丝滤布
	2.1m*4.2m(带衬布）
	块
	1000
	锦纶


三、设备使用基本情况

环境温度:-15°C~+45°C。

相对空气湿度:85%。

海拔高度:不高于1000m。

耐震能力:按8级地震烈度设防。

工作制度:每天三班，每班8小时连续作业。

四、技术要求

1、成品单丝滤布规格为：2.1m*4.2m(带衬布），为赵固二矿选煤厂压滤机（杭州兴源过滤科技股份有限公司）配套使用。

2、材质工艺要求：滤布采用100%优质锦纶单丝织造，为单根连续合成纤维，无断丝、并丝、跳丝缺陷，抗拉强度≥行业标准1.2倍；表面经高温高压定型、高精度砑光双重处理，结构稳定无收缩变形，孔径均匀度偏差≤±5%；具备行业一级耐磨、耐腐蚀性能，可耐受现场全工况过滤介质侵蚀，无老化破损；布面光滑无毛刺，透水性能优异，滤饼剥离率≥99%，无粘连残留，不堵塞。

3、透气率要求：滤布透气率为800L/m²·s，允许偏差≤±3%，供货时提供权威有效检测报告，数据真实可查，若不达标按不合格品处理，无条件退换货并承担全部相关费用。

4、使用寿命及质保要求：正常工况下滤布使用寿命≥3个月，质保期内产品无磨损、堵塞、变形、断丝问题，各项使用性能持续稳定无衰减；若因产品自身质量问题出现故障，无条件免费更换同标准产品，并全额赔偿直接损失。

五、技术服务

1、投标方负责产品的指导安装。

2、产品在使用过程中出现质量问题，投标方在收到用户通知后1小时内作出答复;紧急时在48小时内派技术服务人员到现场，并做到故障不排除，服务人员不撤离现场。

六、资质、证件要求

投标方须为中华人民共和国境内依法注册的具有一般纳税人资格的厂商。

七、其它要求

1、在合同有效期内采用分批次的形式进行送货、交货，招标方保证在接到投标方送货通知后，于15日内将代储物资运至投标方指定现场并提供产品合格证等相关资料，对招标方安全生产或抢险救灾所需的急用物资应保证在接到通知后双方协商，以最短时间到货，确保使用。

2、无预付款，按月结算，分期支付，质保金10%。

3、质保期(正常连续使用时间，期间发生质量问题，修复或更换后重新计算):≥3个月，质保期内因滤布质量问题而造成损坏或不能正常使用时，供应商负责免费更换;造成生产影响，协商索赔。

4、供货车辆:供货车辆必须为新能源车辆(具体以当地环保政策要求为准，环保政策要求变更时，需及时调整运输车辆标准)，其他车辆不予进矿，否则造成后果(包括对矿方造成的影响及损失)均由乙方负责。

5、供方应提供的材料质量证明书

 1．产品合格证。

 2．设备制造、检验记录。

6、其他要求

 1．交货日期 15天。

 2．提供技术服务。

PAGE  
4

