[image: image1.jpg]AR i g

HENAN FNEFRGY




顺和煤矿纳米扩散膨胀剂技术规格书

编制单位： 顺和煤矿通防科  

编    制：                 

科    长：                 

通防副总：                 
防突副矿长：               

总工程师：                 

2026年4月

顺和煤矿纳米扩散膨胀剂技术规格书
一、产品简介及使用地点

本次采购物品为我矿井下瓦斯抽采封孔使用的纳米扩散膨胀剂。

使用地点：顺和煤矿井下瓦斯抽采钻孔施工区域。

二、工作原理

纳米扩散膨胀剂封孔原理主要包含三部分：

1.半流体特性：材料介于固体和液体之间，呈粘稠状且具有良好的流动性，能够更好地适应钻孔壁面的不规则形状，与壁面形成致密结合体，相较于传统材料更能有效封堵微裂隙。

2.抗变形能力：材料可发生同步塑性变形。当煤层发生变形时，纳米扩散膨胀剂随之变形而不会破坏，从而保证封孔的稳定性和持久性。

3.裂隙自修复：钻孔周围煤层孔隙、裂隙会随地应力逐渐变化，不断生成新的裂隙，造成瓦斯抽放浓度大幅降低。通过充填纳米扩散膨胀剂材料封堵裂隙，使钻孔变得可修复，延长钻孔使用时间，提高钻孔利用率。

三、技术参数

1.外观质量：灰白色、浅黄色、浅黄绿色、土黄色、棕色、褐色，无可见杂质，色泽均匀；

2.pH（20g/L 悬浮液）：4.5～11.0；

3.过筛率（75μm，干筛）：≥90%；

4.二氧化硅含量（质量分数）：55%～75%；

5.三氧化二铝含量（质量分数）：12%～25%；

6.水料比：≥4:1；

7.按照水料比4:1混合，检测温度25℃，为非牛顿流体，低剪条件下粘度大，5r/s条件下η＞50Pa·s，适于封闭，高剪条件下粘度小，10r/s条件下η＜5Pa·s，便于分散泵送；

8.按照水料比4:1混合形成触变性凝胶，静态稳定性高，静置30天3000r/min离心5min不分层，10000r/min离心2min出现分层，析出水量（质量分数）：≤20%，可多次注浆。

四、产品要求
1.材料必须是无机材料，具有保水性强、不凝固、主动渗透微裂隙、随煤体变形自适应、可重复注浆等特性。

2.材料与水混合后应为触变性流体，静置不分层，泵送性能良好。

3.材料不得对井下作业人员及环境产生有害影响，应符合煤矿安全要求。

五、所需资质文件
1.供应商提供有检验资质的第三方检测机构出具产品检验报告。 

2.供应商需提供与本项目相关的有效专利证书（发明专利、第三方成分检测报告），以证明技术的合法性和自主知识产权。

3.如供应商为代理商必须提供授权书。

六、质量及验收要求

1.包装完好、外观无损坏迹象，能正常在井下使用。

2.产品符合相关标准规定的性能要求。

3.验收采用现场验收方式，甲方技术人员现场对产品进行开袋验收，确认产品完好性。

七、服务及质保要求
1.产品到矿需提供出厂检测报告和产品合格证等相关资料。

2.供应商在接到矿方通知后10日内送达指定地点，送货数量和地址以矿方通知为准。
3.产品质保期为2年，质保期内出现质量或技术问题厂家应在48小时内派技术人员到现场进行解决。

4.产品使用期间，凡需要技术支持，供应商保证及时地提供矿方提出的技术服务要求。

八、运输及包装要求

1.本物料包装须为10kg/袋。

2.本物料包装袋须具备井下防水功能，确保内装物料在运输、储存过程中不因淋水变质。   

九、其它

1.本技术要求提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供应商应提供符合本规格书的优质产品。

２.如果出卖人没有以书面形式对本规格书的条文提出异议，则意味着出卖人提供的产品完全符合本技术规格书的要求。如有异议，应以书面形式“对要求的意见和同条件下的差异”为标题在专门章节中加以详细描述。

3.其他未尽事宜，由双方协商解决。

4.技术联系人：袁赛；联系电话：14788279361、03705193362
