
三 环 链
技

术

规

范

书

编    制：

审    核：

单    位：河南龙宇能源股份有限公司装备制造分公司
三环链技术规范书
1、简介及使用地点
本次所采购三环链作为煤矿井下窄轨车辆连接件使用，用于牵引车辆在轨道上行驶。

2、 三环链外形图及基本参数

  外形图

[image: image1.png])





 基本参数
	名称
	尺寸，mm

	
	d
	t
	a
	r

	三环链
	30
	120
	50
	25

	
	32
	140
	60
	30


3、 主要技术要求

1、三环链的材料应为优质碳素结构钢或低碳合结构金钢，钢材应为全镇静钢，其化学成分应符合GB/T 699的规定。

2、三环链的拉伸试验应符合MT 244.1的规定。
3、三环链在试验负荷下的伸长率应不大于2%；破断负荷下的伸长率应不小于15%。

4、三环链的疲劳试验应符合MT 244.1的规定，试验中不允许出现明显裂纹。当疲劳试验达到规定次数时，连接链如出现裂纹，则应对该连接链进行破断拉力试验，其破断负荷应符合国家标准规定。

5、三环链的弯曲试验应符合MT 244.1的规定，弯曲试验后应无裂纹。

6、三环链尺寸及尺寸偏差应符合MT 244.1中的相关规定。

7、三环链热处理后，晶粒度应符合GB/T 6394中5级或更细的均匀组织。锻造链全脱碳层应不大于0.5mm，焊接链全脱碳层不大于0.1mm。
8、三环链出厂前表面应涂黑色面漆。

9、三环链应符合相关标准的要求，并按所提供图样和技术文件制造。
4、设计、生产、制造、检验检测所需资质文件

生产厂家须提供三环链出厂检验报告、煤安证。

5、使用环境及范围
 （1）使用环境温度-20°C～+40°C；

（2）使用海拔高度不超过1000m；

（3）使用相对湿度不大于95%； 

（4）使用工况：使用于煤矿井下及地面，允许在空间狭小、通风散热条件差、潮湿、有粉尘、煤尘和甲烷气体的爆炸性环境中使用。

6、产品适用标准（适用但不限于下列标准）

最新版              煤矿安全规程

MT 244.1-2020       煤矿窄轨车辆连接件 连接链

GB/T 229-2020       金属材料  夏比缺口冲击试验方法 

GB/T 233-2000       金属材料  顶锻试验方法 

GB/T 699-2015       优质碳素结构

GB/T 6394-2017      金属平均晶粒度测定法

7、质量及验收要求

    产品质量应符合以上相关标准及技术参数要求，并按国家有关规定及本技术规范条款，进行验收。
8、服务及质保要求

（1）如出现质量问题，生产厂家应在24小时内赶到使用现场并提供解决方案。
（2）产品质量自投入使用之日起质保一年或到货后十八个月（以先到时间为准）。

9、运输及包装要求

    出厂时，应进行合理包装，保证三环链不受损坏，其包装能极大限度的满足装卸、运输、搬运等安全方面的需要。

10、厂家须提供技术资料要求

（1）三环链外观质量及几何尺寸检验报告；

（2）三环链出厂检验报告、物理检验报告、产品合格证、煤安证等资料。
11、交货期：

（1）交货期：满足使用方使用要求，并运送到使用现场（河南省永城市产业集聚区河南龙宇能源股份有限公司装备制造分公司）；

（2）如有其他问题，友好协商解决。


