煤矿用钢丝网骨架聚乙烯液体管

技术规格书

编制单位：顺和煤矿机电科

编    制：

审    核：

机电副总：

日期： 2026年4月  日

煤矿用钢丝网骨架聚乙烯液体管技术规格书

一、项目简介及使用地点

为减轻井下人员劳动强度，提升工作效率，顺和煤矿拟购置煤矿用钢丝网骨架聚乙烯液体管（钢纤管），代替原有钢制风水管路，具体技术要求如下。

二、货物名称及供货范围

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 压力等级 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 煤矿用钢丝网骨架聚乙烯液体管 （钢纤管） | SSPE-KML1.6/110（B）*4米/根 | 1.6MPa | 米 | 500 |
| 2 | 煤矿用钢丝网骨架聚乙烯液体管 （钢纤管） | SSPE-KML1.6/160（B）*4米/根 | 1.6MPa | 米 | 500 |
| 3 | 煤矿用钢丝网骨架聚乙烯液体管 （钢纤管） | SSPE-KML4.0/110（B）*4米/根 绿色 | 4.0MPa | 米 | 500 |
| 4 | 煤矿用钢丝网骨架聚乙烯液体管 （钢纤管） | SSPE-KML4.0/160（B）*4米/根 绿色 | 4.0MPa | 米 | 500 |

三、主要部件配置要求

1、管路连接方式：所有管路连接方式采用法兰连接。

2、接头技术要求：管路两端按规格要求焊接相应规格、压力等级的平焊法兰，其中压力等级4.0MPa的管路采用平焊凹凸面法兰，1.6MPa的采用平焊突面法兰。

3、管路材质：管路采用煤矿用钢丝网骨架聚乙烯液体管（钢纤管）， 工作压力不低于额定压力等级，出厂前经 1.5 倍以上额定压力耐压试验，不漏水、不漏气，供货时提供试验报告。

4、单根管路包含两端法兰长度4米。

四、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件

1、产品具备对应管材压力、规格、型号的煤安认证证书（MA），供货时提供同批次管路试压报告、第三方阻燃报告。

五、货物使用环境及范围

1、使用环境：接触具有化学腐蚀性的水以及空气，环境温度：0～60 ℃，使用地点可能具有一定浓度的瓦斯、煤尘等具有可燃性气体及粉尘。

2、使用地点：煤矿井下。

六、货物适用标准

《煤矿安全规程》（2022 版）

MT 181-1988《煤矿井下用塑料管安全性能检验规范》

MT 558.1-2005《煤矿井下用塑料管材 第 1 部分:聚乙烯管材》

GB/T 32439-2015 《给水用钢丝网增强聚乙烯复合管道》

CJ/T 537—2019《多层钢丝缠绕改性聚乙烯耐磨复合管》

CJ/T 189—2007《钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管材及管件》

七、技术参数

1、管路采用煤矿用钢丝网骨架聚乙烯液体管（钢纤管），管路公称外径、公称壁厚及偏差等技术要求应符合《钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管材及管件》（CJ/T 189-2007）的要求。

2、管路的外表面应色泽均匀，无明显划痕、无气泡、无针眼、无脱皮和其他影响使用的缺陷；内表面应平滑、无斑点、无异物、无针眼和无裂纹等缺陷，管材端头应进行防渗密封处理。

3、接头形式采用法兰连接，1.6MPa压力等级采用平焊突面法兰，4.0MPa及以上压力等级采用平焊凹凸面法兰，每根管材两端面应与轴线垂直。

4、法兰密封垫要求：垫片采用金属石墨缠绕垫，突面法兰配套金属石墨缠绕垫带内外环，凹凸面法兰配套金属石墨缠绕垫带内环。

5、管路使用抗静电、阻燃原料，其表面电阻、阻燃性能应满足 MT/T558.1-2005 标准要求。

6、短期静液压试验：管材试验温度为 20℃，2倍公称压力的试验压力下保压1h，不破裂、不渗漏。爆破压力：管材在试验温度为 20℃，60s-70s内升压至爆破，爆破压力≥3倍公称压力。

7、管路不圆度应不大于0.015de。

8、煤矿用钢丝网骨架聚乙烯液体管（钢纤管）须具备抗阻燃及静电要求，满足煤矿井下使用的安全要求；同时应按《钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管材及管件》（CJ/T189-2007）中规定进行短期静液压强度及爆破压力试验，试验后其性能满足要求。

9、钢纤带表面无油污、无锈斑、无污垢等污物，且无破损、无压痕等对使用有害的缺陷。制带用钢丝的直径及其允许偏差、延伸率符合GB/T14450的要求，其中抗拉强度应≥2450MPa，并提供相应材质证明及检测报告。

10、管材内缠绕钢纤带不少于 4 层，单根钢丝直径不小于 0.3mm，φ160mm管材任意横截断面钢丝条数不少于3048条。

11、钢纤带管材钢纤分布均匀紧密，张力均匀，抗蠕变性能好，持久机械强度高，耐温性能好。

12、钢纤带管材刚性、耐冲击性好、尺寸稳定性好，同时保证适度柔性。

八、质量及验收要求

1、管路送达指定地点后，双方按技术要求及相关标准进行清点、验收，发现不符合标准和设计要求的，采取退货处理，所造成的经济损失应由卖方承担。

2、对于因不能安装使用，发现不了的质量问题，买方发现后电话通知卖方，卖方必须在24小时内赶到，对所存在的问题进行处理解决。

3、矿用管颜色根据要求提供，供货时如颜色色差度相差较大，卖方应免费更换。

九、服务及质保要求

1、质保期为安装使用后 12 个月，质保期内如出现质量问题，卖方免费更换管路，同时卖方承担运输费用。

2、质保期间若出现质量问题，卖方接到电话或传真后，应在1小时内给使用人答复，24小时内到达现场进行处理。

3、卖方定期对使用人进行回访，并对使用人提出的问题及时进行解决。

4、因质量问题导致管路破损、断裂造成买方人员伤亡的，由卖方承担相应赔偿损失。

十、运输及包装要求

1、卖方负责管材的包装，包装应能适应中国境内的运输及气候变化。

2、材料在运输和储存期间应有防止损坏、腐蚀、内部污染的保护措施，采用的包装应保证设备以良好状态到达目的地。

3、交货地点:河南省永城市顺和煤矿。

十一、供应商须提供技术资料要求

管路到货时卖方同时提供出厂检验报告、试压报告、第三方阻燃报告、产品合格证、煤安证、成套供货清单等资料。

十三、其它

1、矿用管表面必须有清晰的产品名称或名称符号、公称外径、壁厚、公称压力、煤安证号及煤安标志、执行标准、生产厂家、生产日期、批号等信息。

2、交货期：接产品使用人通知后30天内到货。

联系人：王清波 13460172759