[image: image1.jpg]AT ST AL T 5
Ak '

- i B 2026 £ 4 H 26 H

2 ﬁ%@ﬁ&ﬁﬁm@
3 | EEEH ARE) REER

4| AR BlE. 2%, RBBIFTERE
5| St R R T |

6 | SAmERIITE

7 | HASH

8 |RERBIER

o |ze8. WRER

10 | R% RRIRER

11| B RAEER

12 | LR SRR R B R

13 | HAth

BEA EF) : T2 der]  FlBE B8P . '%?%

Ar

RIS () &—fg,tn@ AETE R .




1、项目简介及使用地点

聚氯乙烯瓦斯抽放管多通短节用于井下采煤工作面连接φ160聚氯乙烯瓦斯抽放连接软管使用，主要用于抽采瓦斯使用。
2、货物名称及供货范围

	序号
	产品名称
	规格型号
	单位
	备注

	1
	聚氯乙烯瓦斯抽放管多通短节
	Φ158*1m
	节
	外径158㎜，内径153㎜，支管外径50㎜，长度100㎜，支管铜测嘴在距离上端面80㎜


3、主要部件（或设备）配置要求

（1）聚氯乙烯瓦斯抽放管多通短节外壁光滑、平整，不允许裂痕与明显的沟纹、凹陷等，外观色泽均匀，无妨碍使用的缺陷。

（2）聚氯乙烯瓦斯抽放管多通短节分支5个外径50㎜支管，支管垂直成型、长度100㎜，每个支管底部20mm处设置一个铜测嘴（佩戴皮套）用于测量在抽瓦斯浓度。
（3）聚氯乙烯瓦斯抽放管多通短节分支5个外径50㎜支管处连接牢固、不得出现裂隙、漏气。

（4）聚氯乙烯瓦斯抽放管多通短节每个分支5个外径50㎜支管配套橡胶堵头，并确保密封严密。

（5）聚氯乙烯瓦斯抽放管多通短节需配套一个Φ160橡胶密闷盖。
4、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件

产品生产制造必须按照国家技术标准和行业技术标准执行。

5、货物使用环境及范围

适用于煤矿井下瓦斯负压抽放、易燃易爆环境。
6、货物适用标准

（1）MT/T 558.2-2005《煤矿井下用塑料管材 第 2 部分：聚氯乙烯管材》

（2）AQ 1071-2009《煤矿用非金属瓦斯输送管材安全技术条件》

7、技术参数

（1）主体材质：煤矿井下用阻燃抗静电聚氯乙烯专用料

（2）公称压力：1.6MPa

（3）耐负压：-0.097Mpa

（4）长度：1m / 节

（5）主管外径：Φ158mm，内径：Φ153mm

（6）支管规格：Φ50mm，长度 100mm

（7）性能要求：阻燃、抗静电、耐腐蚀、密封可靠

8、质量及验收要求

（1）聚氯乙烯瓦斯抽放管多通短节外观、尺寸、结构完全符合本规格书要求，无缺陷。

（2）聚氯乙烯瓦斯抽放管多通短节材质为全新专用料，严禁使用回收料、返修品、次品。

（3）聚氯乙烯瓦斯抽放管多通短节规格、参数符合相关技术要求，如因规格、参数不符造成与产品使用人在用瓦斯抽放管连接不上的，矿方无条件退货。
（4）聚氯乙烯瓦斯抽放管多通短节到矿后，矿方组织验收随机抽检10%，抽检不合格整批无条件退货。
9、安装、调试要求

安装期间厂家技术人员提供技术指导。

10、服务及质保要求

产品自安装使用之日起，质保期一年。产品在质保期内出现问题，出卖人应免费更换，并在24小时内响应，由此产生的经济损失由出卖方承担。当产品发生因制造质量或资质认证方面问题时，责任由出卖人承担。

11、运输及包装要求

（1）接到送货通知后，出卖人必须在10日内将产品送达买方指定地点，运输费用由出卖人承担。
（2）包装后的产品在避免雨雪直接淋袭的条件下，可使用各种运输方式。

（3）到货产品，必须确保完好，运输途中避免剧烈撞击、抛摔，严禁拖擦及用尖锐硬物划伤。发生的产品变形、损坏等问题，由出卖人负责。

12、出卖人须提供技术资料要求

聚氯乙烯瓦斯抽放管多通短节需提供抗静电、阻燃试验报告等检测资料。
13、其他

1.本技术要求中提出的要求说明是最低限度的要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，出卖人应提供符合本规格书要求和国家、行业标准的优质产品。本技术要求中所使用的标准如遇与出卖人所执行的标准不一致时，按高标准执行。

2.出卖人自接到矿井供货要求后，10天之内将货物运到河南龙宇能源股份有限公司永城市车集煤矿。

3.技术联系人：陈景明；  联系电话：15993918693。

