
赵固一矿混凝土盖板

招标技术要求
编 制 人：

审    核：

审    批：

编制单位：生产技术科

编制时间：    年    月   日

赵固一矿混凝土盖板招标技术要求
一、项目简介及使用地点

本项目产品为井下路面铺设用混凝土盖板，使用地点为焦煤公司赵固一矿井下作业区域。

二、货物名称、规格型号及供货范围

1.名称：混凝土盖板

2.规格尺寸：700*500*80mm（长 × 宽 × 高）
3.预估数量：500块
4.供货范围：焦煤公司赵固一矿

三、主要技术参数

1.混凝土盖板尺寸长700*宽500*高80mm

2.混凝土盖板内部铺设钢筋，直径为8mm的二级钢筋，间距为90mm双向布置。

3.混凝土强度：混凝土强度等级不低于C20。

    四、质量及验收要求
水泥应选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。水泥的强度等级不应低于42.5级。

2.盖板外观：表面平整、无蜂窝、麻面、露筋、裂缝、缺角、掉边等缺陷。

3.尺寸偏差：外形几何尺寸偏差≤±3mm，对角线偏差≤4mm。

4.结构性能：成品抗压、抗折、抗冲击性能满足井下行人通行使用要求。

5.产品使用过程中，若存在设计、制作缺陷需优化整改，供方须无偿完成整改、维修及更换工作。

6.到货后现场按批次抽检、外观检查、尺寸核验。

7.验收不合格产品，供方须在3日内无条件退换货，并承担由此产生的运输等费用。

五、其它

1.当产品发生因制造质量问题时，责任由卖方承担。

2.交货期：双方签订合同后，接到发货通知14日内到货（首次执行时，交货期由双方协商）。

3.质保期（正常连续使用时间，期间发生质量问题，修复或更换后重新计算）：≥一年，质保金10%。
4.交货地点：河南省新乡市辉县冀屯乡文庄村南赵固一矿，供方负责到货前的运输并承担相关费用，现场卸货由需方负责。

5.付款方式：无预付款，按月结算，分期支付，支付方式为电子承兑汇票。

6.车辆运输：供货车辆排放标准必须是纯电新能源车辆（当地环保政策变更时，需及时调整运输车辆排放标准），其他车辆不予进矿，否则造成后果(包括对矿方影响后果)均由供货单位负责。

7.未尽事宜，双方协商解决。

1

