
赵固一矿水泥轨枕

招标技术要求

编 制 人：

审    核：

审    批：

编制单位：生产技术科

编制时间：    年    月   日

赵固一矿水泥轨枕技术要求
一、项目简介及使用地点

本产品为煤矿井上、井下 30kg 轨道配套水泥轨枕，使用地点为焦煤公司赵固一矿轨道铺设区域。

二、货物名称、规格型号及供货范围

1.名称：水泥轨枕

2.规格：1.5m*30kg，轨距900mm
3.预估数量：1000套
4.供货范围：焦煤公司赵固一矿

三、产品适用标准

产品生产、检验、验收严格执行GB/T 37330-2019《煤矿用混凝土轨枕》，同时相关原材料符合国家/行业标准。

四、主要技术参数

1.适用30kg钢轨、轨距900mm轨道。

2.每块轨枕配连接螺栓4套，丝长不小于50mm，且平垫、弹垫齐全。

3.每块轨枕配铸铁压块4套，皮垫、铁垫齐全。

4.所有扣件配备齐全，连接后贴合紧密、连接牢固，无松动、卡滞现象。

五、质量及验收要求

1.矿用水泥轨枕采用蒸汽脱模一次成型，外观光滑，内部坚硬，并含有6根φ8mm螺纹钢。

2.水泥应选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥，水泥的强度等级不应低于42.5级，严禁使用早强型水泥；碱含量≤0.6％，三氧化硫含量≤3.0％，其他技术要求应符合TB／T3275的规定。

3.轨枕表面平整光滑，无蜂窝、麻面、裂缝、露筋、缺角、掉块、变形等缺陷，内部结构密实坚硬。

4.轨枕强度、承载力、抗冲击、抗疲劳等性能满足GB/T 37330-2019 及矿井轨道使用要求。

5.到货后按批次进行外观、尺寸、扣件完整性抽检。产品使用过程中，若存在缺陷需优化整改，供方须免费完成维修、整改或更换。每批次供货随货物附带产品合格证、质量检测报告、出厂检验资料各1份，资料不全不予验收。
六、其它

1.当产品发生因制造质量问题时，责任由卖方承担。

2.交货期：双方签订合同后，接到发货通知14日内到货（首次执行时，交货期由双方协商）。

3.质保期（正常连续使用时间，期间发生质量问题，修复或更换后重新计算）：≥一年，质保金10%。
4.交货地点：河南省新乡市辉县冀屯乡文庄村南赵固一矿，供方负责到货前的运输并承担相关费用，现场卸货由需方负责。

5.付款方式：无预付款，按月结算，分期支付，支付方式为电子承兑汇票。

6.车辆运输：供货车辆排放标准必须是纯电新能源车辆，其他车辆不予进矿，否则造成后果(包括对矿方影响后果)均有供货单位负责。

7.未尽事宜，双方协商解决。
1

