[image: image1.jpg]AR i g

HENAN FNEFEFRGY




顺和煤矿松木风门、门框、风窗技术规格书
编制单位： 顺和煤矿通防科  
编    制：                 

科    长：                 
通防副总：                 

总工程师：                 

二〇二六年五月

顺和煤矿松木风门、门框、风窗技术要求

顺和煤矿需采购松木风门、门框、风窗，技术要求如下：
一、名称、型号

	序号
	物资名称
	规格型号
	单位
	备注

	1
	松木风门
	宽2000*高2600适应范围±200mm
	套
	

	2
	松木风门
	宽1700*高2300适应范围±200mm
	套
	

	3
	松木风门
	宽1700*高2100适应范围±200mm
	套
	

	4
	松木风门
	宽1000*高2800适应范围±200mm
	套
	对侧双开

	5
	松木风门门框
	宽2000*高2600适应范围±200mm
	个
	

	6
	松木风门门框
	宽1700*高2300适应范围±200mm
	个
	

	7
	松木风门门框
	宽1700*高2100适应范围±200mm
	个
	

	8
	松木风门门框
	宽2000*高2800适应范围±200mm
	个
	对侧双开

	9
	调节风窗
	800*1000mm
	个
	

	10
	调节风窗
	600*1000mm
	个
	

	11
	调节风窗
	600*400mm
	个
	

	12
	调节风窗
	600*800mm
	个
	


二、用途

为了防止风流短路，确保通风系统稳定可靠，风门的数目不应少于两组。

三、特点：
1、风门门框采用不小于200×200mm的松木木料加工。门框四周与门扇接触严密。

2、门扇采用松木木料加工，其厚度不小于50mm，木板拼制时要压茬，接缝咬合，外层包制铁皮（正向风门、反向风门的向外侧，即朝向开启方向），保证门扇平整不漏风。外包铁皮厚度不得小于0.75mm。门扇与门框连接的固定销子采用Ø20mm的螺丝，螺柱长度不小于200mm，且能够保证穿透门框固定环不少于3mm。门把手采用Ø15mm的钢筋制作，手柄长度不低于200mm。

3、风门侧的刚性加固结构均采用强度不小于100mm×100mm×6mm的槽钢加工而成。

4、风门安设好后，与地面夹角为80-90°，在门扇自重下能自动关闭。

5、每次加工风门的具体尺寸依据矿方下发的设计单确认。

    6、风门门框、门扇预留助力手把螺栓孔。
四、技术指标：

门框门扇与设计尺寸不得超过50mm，且保证门扇与门框接触严密；门框与门扇不得有磕碰、缺损等现象，门扇包裹铁皮不得出现磕碰、凹陷、撕裂等损坏表面的现象。

通风防突科

2026年5月6日

