
采煤机用电缆夹板技术规格书

一、项目简介及使用地点

采煤机电缆夹在电缆往复移动过程中，可以抵御煤层中岩石、支架等硬物的直接冲击和电缆槽挤压，并确保电缆在预设路径中移动，避免因随意摆动导致的路径偏离，是综采工作面不可缺少的一种材料。因此，拟代储代销采购一批新的采煤机用电缆夹板。

二、货物名称及供货范围
	序号
	名  称
	 参考型号
	单位
	备注

	1
	采煤机用电缆夹板
	LJH 100*162*90
	件
	签订年度供货协议，以实际消耗结算。

	2
	采煤机用电缆夹板
	LJH 100*165*100
	件
	

	3
	采煤机用电缆夹板
	LJH 100*180*100
	件
	

	4
	采煤机用电缆夹板
	LJO 125*182*120
	件
	

	5
	采煤机用电缆夹板
	LJO 125*180*120
	件
	


上述电缆夹板型号为参考型号，供应商投标产品型号有差异时，必须与在用电缆夹板型号相近，并满足现场使用要求。

三、货物使用环境及范围

煤矿井下综采工作面，用于采煤机拖曳和保护供电电缆和供水高压管。

四、技术要求及参数

1、技术要求

1.1采煤机用电缆夹板材质采用尼龙66添加阻燃、抗静电剂与钢骨架注塑制造。

1.2电缆夹板随采煤机移动能灵活转动并，能承受采煤机移动的拖曳力。

1.3电缆夹板非金属原材料试件上、下两个表面的电阻算术平均值均不得大于3×108Ω。
1.4电缆夹板非金属原材料试件的酒精喷灯有焰燃烧时间的算术平均值不得超过3s，每块试件的有焰燃烧时间单值不得超过10s；试件的无焰燃烧时间的算术平均值不得超过10s，每块试件的无焰燃烧时间单值不得超过30s。
1.5 电缆夹板表面应光滑、平整，用非金属材料覆盖的表面不得暴露钢板。电缆夹板串联后应转动灵活、折弯自如。

1.6本次采购的采煤机用电缆夹板与矿井在用的H型、O型电缆夹板外形一致，能够完全互换。

2、主要技术参数

	LJH100*162*90
	LJO125*182*120

	基本尺寸

	总宽度，mm
	162±2.4
	总宽度，mm
	182±2.4

	内径宽度，mm
	76±0.32
	内径宽度，mm
	141±0.32

	高度，mm
	90±0.41
	高度，mm
	120±0.41

	内径高度，mm
	84±0.36
	内径高度，mm
	92±0.36

	销孔中心距，mm
	100±0.15
	销孔中心距，mm
	125±0.15

	销孔直径，mm
	16
	销孔直径，mm
	16

	折弯角，°
	36±1
	折弯角，°
	36±1

	抗拉强度
	24 kN保持2min
	抗拉强度
	42 kN保持2min

	拉断力，kN
	42.79
	拉断力，kN
	70

	抗冲击能量
	=235J
	抗冲击能量
	=294J

	其他型号尺寸误差及参数参考上述同类型号进行验收。


五、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件

电缆夹板具有煤安证、产品技术鉴定证书、合格证、尺寸图及说明书等。

六、货物适用标准

1、本产品符合MT/T 117-2020相关执行标准。

2、产品质量及要求符合国家及行业相关执行标准规定。

七、服务及质保要求

1、产品质保期为1年，质保期内非人为因素损坏的，供应商免费更换。

2、需要技术服务时，供应商技术人员必须在48小时内到矿。
八、其他

1.本技术规范书中提出的要求是最低限度的要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，出卖人应提供符合本规范书要求和国家、行业标准的优质产品。本技术规范书所使用的标准如遇与出卖人所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

2.如果出卖人没有以书面形式对本规范书的条文提出异议，则意味着出卖人提供的产品完全符合本技术规范书的要求。如有异议，应以书面形式“对要求的意见和同条件下的差异”为标题在专门章节中加以详细描述。

3.当产品发生因制造质量或资质认证方面问题时，责任由卖方承担。

九、技术联系人

顺和煤矿   王彬宇 15238505568

车集煤矿   王  朋 13592302241

陈四楼煤矿 杨  刚 15637051022

城郊煤矿   汤保栓 13781693909

新桥煤矿   曹  鹤 18864623036
- 0 -

