胶浆、胶料技术要求
一、材料名称
1、名称：胶浆、胶料
2、参考型号：ST
二、适用环境及范围
煤矿易爆气体、潮湿环境下正常工作，使用温度小于170度，压力不小于2.0MPa。
三、执行标准
1.GB/T28267.4-2015《钢丝绳芯输送带第4部分》
2.最新版《煤矿安全规程》
3.MT668-2008标准，本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，供货方应提供符合本技术规范书和工业标准的优质产品。本技术规范书所使用的标准如与供货方所执行的标准不一致时，按最新、最高标准执行。
四、技术要求
1.胶浆粘度≥200厘泊，胶浆外观摇匀后无杂质，无粒状颗粒；
2.胶料长度应不小于2500mm，宽度应不小于1400mm(不得拼接)；
3.胶料覆盖层拉伸强度≥15kN/m，平均粘合强度≥10kN/m；
4.胶料覆盖层扯断伸长率≥350%；
5.覆盖层磨耗量≤200mm3；
6.覆盖层70℃×168h老化后拉伸强度变化率为-25～＋25%；
7.覆盖层70℃×168h老化后拉断伸长率变化率-25～＋25%；
8.静电阻值≤3.0×10⁸Ω；
9.酒精喷灯试验时间:覆盖胶≤3S,中间胶≤5S。
五、质量保证及售后服务
1.质保期：3 个月。质保期内因产品质量所产生的问题由供货方负责更换。
2.产品具有完善的质量保证体系。质量保证体系符合IS09001：2008的要求。
3.每次采购胶浆，胶料未使用且不影响下次使用的，供应商应给于回购，避免浪费。
4.所提供的产品必须进行下述试验，并提供相关试验报告。
(1)表面电阻值测定；
(2)酒精喷灯燃烧试验；
(3)拉伸强度测定；
(4)覆盖层粘合强度测定；
(5)橡胶渗透性试验等。
六、其它要求
1.交货地点：河南省新乡市辉县市赵固乡袁庄村南赵固二矿。
2.交货期：合同签订后5天。
3.未尽事宜，由双方协商解决。
