[image: image1.png]R4 TE SR AR R 2 SRR
ARSI MEF

2026 4% 4 A (6




城郊煤矿强力胶带修补材料技术规范书
一、项目简介及使用地点

用于橡胶制品整芯、钢芯和强力输送皮带纵向、横向撕裂的拼接修补、弹性接缝；输送带表面磨损、缺陷、掉块、带边磨损、带面穿孔的修复和接头封口。

使用地点：各带式输送机强力皮带。 

二、货物名称及供货范围

	序号
	名称


	参考型号（规格）
	单位
	数量
	备注

	1
	高强度橡胶
修补剂
	REMA PU 790
	套
	一批
	

	2
	T2胶合剂A
	1公斤
	罐
	一批
	

	3
	T2胶合剂B
	1公斤
	罐
	一批
	

	4
	T2复合胶A
	2公斤
	盒
	一批
	

	5
	T2复合胶B
	2公斤
	盒
	一批
	

	6
	T2清洁胶
	1公斤
	罐
	一批
	

	7
	清洗剂
	3.5L
	桶
	一批
	

	8
	修补条
	150*10000mm
	卷
	一批
	

	9
	修补条
	220*10000mm
	卷
	一批
	

	10
	钨钢打磨碟
	RTTC-175  K16
	个
	一批
	

	11
	手持喷枪
	REMA PU700H
	套
	一批
	

	12
	静态混合管
	REMA PU700H
	支
	一批
	

	13
	REMA PU700H耐磨喷涂材料
	1.5KG
	套
	一批
	

	14
	REMA PU700H橡胶底涂
	0.5KG
	套
	一批
	


三、主要部件（或设备）配置要求（每套）：见供货范围

四、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件

提供高强度橡胶修补剂物理机械性能的第三方检测报告
货物使用环境及范围

煤矿井下恶劣环境，全矿带式输送机强力皮带处。

六、货物适用标准

符合MT-113《煤矿井下用聚合物制品阻燃抗静电通用试验方法和判定规则》的要求。

七、技术参数

1、采用高分子材料组成。固化速度快，1时内基本固化，2-4小时内可轻载运行，适用于紧急输送带修补，快速开机。

2、固化后遇水不剥离，不影响皮带清扫效果

3、抗撕裂和抗冲击性能卓越，优于输送带面胶标准。

4、防腐抗磨损性能优异，明显优于其他粘接修补工艺。配比精确，操作简便，易于现场应用。

5、绿色环保，对人和环境安全。

6、主要物理机械性能：

	序号
	测试项目
	测试方法
	结果

	1
	撕裂强度
	GB/T 529-2008
	≥50kN/m

	2
	磨耗
	GB/T 9867-2008
	≤25mm³

	3
	剥离强度
	GB/T 2791-1995
	≥4 kN/m


提供高强度橡胶修补剂物理机械性能的第三方检测报告。

八、质量及验收要求

1、厂家所提供的产品物资材料必须符合以上前文中配置要求及技术参数要求。

2、验收时出示产品说明书、合格证等。

4、包装牢固，包装物无明显变形、损坏等异常现象；实物外观质量无受损、变形、腐蚀、老化等异常现象。

安装、调试要求
根据需要由卖方到现场免费指导使用。

    十、服务及质保要求

修补材料质保期为自投入修补使用开始计算，设备运转12个月或修补材料到货18个月，以先到为准。在质保期内，接到产品故障应在24小时内到达故障现场，出卖人免费更换。

运输及包装要求

免费运输到矿。

供应商须提供技术资料要求

随货提供产品说明书、合格证、装箱单。

十三、其他

 1、本技术规格书中提出的要求是最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，出卖人应提供符合本规格书要求和国家、行业标准的优质产品。本技术规格书所使用的标准如遇与出卖人所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

2、如果出卖人没有以书面形式对本规格书的条文提出异议，则意味着出卖人提供的产品完全符合本技术规格书的要求。如有异议，应以书面形式“对要求的意见和同条件下的差异”为标题在专门章节中加以详细描述。

3、厂家提供终身的技术支持。
十四、技术联系人及联系方式

技术联系人：魏召凯，电话0370-5195371。

附：1. 基本技术参数响应表（偏差表）

2. 服务及质保承诺书

附件1：

基本技术参数响应表（偏差表）

	序号
	矿方技术要求
	投标单位技术响应情况
	偏差说明
	备注

	1
	符合MT-113《煤矿井下用聚合物制品阻燃抗静电通用试验方法和判定规则》的要求。
	
	
	

	2
	采用高分子材料组成。固化速度快，1时内基本固化，2-4小时内可轻载运行，适用于紧急输送带修补，快速开机。
	
	
	

	3
	固化后遇水不剥离，不影响皮带清扫效果。 
	
	
	

	4
	抗撕裂和抗冲击性能卓越，优于输送带面胶标准。
	
	
	

	5
	防腐抗磨损性能优异，明显优于其他粘接修补工艺。
	
	
	

	6
	配比精确，操作简便，易于现场应用。
	　
	　
	　

	7
	绿色环保，对人和环境安全。
	
	
	

	8
	主要物理机械性能：撕裂强度≥50kN/m，磨耗≤25mm³剥离强度≥4 kN/m。有第三方检测报告。
	
	
	


投标人保证：除基本技术参数响应表（偏差表）列出的偏差外，投标人响应技术规范书及招标公告的全部要求。

法人或授权代表签字：

单位名称（盖章）：

日期：

附件2：

服务及质保承诺书
河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿：

本单位针对强力胶带修补材料项目，服务及质保方面承诺如下：

一、为矿方提供24小时响应服务，出现产品质量问题或设备故障时，在2小时内做出答复，如需到达现场服务时，在接到通知后24小时内到达现场予以解决。

二、修补材料质保期为自投入修补使用开始计算，设备（皮带）运转12个月或修补材料到货18个月，以先到为准。在质保期内，非人为因素造成损坏由我方负责，出现任何质量问题可免费调换。如因产品质量问题或交货拖延、选型不合理或技术性能达不到要求，影响矿方生产或造成事故，责任损失由我方承担，矿方有权拒付材料款。若矿方有所需，我方可每年不少于一次到矿服务、指导。
三、在进行修补施工过程中损坏的或有缺陷的修补材料我方及时更换，一切以满足安全生产为目标。

四、胶带修补作业期间，若矿方有所需，我方安排有经验的技术人员全程指导，确保施工质量。施工完毕后出现的指导施工问题等，责任由我方承担，不推诿给施工区队，绝不出现推诿扯皮现象。胶带修补作业完毕后，我方胶料冷却时间不超过2小时，2个小时后保证设备（皮带）正常运行，以不影响矿方生产为准。若冷却时间超出2个小时，对因影响生产对矿方造成的损失由我方承担。

五、我方免费为使用人培训操作维护人员（在修补材料出厂前或现场修补调试阶段），培训时间不少于4小时，其中基本原理、操作使用和维修保养等知识培训不少于2小时。

六、我方按照矿方要求及时提供设强力胶带修补材料，以保证现场施工工作顺利进行。
七、我方承诺制造强力胶带修补材料所使用的材料、部件等为全新的，绝对不使用翻新件，若采用翻新件，我方接受矿方一切索赔、惩罚等措施，直至沉没整批次材料费用。
八、我方保证现场有技术人员组成的服务团队，负责指导现场施工、测试、售后服务等工作，费用含在总报价内。

九、......

（以上承诺为基本要求，出卖人若不能满足以上承诺内容，则不具备报名入围条件。承诺内容若高于以上要求，可在以上内容基础上，按照序号增加承诺条款。）

一旦中标，严格按承诺履行，否则，由此产生的一切后果由本单位自行负责。

法人或授权代表签字：

单位名称（盖章）：

日期：
