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赵固一矿矸砖招标技术要求
一、采购材料规格/型号

1.规格：235mm×115mm×50mm。
尺寸偏差应符合下表规定：
	公称尺寸
	指标

	
	样本平均偏差（mm）
	样本极差（mm）≤

	235
	±2.0
	6.0

	115
	±1.5
	5.0

	50
	±1.5
	4.0


二、必须符合以下标准的要求和规定

矸砖技术要求应符合《烧结普通砖》（GB/T 5101-2017）标准的规定。
三、技术要求

1.外观质量
矸砖的外观质量应符合有关规定。
2.强度
（1）矸砖按抗压强度分为五个等级，各强度等级砖的强度值应符合下表规定：
	强度等级
	抗压强度平均值（MPa）
≥
	强度标准值（MPa）
≥

	MU30
	30.0
	22.0

	MU25
	25.0
	18.0

	MU20
	20.0
	14.0

	MU15
	15.0
	10.0

	MU10
	10.0
	6.5


（2）要求强度等级为MU20，抗压强度平均值大于等于20MPa，强度标准值大于等于14MPa。
3.泛霜
泛霜也称起霜，是砖在使用过程中的盐析现象。砖内过量的可溶盐受潮吸水而溶解，随水分蒸发呈晶体析出时，产生膨胀，使砖面剥落。要求合格品不得出现严重泛霜。
4.石灰爆裂
石灰爆裂是指砖坯中夹杂有石灰石，砖吸水后，由于石灰逐渐熟化而膨胀产生的爆裂现象。这种现象影响砖的质量，并降低砌体强度。
我矿要求合格品不得出现最大破坏尺寸大于15mm的爆裂区域，2～15mm的爆裂区域，每组砖样不得多于15处，其中大于10mm的不得多于7处。
四、其他要求

1.所报价格含采购、运费、装卸费、沿途运输过程中的工农关系协调费等。
2.因质量问题导致的相关赔偿费用，由供货方承担。
3.交货期限：出卖人接到买受人供货需求，3天内送货到矿。

4.无预付款，货到验收合格按月结算，分期支付，付款方式为电子承兑，质保期一年，质保金10%。

5.供货车辆必须为纯电新能源车辆（具体以当地环保政策要求为准，环保政策要求变更时，需及时调整运输车辆标准），其他车辆不予进矿，否则造成后果(包括对矿方造成的影响及损失)均由委托人负责。

