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河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿

预应力管道压浆料技术规范书
一、项目简介及使用地点

城郊煤矿计划对副井井筒进行修复，为确保施工安全，需购买井筒维修专用高性能无收缩压浆料用于注浆止水。投标人所供产品须完全满足立井井筒高水压、高承压、长期稳定的特殊施工工况，符合国家及行业现行安全、环保、质量标准，保障副井井筒修复工程质量与长期运行安全。

二、货物名称及供货范围

	序号
	物资名称
	规格型号
	单位
	备注

	1
	预应力管道压浆料
	H-60B
	吨
	


三、主要参数要求

1、胶凝材料

采用P·I/P·O 42.5及以上等级低碱硅酸盐水泥，水泥熟料C₃A含量≤8%，总碱量≤0.75%，氯离子含量≤0.03%；搭配Ⅰ级粉煤灰、超细矿渣粉等优质矿物掺合料，掺合料活性指数≥95%，需水量比、细度指标均满足规范要求，保障浆体强度及稳定性。

2、功能外加剂

① 聚羧酸高效减水剂：减水率≥22%，与胶凝材料适应性极佳，低掺量高功效，有效降低水胶比，提升浆体密实度及强度。

②复合微膨胀组分：采用硫铝酸盐系环保膨胀材料，禁止使用铝粉类产气膨胀组分，水中7d限制膨胀率≥0.02%，膨胀稳定、无后期收缩。

③保水抗离析组分：有效锁住浆体水分，抑制浆体分层、沉淀、压力泌水，保障全程施工稳定性。

3、井筒维修专用浆体核心技术指标

本指标为25℃标准试验环境、适配井筒潮湿淋水、围岩充填修复工况的专用性能参数，完全满足矿山井筒维修注浆验收规范要求。

	序号
	检测项目
	技术标准要求

	1
	初凝时间
	≥5h

	2
	终凝时间
	≤24h

	3
	初始流动度
	10～20s

	4
	30min流动度
	10～28s

	5
	24h自由泌水率
	0%

	6
	3h毛细泌水率
	≤0.1

	7
	压力泌水率
	0.22MPa、0.36MPa工况下均≤2.0%

	8
	7d抗压强度
	≥40MPa

	9
	28d抗压强度
	≥50MPa

	10
	28d抗折强度
	≥10MPa

	11
	钢筋锈蚀性能
	无锈蚀现象

	12
	含气量
	1%～3%

	13
	充盈度
	浆体饱满、无气泡、无分层、无空洞


四、使用环境及范围

适用于煤矿立井井筒维修加固工程：井筒井壁裂缝、蜂窝、空洞、松散破损部位压力注浆补强、回填密实；井筒壁后围岩空隙充填、堵水防渗、固结围岩，抑制井壁变形、渗水、片帮；井筒套壁加固、锚注支护、井筒设备基础灌浆找平、老旧井筒整体修复防渗工程。

五、设计、生产、制造、安装、检验检测所需物资文件

投标人需提供有效的营业执照或生产许可证、产品质量合格证、检测报告，覆盖本规格书所有技术参数指标。
六、适用标准
1、矿山井筒工程：GB 50511《煤矿井巷工程施工规范》、GB 50213《煤矿井巷工程质量验收规范》、NB/T 10360《煤矿井巷工作面注浆工程施工与验收规范》；
2、铁路工程：Q/CR 409-2017《铁路后张法预应力混凝土梁管道压浆技术条件》；
3、通用检测标准：GB/T 1346《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》、GB/T 17671《水泥胶砂强度检验方法》、GB 8076《混凝土外加剂》、GB 175《通用硅酸盐水泥》。
七、质量及验收要求

1、验收时需出示产品质量合格证、检测报告。

2、包装牢固，包装物无明显变形、损坏等异常现象，包装标志清晰、完整；实物外观质量无受损、变形、腐蚀、老化等异常现象。

3、注浆完成后井壁无渗水、无裂缝、无空鼓脱空，充填密实饱满；按规范留置胶砂试块，强度达标方可验收。
4、验收时以双方签订的技术协议进行验收。
八、服务及质保要求

1、质保期：产品安装使用之日起12个月。
2、产品在使用中如出现质量问题，出卖人应在12小时内赶到产品使用人现场进行服务。若属产品质量问题，所造成的损失由出卖人全部承担。

九、包装及运输要求

1、运输由卖方负责，费用含在总报价内；运输时须堆码平稳并加盖篷布；运输过程中，不得受潮和混入杂物。

2、包装袋上应清楚标明：执行标准、品种、代号、强度等级、生产厂家、生产许可证标志（QS）及编号、出厂编号、生产日期、净含量。

十、产品供应期限

投标人须根据采购人施工需求，按需分批供货，接到供货通知后72小时内送达指定矿区现场；供货批次稳定，产品批次间性能无偏差，严禁掺杂、以次充好。另外矿方所需的急需物资必须按照矿方要求时间送到。

十一、违约责任

1、供货商应按矿方要求按期交货，否则每延期1天交货，供货商应支付给矿方该产品总额的3%作为罚金。

2、因产品质量问题造成井筒注浆空洞、开裂、渗水、强度不达标等质量缺陷，厂家无偿提供技术支持及材料置换，配合完成整改修复。
3、在产品的使用过程中发现有不符合产品质量标准要求的，如经双方商定由第三方处理，则有关处理费用由供货商负责。

4、产品应保证所提供产品符合本规范书所要求的各项技术标准，因产品设计制造原因，达不到上述技术要求，供货商应免费进行处理，直到达到要求，且处理时间不能超过5天（特殊情况的不能超过3天），并承担由此给矿方造成的一切经济损失。超过10天不能处理的，矿方有权利拒绝付款，并向供货商要求赔偿因延误使用造成的经济损失。

5、供货商将产品运到矿方指定地点，并提交相关技术资料等，并经矿方验收合格，产品产权自动转移。在产权未转移前，发生自然灾害或运输事故，其损失由供货商承担，矿方不负任何责任。

6、违约大于等于二次，矿方产品使用单位有权取消其参与投标的资格。
十二、技术联系人及联系方式
技术联系人：秦洋
联系方式：0370-5195471


